| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель руководителя контрактной службы ГБПОУ «Воробьевы горы» ___________________________ «____»_________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование товара |  | Товарный знак (при наличии), страна происхождения товара1 |  | Технические характеристики |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Сведения о сертификации2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Требуемый параметр |  | Требуемое значение | Требуемое значение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Растворы строительные, штукатурные |  |  |  | Наименование применяемых вяжущих материалов |  | известь строительная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное назначение растворов |  | штукатурные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочность растворов на сжатие |  | 4 |  |  | кгс/см2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид растворов в зависимости от средней плотности |  | тяжелые; легкие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид известкового вяжущего |  | гидратная известь (пушонка); известковое тесто; известковое молоко |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс материалов в зависимости от удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип раствора в зависимости от применяемых вяжущих |  | простой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте |  | М4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | не более 2.5 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество сучков частично сросшихся и несросшихся пластевых и ребровых в общем числе сросшихся здоровых сучков на любом однометровом участке длины каждой из сторон |  | не более 3 |  |  | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Допустимый размер обзола (тупого) на пластях и кромках без ограничения по длине |  | не более 1/3 |  |  | в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стрела прогиба покоробленности поперечной |  | не более 1 |  |  | %в долях ширины пиломатериала |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество сучков частично сросшихся и несросшихся кромочных в общем числе сросшихся здоровых сучков на любом однометровом участке длины каждой из сторон |  | не более 2 |  |  | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер сучков сросшихся здоровых кромочных на любом однометровом участке длины каждой из сторон |  | не более 3/4 |  |  | в долях ширины стороны |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид распиловки |  | радиальная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь глубоких грибных поражений (заболонных грибных окрасок и плесени) |  | не более 50 |  |  | в % от площади пиломатериала |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порода древесины пиломатериала |  | лиственница; сосна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальные размеры по толщине |  | 32 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  | Кирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс кирпича по показателю средней плотности |  | 0.8; 1.0; 1.2; 1.4; 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид кирпича |  | рядовой, лицевой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лицевая поверхность лицевых кирпичей |  | гладкая; рельефная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по морозостойкости кирпича |  | не менее F75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина кирпича |  | не менее 250 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа кирпича по теплотехническим характеристикам |  | высокой эффективности; повышенной эффективности; эффективные; условно-эффективные; малоэффективные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя плотность кирпича |  | [710-800]; [810-1000]; [1010-1200]; [1210-1400]; [1410-2000] |  |  | кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина кирпича |  | не менее 55 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предел прочности кирпича при сжатии (наименьший для отдельного образца) |  | не менее 7.5 |  |  | МПа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина кирпича |  | не менее 60 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип кирпича |  | полнотелый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рубероид |  |  |  | Марка рубероида |  | РКП-350; РКК-400; РПП-300; РКК-350; РПЭ-300; РКЦ-400 |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина рулона |  | не более 1050 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка картона |  | не ниже 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой |  |  |  | Среда применения |  | Холодная, горячая (техническая, питьевая, пар, неагрессивная) |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал |  | [латунь] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Герметичность затвора крана |  | [А] |  |  | класс |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный диаметр |  | 15,20,25,32,40,50 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ручка |  | бабочка или рычаг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные водогазопроводные, неоцинкованные |  |  |  | Условный проход |  | 32, 40, 50 |  |  | мм |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип резьбы |  | короткая; длинная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Точность изготовления труб |  | обычная, повышенная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина резьбы до сбега |  | 16; 10.5 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип труб |  | обыкновенные, легкие; усиленные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина труб |  | от 5 до 12 |  |  | м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка стали |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клей полиуретановый двухкомпонентный универсальный |  |  |  | Цвет клеевого шва |  | бесцветный |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  | Кабель-канал |  |  |  | Материал кабельных каналов |  | самозатухающая композиция на основе ПВХ |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  | Выключатели |  |  |  | Выключатель |  | должен представлять собой электрический аппарат для замыкания и размыкания электрической цепи, включения и отключения оборудования |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Корпус |  | должен быть выполнен из износостойкого ABS-пластика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип монтажа |  | должен быть скрытый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип зажима |  | должен быть винт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сечение провода |  | До 2.6 |  |  | мм2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный ток |  | от 5 до 11 |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | ≥ 220 но ≤ 380 |  |  | В |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество клавиш |  | от 1 |  |  | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | не менее IP20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет |  | белый или бежевый или светло–бежевый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Габаритные размеры: ширина |  | не менее 85 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Габаритные размеры: высота |  | не менее 85 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  | Затирка |  |  |  | Смеси предназначены для окончательной отделки покрытия пола затиркой сухой смесью свежеуложенной поверхности |  | бетонной или растворной |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | цементное вяжущее на основе |  | портландцементного клинкера; на смешанных (сложных) вяжущих |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смеси |  | дисперсионные или растворные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Срок твердения |  | с ускоренными сроками твердения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | до 5 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс по прочности на сжатие |  | не менее В5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка |  | более М50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс по прочности на растяжение при изгибе |  | не менее Btb0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по морозостойкости для затвердевших растворов |  | не менее F50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс затвердевших растворов в зависимости от объема износа |  | менее А22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Классы затвердевших растворов по глубине износа |  | более АР0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой |  |  |  | Климатическое исполнение |  | У; УХЛ |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Условия эксплуатации |  | Об-1; Об-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обмотка сердечника кабеля слоем лент |  | присутствует; отсутствует |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подушка в виде экструдированного полимерного слоя под изоляцией |  | присутствует; отсутствует |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие внутренней экструдированной оболочки |  | присутствует; отсутствует |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие защитного шланга |  | присутствует; отсутствует |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие экрана |  | с экраном; без экрана |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма поперечного сечения |  | круглая; плоская |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружная оболочка или защитный шланг |  | В; П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бронь |  | Г; Ка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель пожарной опасности |  | Нг; нг-FRHF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Скрутка кабеля |  | левостороння; правосторонняя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расцветка |  | сплошна; виде продольной полосы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальная толщина защитного шланга |  |  |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шаг скрутки |  | не выше 50 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка, нанесенная печатным способом |  | четкая и прочная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Барабан с кабелем |  | имеет полную обшивку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина продавливания изоляции при высокой температуре |  | не более 50 |  |  | % |  |  |  |
|  |  | Смесители для ванн и умывальников с керамическим затвором |  |  |  | Уровень шума арматуры |  | не более 35 |  |  | Дб |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Акустическая группа |  | I; II; III |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Излив |  | с аэратором |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип |  | См-УмОЦБА; См-УмДЦБА; См-УмДРБА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет рукояток для пуска холодной воды |  | синий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа в зависимости от рабочего давления |  | I; II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество рукояток |  | 1; 2 |  |  | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смеситель |  | центральный набортный; с подводками в раздельных отверстиях набортный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет рукояток для пуска горячей воды |  | красный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Испытательное и рабочее давление воды при котором арматура герметична и при закрытом положении запорных элементов |  | не более 2 |  |  | МПа |  |  |  |
|  |  | Краски водно-дисперсионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество наносимых слоев краски |  | 2; 1 |  |  | слой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка краски |  | ВД-АК-111; ВД-АК-111р |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  | > 47 |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет |  | белый; бледно-фисташковый |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смеси бетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс материалов в зависимости от удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип бетонной смеси в зависимости от показателя удобоукладываемости |  | жесткие (Ж); подвижные (П); растекающиеся (Р) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка бетонной смеси по водонепроницаемости |  | W2; W4; W6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка бетонной смеси по жесткости |  | Ж1; Ж2; Ж3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание фракции св.10 до 20 мм в крупном заполнителе |  | не более 75 |  |  | % массы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф заполнителей в бетонных смесях |  | не более 370 |  |  | Бк/кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мелкий заполнитель |  | песок природный, золы-уноса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крупный заполнитель |  | щебень из плотных горных пород |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средняя плотность бетонной смеси |  | D1800-D2500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип бетонной смеси |  | бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ); бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка бетонной смеси по морозостойкости |  | F150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плитка керамогранит |  |  |  | Твердость по шкале Мооса |  | не менее 5 |  |  | класса |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса одной плитки |  | не менее 1.620 |  |  | кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер плиток (длина) |  | 300; 400; 600 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет плиток |  | бежевый или светло-бежевый или серый или зеленый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма плиток |  | квадратная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес керамогранита |  | не менее 2400 |  |  | кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер плиток (ширина) |  | 300; 400; 600 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина плиток |  | не менее 7.5 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Морозостойкость плиток |  | не менее 150 |  |  | циклов замораживания-оттаивания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность плиток |  | полированная; неполированная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы поливинилхлоридные |  |  |  | Марка |  | [ТВ-40]; [ТВ-40А]; [ТВ-60] |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Сорт |  | первый; высший |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки |  | 0.7; 0.9; 1.15 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина трубок |  | ≥ 5 |  |  | м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка поливинилхлоридного пластиката |  | [ИТ-105]; [И40-13]; [И40-13А]; [И60-12] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет |  | Бордо; красный; желтый; синий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | 14;16;18;20;22;25 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип пластиката |  | изоляционный; изоляционный термостойкий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смеси сухие штукатурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид смеси |  | легкая; тяжелая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип смеси по способу нанесения |  | для ручного нанесения; для механизированного нанесения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по морозостойкости |  | не ниже F25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс прочности при сжатии в затвердевшем состоянии |  | КПIII; КПIV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Растворы цементно-известковые |  |  |  | Основное назначение |  | штукатурные; облицовочные |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по подвижности |  | Пк1, Пк2; Пк4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип растворов по средней плотности |  | легкие, тяжелые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте |  | М100; М75; М150, М200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Известковое молоко |  | присутствует; отсутствует |  |  | кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип цемента |  | цемент для строительных растворов; портландцемент; шлакопортландцемент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка растворов по морозостойкости |  | F25, F100, F75; F150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип известкового вяжущего |  | гидратная известь; известковое молоко; известковое тесто |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Песок |  |  |  | Класс песка |  | I; II |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Модуль крупности |  | > 2 но ≤ 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Светильники |  |  |  | Назначение |  | пылевлагозащищенные, должны быть предназначены для общего освещения производственных зданий |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Источник света |  | люминесцентная лампа; светодиодная лампа, работающая от сети питания 220 В или 380, 50 Гц. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность лампы |  | не более 60 |  |  | Вт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество ламп в светильнике |  | от 1 до 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Источник света |  | Лампа ЛБ-40 или ЛБ-36 или ЛБ-58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление |  | на штанге, на потолке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размеры, ДхШ |  | более 1000х200 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота |  | Без стержня или со стержнем, не более 600 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | не ниже IP54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подвес |  | на стержнях или на горизонтальную поверхность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса |  | не менее 6.0 |  |  | кг |  |  |  |
|  |  | Линолеум поливинилхлоридный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина линолеума в рулоне |  | не менее 12000 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина линолеума в рулоне |  | не менее 1200 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип линолеума в зависимости от дымообразующей способности |  | с малой дымообразующей способностью; с умеренной дымообразующей способностью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа горючести линолеума |  | Г1; Г2; Г3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общая толщина линолеума |  | не менее 1,6 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет линолеума |  | многоцветный; одноцветный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Растворы строительные, кладочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс материалов в зависимости от удельной эффективной активности естественных радионуклидов |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование применяемых вяжущих материалов |  | портландцемент; шлакопортландцемент; цементы для строительных растворов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка раствора по подвижности |  | Пк1; Пк2; Пк3; Пк4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид растворов в зависимости от средней плотности |  | тяжелые; легкие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование применяемых заполнителей |  | песок для строительных работ и золы-уноса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка раствора по морозостойкости |  | не менее F100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте |  | М100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Растворы цементные |  |  |  | Основное назначение |  | штукатурные; облицовочные |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип растворов по средней плотности |  | легкие; тяжелые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по подвижности |  | Пк2, Пк3; Пк1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка по прочности растворов на сжатие в проектном возрасте |  | М100, М150; М200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка растворов по морозостойкости |  | F75, F50; F25, F100, F35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип цемента |  | цемент для строительных растворов; портландцемент; шлакопортландцемент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнитель |  | золы-унос, песок для строительных работ; пористый песок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шнур |  |  |  | Толщина |  | < 6 |  |  | мм |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина |  | ≥ 80 |  |  | м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение |  | Шнур должен быть предназначен для горячей сварки швов линолеума |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Листы гипсокартонные |  |  |  | Вид в зависимости от свойств и области применения |  | влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина |  | от 2000* до 4000* |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение по длине |  | ±8* |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина |  | от 600* до 1200* |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение по ширине |  | от -5* до 0* |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |  | от 14* до 24* |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа по внешнему виду и точности изготовления |  | А; Б |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип по форме продольных кромок |  | С прямой кромкой или полукруглой и утоненной с лицевой стороны кромка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сталь листовая оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс толщины покрытия стали |  | 1; 2; П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Характер кромки проката |  | обрезная кромка; необрезная кромка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина листа стали |  | не более 4000 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение стали |  | для холодной штамповки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разнотолщинность цинкового покрытия стали |  | не более 12 |  |  | мкм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина листа стали |  | не более 1500 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стали |  | 0.5 и 0.8 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина сферической лунки оцинкованной стали |  | не более 9.7 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Категория качества стали |  | высшая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Гидрофобизирующие добавки |  | присутствуют или отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина |  | не менее 500 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина |  | не менее 400 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина |  | от 30* до 60* |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марка плотности |  | от 40* до120* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка акриловая водно-дисперсионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20оС |  | не менее 24 |  |  | ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плотность грунтовки |  | не менее 1.01 |  |  | г/см3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Время высыхания при 20оС |  | не более 1 |  |  | ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальная температура применения |  | не более 5 |  |  | оС |  |  |  |
|  |  | Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка «Бетоконтакт» или эквивалент |  |  |  | Материал основания |  | бетон |  |  |  |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура нанесения |  | +5*…+30 |  |  | °C |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Время высыхания |  | ≤ 12 |  |  | ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расход |  | ≤ 0.5 |  |  | кг/м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем |  | 5 |  |  | л |  |  |  |
|  |  | Трубы напорные из полипропилена |  |  |  | Номинальное давление |  | 2.0 (20) |  |  | МПа (кгс/см2) |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр |  | 25 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки |  | 4,2 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса 1 метра трубы |  | не менее 0.226 |  |  | кг |  |  |  |
|  |  | Обои стеклотканевые |  |  |  | Белизна стеклотканевых обоев |  | не менее 70 |  |  | % |  | Требуется наличие сертификата, в случае его наличия |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина рулона стеклотканевых обоев |  | не менее 1 |  |  | м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа воспламеняемости стеклотканевых обоев |  | В1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип стеклотканевых обоев |  | [однослойные] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа токсичности стеклотканевых обоев |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа дымообразующей способности стеклотканевых обоев |  | Д1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение ширины рулона |  | не более 1 |  |  | см |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Группа горючести стеклотканевых обоев |  | Г1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер выступов по торцам рулона |  | не более 1 |  |  | % ширины полотна стеклотканевых обоев в развернутом виде |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение обоев по длине |  | от -1.5* до +1.5* |  |  | % длины полотна |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина стеклотканевых обоев в одном рулоне |  | не менее 25 |  |  | м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса 1 м2 полотна обоев в рулоне |  | не менее 50 |  |  | г |  |  |  |

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме

Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

«Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д.: ГОСТ 1145-80, ГОСТ 11501-78, ГОСТ 11650-80, ГОСТ 125-79, ГОСТ 12730.5-84, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 14791-79, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15167-93, ГОСТ 15588-2014, ГОСТ 15836-79, ГОСТ 16214-86, ГОСТ 16442-80, ГОСТ 17515-72, ГОСТ 17516-72, ГОСТ 17557-88, ГОСТ 1779-83, ГОСТ 1811-97, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 18297-96, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 18698-79, ГОСТ 18992-80, ГОСТ 19034-82, ГОСТ 190-78, ГОСТ 19111-2001, ГОСТ 20022.0-93, ГОСТ 20022.2-80, ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20477-86, ГОСТ 20799-88, ГОСТ 21485-94, ГОСТ 22042-76, ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 22950-95, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 23279-2012, ГОСТ 23289-94, ГОСТ 23307-78, ГОСТ 23431-79, ГОСТ 2405-88, ГОСТ 24064-80, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 27576–87, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 283-75, ГОСТ 28778-90, ГОСТ 2889-80, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 30136-95, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 30493-96, ГОСТ 30547-97, ГОСТ 3063-80, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 31173-2003, ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 31358-2007, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 32389-2013, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 32714-2014, ГОСТ 3282-74, ГОСТ 33080-2014, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 3826-82, ГОСТ 3916.1-96, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 4029-63, ГОСТ 503-81, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 5336-80, ГОСТ 56387-2015, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 5960-72, ГОСТ 6141-91, ГОСТ 617-2006, ГОСТ 6323-79, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6465-76, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 6825-91, ГОСТ 7338-90, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7827-74, ГОСТ 7931-76, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 8594-80, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8969-75, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9347-74, ГОСТ 9394-76, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9871-75, ГОСТ 9941-81, ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 50030.2-2010, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 51844-2009, ГОСТ Р 52020-2003, ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 52805-2007, ГОСТ Р 52868-2007, ГОСТ Р 53331-2009, ГОСТ Р 53338-2009, ГОСТ Р 53630-2009, ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р 54562-2011, ГОСТ Р 55739-2013, ГОСТ Р ИСО 10509-2013, ГОСТ Р ИСО 4161-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ Р ИСО1478-93, ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, ГОСТ Р МЭК60715-2003.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристик каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в «Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме».

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае указания в требуемых параметрах словосочетаний «в интервале», «в диапазоне», «интервал», «диапазон», участник обязан указать значения в виде диапазонного значения требуемых параметров, включая крайние значения, что считается указанием конкретного показателя товара

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, используемого при оказании услуг в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть»/«должно быть», «не менее»/«не более», «менее»/«более», «не хуже»/«лучше», «возможно», «необходимо», «примерно», «выше»/«ниже», «меньше»/«больше», «Более»/«<», «≤»/«≥», «превышает»/«не превышает», «превышать»/«не превышать», «или», «+/-», «свыше», «около» по отношению к характеристикам товаров, используемых при оказании услуг. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, используемого при оказании услуг, конкретные показатели товара, используемого при оказании услуг, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

1 необходимо указать в заявке на участие в электронном аукционе товарный знак и страну происхождения товара, в случае если страна происхождения не будет указана, участник размещения заказа будет отклонен;

2 участник размещения заказа должен указать сведения о сертификации (номер, дату, кем выдан сертификат качества или декларация о соответствии).