	[image: image1.jpg]\‘——EoTEcyPc ‘M )




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141054, Московская область, Мытищинский район, дер. Протасово

ОГРН 1135029007684, ИНН 5029177296, КПП 502901001, ОКПО 18072827

Телефон/факс: (499) 290-31-16


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПЕСКА №2015/09-1К-1
	Наименование продукции
	песок строительный 1 категории

	Объект размещения
	Московская область, Мытищинский район, д. Протасово, месторождение строительных песков «Протасово»

	Соответствие требованиям
	1. ГОСТ 8736-2014.«Песок для строительных работ. 
    Технические условия»

2. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные 
    дороги»

	Область использования
	дорожное строительство и строительные работы

	Дата составления паспорта
	«22» сентября 2015 года


1. Коэффициент фильтрации

	При максимальной плотности и оптимальной влажности Кф, м/сут
	3,40


2. Плотность песка

	Насыпная (в сухом состоянии), т/м³
	1,54

	Максимальная (в сухом состоянии), т/м³
	1,77

	Максимальная (при оптимальной влажности), т/м³
	1,78


3. Гранулометрический состав

	Класс песка
	II

	Группа песка
	мелкий

	Модуль крупности Мк
	1,56

	Полный остаток песка на сите N063 мм, %
	14,0

	Содержание зерен крупностью:
	

	- свыше 10 мм, %
	0,4

	- свыше 5 мм, %
	0,9

	- менее 0,16 мм, %
	10,8

	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	0,9

	Содержание глины в комках, %
	0


4. Колориметрическая проба для определения органических примесей

	Показатель 
	светлее этанола

	Оценка
	в пределах нормы


5. Радиационно-гигиеническая оценка

	Суммарная удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг
	39,6

	Класс
	1


Генеральный директор



Хесин Александр Аркадьевич
	[image: image2.jpg]\‘——EoTEcyPc ‘M )




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141054, Московская область, Мытищинский район, дер. Протасово

ОГРН 1135029007684, ИНН 5029177296, КПП 502901001, ОКПО 18072827

Телефон/факс: (499) 290-31-16


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПЕСКА №2015/09-2К-3
	Наименование продукции
	песок строительный 2 категории

	Объект размещения
	Московская область, Мытищинский район, д. Протасово, месторождение строительных песков «Протасово»

	Соответствие требованиям
	1. ГОСТ 8736-2014.«Песок для строительных работ. 

    Технические условия»

2. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные 

    дороги»

	Область использования
	дорожное строительство и строительные работы

	Дата составления паспорта
	«22» сентября 2015 года


	1. Коэффициент фильтрации

При максимальной плотности и оптимальной влажности Кф, м/сут
	1,63


2. Плотность песка

	Насыпная (в сухом состоянии), т/м³
	1,37

	Максимальная (в сухом состоянии), т/м³
	1,75

	Максимальная (при оптимальной влажности), т/м³
	1,83


3. Гранулометрический состав

	Класс песка
	II

	Группа песка
	очень мелкий

	Модуль крупности Мк
	1,26

	Полный остаток песка на сите N063 мм, %
	10,2

	Содержание зерен крупностью:
	

	- свыше 10 мм, %
	0,5

	- свыше 5 мм, %
	1,2

	- менее 0,16 мм, %
	19,4

	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	1,9

	Содержание глины в комках, %
	0


4. Колориметрическая проба для определения органических примесей

	Показатель 
	светлее этанола

	Оценка
	в пределах нормы


5. Радиационно-гигиеническая оценка

	Суммарная удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг
	39,6

	Класс
	1


Генеральный директор



Хесин Александр Аркадьевич

	[image: image3.jpg]\‘——EoTEcyPc ‘M )




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141054, Московская область, Мытищинский район, дер. Протасово

ОГРН 1135029007684, ИНН 5029177296, КПП 502901001, ОКПО 18072827

Телефон/факс: (499) 290-31-16


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПЕСКА №2016/01-1К

	Наименование продукции
	песок строительный 1 категории

	Объект размещения
	Московская область, Мытищинский район, д. Протасово, месторождение строительных песков «Протасово»

	Соответствие требованиям
	1. ГОСТ 8736-2014.«Песок для строительных работ. 

    Технические условия»

	Область использования
	строительные работы

	Дата составления паспорта
	«03» февраля 2016 года


1. Коэффициент фильтрации

	При максимальной плотности и оптимальной влажности Кф, м/сут
	5,3


2. Плотность песка

	Насыпная (в сухом состоянии), т/м³
	1,6

	Истинная (в сухом состоянии), г/см³
	2,6


3. Гранулометрический состав

	Класс песка
	I

	Группа песка
	средний

	Модуль крупности Мк
	2,1

	Полный остаток песка на сите N063 мм, %
	27,3

	Содержание зерен крупностью:
	

	- свыше 10 мм, %
	0,3

	- свыше 5 мм, %
	1,2

	- менее 0,16 мм, %
	2,8

	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	1,7

	Содержание глины в комках, %
	0


Генеральный директор



Барастов Андриян Львович

