| 8. | Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) Дата введения 2003-01-01, ГОСТ ИСО 11922-1-2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия Дата введения 2008-01-01, ГОСТ ИСО 12162-2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности Дата введения 2008-01-01, ГОСТ ИСО 4065-2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок Дата введения 2006-07-01. | Назначение |  |  | Напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду | Напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая температура труб | 0 | 40 |  | 20 | °С |
|  |  | Номинальное давление |  | 2,5 |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Длина труб |  | 12 |  | 5 | м |
|  |  | Толщина стенки | 5,0 |  |  | 5,3 | мм |
|  |  | Расчетное напряжение |  | 8 |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Стандартное размерное отношение | 11,6 |  |  | 21 | - |
|  |  | Масса трубы |  | 134 |  | 8,9 | кг |
|  |  | Предельное отклонение длины |  | ±3 |  | ±3 | % |
|  |  | Коэффициент запаса прочности | 1,25 |  |  | 1,25 | - |
|  |  | Минимальная длительная прочность |  | 10 |  | 3,2 | МПа |
|  |  | Номинальный диаметр | 110 |  |  | 110 | мм |
|  |  | Максимальное рабочее давление | 8 |  |  |  | МПа |