Приложение №2

к техническому заданию

Требования к конкретным показателям товаров,

используемых при выполнении работ

Заказчик установил требования к конкретным показателям и товарному знаку (при его наличии) для следующих товаров, используемых при выполнении работ:

| №п/п | Перечень товаров, используемых при выполнении работ | Показатели товаров, используемых при выполнении работ, в том числе максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камень бортовой дорожный БР 100.30.15. | По способу изготовления должны быть вибропрессованные. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть В30. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть W4. Марка бетона по морозостойкости должна быть не хуже F200. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91. |
| 2 | Камень бортовой тротуарный БР 100.20.8 | По способу изготовления должны быть вибропрессованные. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть В22,5. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть W4. Марка бетона по морозостойкости должна быть не хуже F200. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91. |
| 3 | Щебень | Щебень должен быть из природного камня. Щебень должен быть группы 2-4. Фракция: свыше 40 до 70 мм. Марка по дробимости должна быть не ниже М600. Марка по морозостойкости должна быть не хуже F200. Щебень не долен содержать посторонних засоряющих примесей. Значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов до 740 Бк/кг. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. |
| 4 | Щебень | Щебень должен быть из природного камня. Щебень должен быть группы 2-4. Фракция: свыше 20 до 40 мм. Марка по дробимости должна быть не ниже М600. Марка по морозостойкости должна быть не хуже F200. Щебень не долен содержать посторонних засоряющих примесей. Значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов до 740 Бк/кг. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. |
| 5 | Песок ГОСТ 8736-2014 | Класс песка должен быть I. Модуль крупности допускается: свыше 2,0 до 3,0. Группа песка крупный, средний. Полный остаток на сите N 063: свыше 30 до 65 %. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 2% по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25% по массе. Песок должен быть природный для строительных работ. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 |
| 6 | Плиты бетонные тротуарные* | Форма плиты должна быть ромб. Должна иметь шероховатый вид, на поверхности брусчатки должны отсутствовать трещины, должна обладать прочностью и устойчивостью к резким перепадам погоды. Размер должен быть 200х200х60 мм. Марка бетона по прочности должна быть В22,5. Прочность более 29,5 МПа. Водопоглощение должно быть 4,10-4,20 %. Истираемость должна быть 0,57-0,59. Морозостойкость должна быть не менее F200. Категория лицевой поверхности должна быть А6. Цвет должен быть серый и красный. Плиты каждого цвета должны иметь одинаковый оттенок. Должна соответствовать требованиям ГОСТ 17608-91. |
| 7 | Полотно геотекстильное «Дорнит» или эквивалент | Должно быть изготовлено из бесконечных волокон 100% полиэфира(полипропилена) нетканым методом. По типу должно быть нетканое иглопробивное. Поверхностная плотность должна быть 250-300 г/м2. Прочность при растяжении в продольном направлении должна быть 9,0-12,0 кН/м. Прочность при растяжении в поперечном направлении должна быть 7,0-9,0 кН/м. Прочность при надавливании должна быть 850-1000 Н. Коэффициент фильтрации при давлении 2 кПа должен быть 100-110 м/сут. |
| 8 | Бетон | Должен быть тяжелый класса В15 марки М200. Осадка конуса должна быть менее 25 см. Расслаиваемость бетонной смеси по водоотделению П2, ПЗ, П4, П5. Расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению должна быть не менее 0,8%, Марка по водопронецаемости W2, W4. Вид применяемого цемента ПЦ-Д0, ТТЦ-Д5, ПЦ-Д20. Содержание в цементе активных минеральных добавок всего по массе должно быть не более 20%. Давление воды, при котором еще не наблюдалось просачивание воды через образец, должно быть не менее 0.2 МПа. Морозостойкость должна быть не менее 50 циклов. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2015. |
| 9 | Люк полимерно- песчаный | Тип должен быть ТМ. Диаметр крышки должен быть 645 мм. Толщина крышки должна быть 80 мм. Диаметр обоймы должен быть 870 мм, высота обоймы должна быть 120 мм. Номинальная нагрузка должна быть не менее 25 т. |
| 10 | Портландцемент | Портландцемент должен быть типа ПЦ-Д0, ПЦ-Д5. Портландцемент должен быть марки 400. Допускается введение в цемент при его помоле специальных пластифицирующих или гидрофобизирующих поверхностно-активных добавок в количестве не более 0,3 % массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85 |
| 11 | Лесоматериалы круглые хвойных пород | Должны быть изготовлены из хвойных пород деревьев. По состоянию древесина лесоматериалов допускается сухая, сырая. Должны быть не хуже III сорта. Должны быть диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м. Влажность древесины должна быть менее 25%. |

*Смотри Рисунок № 1

Вышеуказанные требования к качеству материалов (товаров) заданы только в отношении наиболее значимых для заказчика материалов (товаров). Качество остальных материалов (товаров), содержащихся в настоящем техническом задании, должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СанПин и пр.)

Исполнитель:

| Ведущий экономист МКУ «ФМЦК» | Е.Л.Власенко |
| --- | --- |