Наименование товаров
1.

Гипсовые вяжущие Тип 1.
'марка гипсовых вяжущих: Г-2/ Г-3/Г-4/ Г-5/ Г-
6
   
  
  
  
Вид вяжущего:
быстротвердеющий/нормальнотвердеющий/медлен
нотвердеющий;
Индекс сроков твердения В/Б/А
Вид вяжущего: Тонкого помола/ Среднего
помола/Грубого помола

   
  
Индекс степени помола : 1/2/3.
марка гипсовых вяжущих: Г-2/ Г-3/Г-4/ Г-5/ Г-
6

   
  
Предел прочности образцов-балочек размерами 40
х 40 х 160 мм в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2) не
менее при сжатии 2(20)
Предел прочности образцов-балочек размерами
40 х 40 х 160 мм в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2)
при изгибе не менее 1,2(12)

   
  
Гипсовые вяжущие Тип 2.
'марка гипсовых вяжущих: Г-2/ Г-3/Г-4/ Г-5/ Г-
6
2.
   
  
Вид вяжущего:
быстротвердеющий/нормальнотвердеющий/медлен
нотвердеющий;
Индекс сроков твердения В/Б/А
Вид вяжущего: Тонкого помола/ Среднего
помола/Грубого помола

   
  
Индекс степени помола : 1/2/3.
марка гипсовых вяжущих: Г-2/ Г-3/Г-4/ Г-5/ Г-
6

   
  
Предел прочности образцов-балочек размерами 40
х 40 х 160 мм в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2) не
менее при сжатии 2(20)
Предел прочности образцов-балочек размерами 40
х 40 х 160 мм в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2)
при изгибе не менее 1,2(12)

   
  
Гипсовые вяжущие Тип 3.
'марка гипсовых вяжущих: Г-2/ Г-3/Г-4/ Г-5/ Г-
6
3.
   
  
Вид вяжущего:
быстротвердеющий/нормальнотвердеющий/медлен
нотвердеющий;
Индекс сроков твердения В/Б/А
Вид вяжущего: Тонкого помола/ Среднего
помола/Грубого помола

   
  
Индекс степени помола : 1/2/3.
Предел прочности образцов-балочек размерами 40
х 40 х 160 мм в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2) не
менее при сжатии 2(20)

   
  
Предел прочности образцов-балочек размерами 40
х 40 х 160 мм в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2) при
изгибе не менее 1,2(12)
Раствор строительный
4.
   
  
Характеристики растворной смеси:
Марка по подвижности Пк: П к 2/ П к 3/ П к 4
Водоудерживающая способность не менее 90%

   
  
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не
должна превышать 10%.
Норма подвижности по погружению конуса, см
свыше 4 до 14 включительно

   
  
Температура растворных смесей в момент
использования не должна быть при
среднесуточной температуре наружного воздуха
до минус 10°С, и скорости ветра до 6 м/с
менее 10 °С
Влажность сухих растворных смесей не должна
превышать 0,1% по массе.

   
  
Характеристики затвердевшего раствора:
Прочность раствора на сжатие в проектном
возрасте: М 75
Морозостойкость раствора F200

   
  
Средняя плотность затвердевшего раствора в
проектном возрасте должна быть, кг/м3 менее
1500
Виды вяжущего: цемент по ГОСТ 10178, цемент
по ГОСТ 25328.

   
  
В качестве заполнителя должен быть применен:
песок для строительных работ по ГОСТ 8736,
золы-уноса по ГОСТ 25818,
Раствор готовый отделочный
Раствор строительный
Характеристики растворной смеси:
5.
   
  
Марка по подвижности Пк: П к 2/ П к 3/ П к 4
Водоудерживающая способность не менее 90%

   
  
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не
должна превышать 10%.
Норма подвижности по погружению конуса, см
свыше 4 до 14 включительно

   
  
Температура растворных смесей в момент
использования не должна быть при
минимальной температуре наружного воздуха
от 0 до 5°С, °С, менее 15, от 5°С и выше °С
менее 10
Влажность сухих растворных смесей не должна
превышать 0,1% по массе.

   
  
Характеристики затвердевшего раствора :
Прочность раствора на сжатие в проектном
возрасте марки: М100, М200
Марка морозостойкости раствора: F150, F200

   
  
Средняя плотность затвердевшего раствора в
проектном возрасте не должна быть, кг/м3 менее
1500
Виды вяжущего: цемент по ГОСТ 10178, цемент
по ГОСТ 22266, известь строительную по ГОСТ
9179.

   
  
Известь строительная должна применяться в
виде гидратной извести (пушонки)/ известкового
теста/ известкового молока.

   
  
В качестве заполнителя должен быть применен:
песок для строительных работ по ГОСТ 8736,
золы-уноса по ГОСТ 25818
Шурупы с полукруглой головкой тип 1
Диаметр резьбы, мм3,5/4/5.
Длина шурупа 40/45/50/60 мм.
6.
   
  
Внутренний диаметр резьбы не более 3,5мм.
Шаг резьбы не более 2 мм.
Шурупы из стали или латуни

   
  
Диаметр головки не должна быть более 10 мм.
Высота головки не должна быть более 3,5 мм.

   
  
Диаметр крестообразного шлица не должна быть
более 5,2 мм.
Глубина крестообразного шлица не более 2,8 мм.
масса . шурупа 0,00266-0,0087372кг.

   
  
Шурупы с полукруглой головкой тип 2
Диаметр резьбы, мм3,5/4/5.
Длина шурупа 40/45/50/60 мм.
7.
   
  
Внутренний диаметр резьбы не более 3,5мм.
Шаг резьбы не более 2 мм.
Шурупы из стали или латуни

   
  
Диаметр головки не должна быть более 10 мм.
Высота головки не должна быть более 3,5 мм.
Диаметр крестообразного шлица не должна быть
более 5,2 мм.

   
  
Глубина крестообразного шлица не более 2,8 мм.
масса . шурупа 0,00266-0,0087372кг.

   
  
Шурупы с полукруглой головкой тип 3
Диаметр резьбы, мм3,5/4/5.
Длина шурупа 40/45/50/60 мм.
Внутренний диаметр резьбы не более 3,5мм.
8.
   
  
Шаг резьбы не более 2 мм.
Шурупы из стали или латуни
Диаметр головки не должна быть более 10 мм.

   
  
Высота головки не должна быть более 3,5 мм.
Диаметр крестообразного шлица не должна быть
более 5,2 мм.

   
  
Глубина крестообразного шлица не более 2,8 мм.
масса . шурупа 0,00266-0,0087372кг.
Гвозди строительные
9.
   
  
Гвозди трефовые или круглые должны
соответствовать ГОСТ 4028-63
Размеры строительных гвоздей должны
соответствовать требованиям, мм:
- Условный диаметр стержня d нужен, 3,5

   
  
- Длина гвоздя l, 90
Масса 1000 гвоздей, кг, не более 6,6.

   
  
Гвозди должны быть изготовлены из
низкоуглеродистой стальной термически
необработанной проволоки без покрытия.
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое
сечение. Угол заострения не должен быть более 40°

   
  
Гвозди трефовые или трефовые с перемычками
должны соответствовать ГОСТ 4028-63
Гвозди должны быть изготовлены из
низкоуглеродистой стальной термически
необработанной проволоки без покрытия.
10.

   
  
Заостренная часть гвоздя может иметь круглое
или квадратное сечение.
Коэффициент определения расстояния между
началами перемычек должен быть в пределах 1,25-
1,5

   
  
Размеры строительных гвоздей должны
соответствовать требованиям, мм:
- Условный диаметр стержня d должен быть, 3,0-
3,5
- Длина гвоздя l, 80-90

   
  
Размер а 2,65-3,1
Размер Т должен быть примерно 3,6-5,25

   
  
Гвозди толевые круглые тип 1
Диаметр стержня мм: 2,0 , 2,5 , 3,0
11.
   
  
Длина гвоздя мм: 20 , 32 , 40
Минимальная высота головки мм не менее 0,5
Минимальный диаметр головки мм не менее 5

   
  
Гвозди толевые круглые тип 2
Диаметр стержня мм: 2,0 , 2,5 , 3,0
Длина гвоздя мм: 20 , 32 , 40
12.
   
  
Минимальная высота головки мм не менее 0,5
Минимальный диаметр головки мм не менее 5

   
  
Гвозди толевые круглые тип 3
Диаметр стержня мм: 2,0 , 2,5 , 3,0
Длина гвоздя мм: 20 , 32 , 40
13.
   
  
Минимальная высота головки мм не менее 0,5
Минимальный диаметр головки мм не менее 5
Грунтовка: ГФ-021
14.
   
  
Внешний вид пленки: После высыхания пленка
должна быть ровной, однородной, матовой или
полуглянцевой
Условная вязкость при (20,0±0,5) °С по
вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45

   
  
Степень разбавления грунтовки растворителем,
%, не более 20
Степень перетира, мкм, не более 40
Время высыхания до степени 3, не более при
(105±5) °С, мин 35

   
  
Твердость пленки по маятниковому прибору М-
3, условные единицы, не менее 0,35
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

   
  
Прочность пленки при ударе на приборе типа У-
1, см, не менее 50
Адгезия пленки, баллы, не более 1

   
  
Стойкость пленки к статическому воздействию
3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее
24
Стойкость пленки к статическому воздействию
минерального масла при (20±2) °С, ч, не менее 48

   
  
Краски масляные
Условная вязкость краски по вискозиметру типа
ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)
°С, с 80-160
Степень перетира, мкм, не более 80
15.
   
  
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2) °С, ч, не более 24
Твердость пленки, условные единицы, не менее, по
маятниковому прибору: типа М-3 0,12
типа ТМЛ (маятник Б) 0,05

   
  
Стойкость пленки к статическому воздействию
воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 0,5
Марки : мумия МА-15 , сурик железный МА-15

   
  
Краски цветные масляные
Условная вязкость краски по вискозиметру
типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре
(20,0±0,5) °С, с 65-140
Степень перетира, мкм, не более 90
16.
   
  
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2) °С, ч, не более 24
Твердость пленки, условные единицы, не менее, по
маятниковому прибору: типа М-3 0,10
типа ТМЛ (маятник Б) 0,05

   
  
Стойкость пленки к статическому воздействию
воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 0,5
Марка: МА-15 /МА-22

   
  
Краска водоэмульсионная
Внешний вид пленки после высыхания краска
должна образовывать пленку с ровной однородной
матовой поверхностью
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более
140
17.
   
  
Стойкость пленки к статическому воздействию
воды, при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 12
или не нормируется
Морозостойкость краски, циклы, не менее 5

   
  
Степень перетира, мкм, не более 70
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20 ± 2) °С, ч, не более 1
Марки краски: ВД-КЧ-26А, ВД-ВА-224

   
  
Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм при температуре
(20,0 ± 0,5) °С - не менее 30 с.
Замок.
Класс замка1/2
18.
   
  
Обозначение типа замка и защелки ЗВ2/ ЗВ4
Число секретов, не менее 2000
Циклы (наработка), не менее 30000

   
  
Нагрузка, Н, не менее, прикладываемая к засову
1470
Нагрузка, Н, не менее, прикладываемая к
механизму фиксации засова 785

   
  
Нагрузка, Н, не менее, прикладываемая к
запорной планке 1470
Нагрузка, Н, не менее, прикладываемая к лицевой
планке на прочность соединения с корпусом 785

   
  
Ударная нагрузка на засов, Дж, не нормируется
или не менее 80
Лак электроизоляционный
В лаке должны отсутствовать механические
включения
19.
   
  
После высыхания лак должен образовывать
глянцевую гладкую, однородную поверхность цвета
от светло-коричневого до темно-коричневого
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм при температуре
(20,0±0,5) °С, с 25-50

   
  
Удельное объемное электрическое сопротивление
пленки, Ом·м, не менее:
при температуре (20±2) °С1·1012
Электрическая прочность пленки не должна
быть, МВ/м, менее:

   
  
при температуре (20±2) °С 70
Кислотное число, мг KОН, не более 10

   
  
Твердость покрытия по маятниковому прибору
при температуре (20±2) °С, не менее:
типа М-3, условные единицы 0,40
Время высыхания до степени 3 при температуре
105-110 °С, ч, не более 1

   
  
Удельное объемное электрическое сопротивление
пленки, Ом·м, не менее:
после действия воды в течение 24 ч
при температуре (20±2) °С 5·1010

   
  
Способность просыхания лака в толстом слое
при температуре 115-120 °С, ч, не более 16
Электрическая прочность пленки не должна
быть, МВ/м, менее:

   
  
при температуре (130±2) °С 40
Термоэластичность пленки при температуре
(150±2) °С, ч, не менее 48

   
  
Твердость покрытия по маятниковому прибору
при температуре (20±2) °С, не менее:
типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы
0,15
Маслостойкость пленки Н, не менее 78

   
  
Электрическая прочность пленки не должна
быть, МВ/м, менее:
после действия воды в течение 24 ч при
температуре (20±2) °С 30

   
  
Удельное объемное электрическое сопротивление
пленки, Ом·м, не менее:
при температуре (130±2) °С1·109
Олифа
20.
   
  
Кислотное число, мг КОН/г, не более 10
Условная вязкость при температуре (20±0,5) ºС
по вискозиметру типа В3-246 с диаметром
сопла 4мм, с 15-60

   
  
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2) ºС, ч, не более 24
Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, ни
ниже 32
Олифа должна быть КМБ/КМП
Клей
21.
   
  
Марка клея: А/Б
Клей должен представлять собой однородную
массу без комков светло-серого/светло-бежевого
цвета

   
  
Класс опасности 4
Условная вязкость клея при 20 °С, с, на
шариковом вискозиметре должна быть в
пределах 7-14
В клей должны отсутствовать посторонние
включения

   
  
Прочность связи между слоями при расслоении
двух полосок миткаля, H/см (кгс/см), не менее
9,8 (1,0)
Условная вязкость клея при 20 °С, с, на
вискозиметре Хетчинсона должна быть в
пределах 10-30

   
  
Гипсокартон
Длина 2000 - 4000 мм
Ширина 600/1200мм
22.

   
  
Толщина 6,5/ 8,0/ 9,5, 12,5/ 14,0/ 16,0мм.
Масса 1 м2 листов не менее 6,5 кг

   
  
Разрушающая нагрузка , Н (кгс) продольных
при изгибе при постоянном пролете ( l = 350
мм) не менее 125 (12,5)
Разрушающая нагрузка , Н (кгс) поперечных
при изгибе при постоянном пролете ( l =
350мм) не менее 54 (5,4)

   
  
Листы должны иметь прямоугольную форму в
плане.
Отклонение от прямоугольности не должно быть
более 3 мм
горючесть Г1

   
  
группе дымообразующей способности Д1, к группе
токсичности Т1
ГОСТ 6266-97
23. Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40-Н/25-П

   
  
Пиломатериалы обрезные хвойных пород тип 1
длиной не менее 4м, шириной не менее 75 мм,
толщиной не менее 44мм
'Порода древесины: сосна/ель/кедр
'Вид : доска/брусок/брус
24.
   
  
Сорт 1 или 2
Пластевые сквозные, в том числе выходящие на
торец трещины длиной, мм не более 200/ не более
150

   
  
Покоробленность поперечная: стрела прогиба в
долях ширины пиломатериала в %, не более 1
Покоробленность продольная по пласти и кромке,
крыловатость: стрела прогиба в долях ширины
пиломатериала в %, не более 0,2

   
  
Пиломатериалы обрезные хвойных пород тип 2
длиной не менее 4м, шириной не менее 75 мм,
толщиной не менее 44мм
'Порода древесины: сосна/ель/кедр
25.
   
  
'Вид : доска/брусок/брус
Сорт 1 или 2
Пластевые сквозные, в том числе выходящие на
торец трещины длиной, мм не более 200/ не более
150

   
  
Покоробленность поперечная: стрела прогиба в
долях ширины пиломатериала в %, не более 1
Покоробленность продольная по пласти и кромке,
крыловатость: стрела прогиба в долях ширины
пиломатериала в %, не более 0,2

   
  
Пиломатериалы обрезные хвойных пород тип 3
длиной не менее 4м, шириной не менее 75 мм,
толщиной не менее 44мм
'Порода древесины: сосна/ель/кедр
26.
   
  
'Вид : доска/брусок/брус
Сорт 1 или 2
Пластевые сквозные, в том числе выходящие на
торец трещины длиной, мм не более 200/ не более
150

   
  
Покоробленность поперечная: стрела прогиба в
долях ширины пиломатериала в %, не более 1

   
  
Покоробленность продольная по пласти и кромке,
крыловатость: стрела прогиба в долях ширины
пиломатериала в %, не более 0,2
Болты тип 1
27.
   
  
Болты из латуни должны быть с шестигранной
головкой класса точности А с 'диаметром резьбы
12-16 мм.
Шаг резьбы крупный мм , 1,75 – 2
Высота головки мм, 7,5-10

   
  
Диаметр отверстия в головке мм, 3,2/4
Радиусов под головкой болтов мм, 0,6

   
  
Диаметр окружности, образованной при
сопряжении галтели радиусом R с опорной
плоскостью головки болта мм, не более 18,2
Расстояние от опорной поверхности до оси
отверстия в головке мм, 4,0/4,5/5,0

   
  
'Длина болта мм, 20-28
Болты тип 2
Болты из латуни должны быть с шестигранной
головкой класса точности А с 'диаметром резьбы
12-16 мм.
28.
   
  
Шаг резьбы крупный мм , 1,75 – 2
Высота головки мм, 7,5-10
Диаметр отверстия в головке мм, 3,2/4

   
  
Радиусов под головкой болтов мм, 0,6
Диаметр окружности, образованной при
сопряжении галтели радиусом R с опорной
плоскостью головки болта мм, не более 18,2

   
  
Расстояние от опорной поверхности до оси
отверстия в головке мм, 4,0/4,5/5,0
'Длина болта мм, 20-28
Лента ПСУЛ
29.
   
  
Классы ленты по показателю предела
водонепроницаемости должны быть А/Б/В
Предел водонепроницаемости при рабочем
сжатии уплотнительной ленты, Па, не менее
200

   
  
Объемная плотность, кг/м3 50-150
Условная прочность при растяжении не менее,
кПа 60
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
15

   
  
Коэффициент теплопроводности при
температуре минус 20 °С, Вт/(м·К) 0,06-0,07
Сопротивление сжатию при 50%-ной
деформации, кПа, не менее 2,5

   
  
Водопоглощение поверхности, % по объему, не
должна превышать 4
Предел водонепроницаемости, Па, не менее 200
Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не
менее 0,14

   
  
Теплостойкость, °С, не ниже 80
Трубка полихлорвиниловая
Марка трубки ТВ-40/ТВ-40Т/ТВ-40А
30.
   
  
Внутренний диаметр не менее 3,75, но не более
5,25 мм
Электрическая прочность в условиях пониженной температуры,
кВ/мм, не менее, в условиях 6 (15-35) 45-75÷2 (-60) М (20)
трансформаторное масло 10

   
  
Наружная и внутренняя поверхности трубок
при хранении и транспортировании не должны
слипаться.
Удельное объемное электрическое сопротивление,
Ом·см, не менее в условиях (6(15-35) 45-75М (15-
35) 45-75) 1·10 11

   
  
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в условиях 6 (15-35) 45-
75М (20) трансформаторное масло 15
На наружных поверхностях трубок допускается
наличие жировых пятен, легко удаляемых
тампоном, смоченным в уайт-спирите.

   
  
Электрическая прочность в условиях повышенной
влажности, кВ/мм, не менее, в условиях 6 (15-
35) 45-75÷24 (20) 95М (20) трансформаторное
масло 10
Толщина стенки не менее 0,40 мм

   
  
Электрическая прочность в условиях повышенной температуры,
кВ/мм, не менее, в условиях 6 (15-35) 45-75÷48 (120) 20М (20)
трансформаторное масло 10 или не нормируется
Исполнение трубки I/II
Прочность при растяжении, МПане менее 11,8

   
  
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
180
Водопоглощение, % 0,5

   
  
Электрическая прочность в условиях повышенной температуры,
кВ/мм, не менее, в условиях 6 (15-35) 45-75÷48 (105) 20М (20)
трансформаторное масло 10 или не нормируется
Наружная поверхность трубок должна быть
ровной, гладкой, без трещин, пор, пузырей и
отслоений, видимых невооруженным глазом.

   
  
Удельное объемное электрическое сопротивление,
Ом·см, не менее в условиях (6 (15-35) 45-75÷1
(70) 20М (70) 20) 1·10 9 или не нормируется
На наружной поверхности трубок допускается
наличие текстуры, обусловленной технологией
изготовления.

   
  
Внутренняя поверхность трубок не должна
иметь выступов, препятствующих продеванию
провода.
Не допускается наличие металлических
включений.

   
  
На наружной поверхности трубки допускаются
мелкие посторонние включения, неоднородность
материала, незначительная шероховатость и
следы от формующего инструмента, не
вызывающие локальных изменений размеров и
свойств трубок, установленных настоящим
стандартом.

   
  
Цвет трубки белый/ черный/серый/
Сорт первый/высший
Прочность при растяжении, кгс/см2, не менее
120

   
  
Трубки при длительном воздействии температур
выше 175 °C допускается выделять
незначительные количества хлористого водорода,
предельно допустимые концентрации которого в
окружающей среде не должна быть более 5 мг/м3.

   
  
Марка поливинилхлоридного пластиката И40-
13А/ИТ-105/ И40-13
Класс опасности должен быть 3 класса.
При поднесении открытого пламени трубки
должны загораться без взрыва, по вынесении
должны затухать.

   
  
При возникновении пожара трубка должна
тушиться всеми средствами пожаротушения.
Максимально возможная применяемость до
плюс 105 °C

   
  
масса 1 м трубки не должна быть менее 10,75 г
Прокладки из паронита
31.
   
  
Поверхность должна быть ровной без разрывов,
складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и
посторонних включений.
Условная прочность при разрыве в поперечном
направлении, МПа (кгс/см2), не должно быть
менее 14 (140)

   
  
Увеличение массы в жидких средах, %,: 
керосине при температуре 23 °С в течение 5 ч не
более 24 но не менее 10 или не нормируется

   
  
масле МС-20 или МК-22 при температуре 150
°С в течение 5 ч не более 23
Плотность, г/см31,5-2,0
Сжимаемость при давлении 35 МПа (350
кгс/см2), % 2-16

   
  
Восстанавливаемость после снятия давления 35
МПа (350 кгс/см2),%, не должно быть менее 40
Марка ПМБ/ ПМБ-1

   
  
Паронит должен быть устойчивым к изгибу и
при испытании не должен ломаться и давать
трещины.
Лента липкая изоляционная
Лента поливинилхлоридная
электроизоляционная с липким слоем
32.
   
  
Толщина, мм 0,20
Ширина, мм 20/30
Лента не должна иметь отверстий, пузырей,
складок, трещин и посторонних включений,
пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках.

   
  
Прочность при растяжении, кгс/см2, не менее
140
Поверхность рулона высшего сорта должна быть
гладкой.

   
  
Выпуклость витков ленты и сквозные зазоры
между витками на торцах рулона допускается/
не допускается.
Цвет: черная/ серая/ светло-синяя/ голубая/
красная/зеленая/ синяя
Сорт: высший/ первый

   
  
Липкость, с, не менее: 40
Масса 1м, г, не более 8,4
Плотность, г/см3 1,27-1,35

   
  
Прочность при отслаивании, (Н), (кгс/см), не
менее от:
нержавеющей стали (10,8) , (110)
медной фольги (7,8), (80)

   
  
поливинилхлоридной пленки 18,6 (190)
алюминиевой фольги (9,8), (100)
Сцепление при разматывании, см/мин, 10-15

   
  
Относительное удлинение при разрыве, % не менее
190
Температура хрупкости, °С, не выше минус 30

   
  
Удельное объемное электрическое сопротивление
при 20 °C, Ом·см, не менее 1·1012 или не
нормируется
При эксплуатации ленты в комнатных или
атмосферных условиях выделение вредных
примесей в концентрациях, опасных для
организма человека, не должно происходить.

   
  
Прочность при растяжении, МПа не менее 13,7
Класс опасности 2

   
  
Предельно допустимая концентрация (ПДК)
хлористого водорода в воздухе рабочей зоны
производственного помещения не должна
превышать 5 мг/м3

   
  
Лента должна быть взрывобезопасна,
трудновоспламеняема, должна гореть при
поднесении открытого огня и затухать при
вынесении ее из пламени.

   
  
Лента должна быть изготовлена на основе пленки
из поливинилхлоридного изоляционного
пластиката марки И40-13 по ГОСТ 5960 или
из поливинилхлоридной композиции с
нанесением на одну сторону липкого слоя на
основе перхлорвиниловой смолы.

   
  
Выключатель одно или двухклавишный для
скрытой проводки
Корпус должен быть изготовлен из
высококачественного ударопрочного пластика
белого/бежевого цвета.
33.
   
  
Должна иметь белую/серебряную декоративную
вставку.
Диапазон напряжения сети 220-250 В.
Номинальный ток не более 16 А.

   
  
сечение провода возможное присоединить
винтовыми зажимами не более 2,5 мм2.
Степень защиты не менее IP20
34.
Обшивка наружная и внутренняя из древесины
тип : 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной
без гребня от 70 до 90 мм
Кирпич:
35.
   
  
Кирпич должен быть полнотелым/пустотелым
Марка прочности кирпича: М100/ М125/М150.

   
  
У кирпича допускается черная сердцевина и
контактные пятна на поверхности.
Пустоты расположены перпендикулярно
(вертикальные) или параллельно постели
(горизонтальные).
Морозостойкость F 75/F100.

   
  
Класс средней плотности кирпича 1/0,8/1,2.
Длина 250мм;

   
  
Отклонение от перпендикулярности смежных
граней изделий должно быть до 3 мм;
Толщина наружных стенок пустотелого
кирпича должна быть не менее 12 мм; ширина
120мм;

   
  
Радиус закругления угла вертикальных смежных
граней должен быть не более 15 мм.
Диаметр вертикальных цилиндрических пустот
и размер стороны квадратных пустот должен
быть не более 20 мм, ширина щелевидных пустот
- не более 16 мм.

   
  
толщина 88/65 мм;
Группа изделий по теплотехническим
характеристикам:

   
  
Высокой эффективности/ Повышенной
эффективности/ Эффективные;
Средняя плотность, кг/м3 710-800/ 810-1000/
1010-1200.

   
  
Средний показатель предела прочности для пяти
образцов, МПа при сжатии не менее 10;
Наименьший показатель предела прочности для
отдельного образца, МПа при изгибе не менее 0,7/
не нормируется;

   
  
Средний показатель предела прочности для пяти
образцов, МПа при изгибе не менее 1,4/ не
нормируется;
Наименьший показатель предела прочности для
отдельного образца, МПа при сжатии не менее
7,5;

   
  
Водопоглощение не должно быть менее 6,0 %;
Пустоты: щелевидные/
цилиндрические/квадратные;
36. Профилированный настил:

   
  
Габаритная ширина1000-1200 мм
Монтажная ширина не более 1200 мм
Длина 3-12 м

   
  
Требования к лакокрасочному покрытию:
Профнастил должен быть покрыт грунтовкой и
покрывным материалом (лаком/ эмалью/
краской/ пластиком)

   
  
Kанат двойной свивки оцинкованный из проволок
типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.,
марка каната: В, С, Л. Маркировочная группа
Н/мм2 1770 /1860
Диаметром 5,5 /5,8мм
37.
   
  
окна из ПВХ
Изоляция воздушного шума транспортного
потока, дБА, не менее 26 ; тип профиля по
сопротивлению теплопередаче 1/2; сопротивление
теплопередаче м2 · 0С/ Вт свыше 1,0 до 1,2
включ./ свыше 1,2  
38.
   
  
Общий коэффициент светопропускания 0,35-
0,6; Класс воздухо- и водопроницаемости не ниже,
В. Класс звукоизоляции, не ниже Д;
Воздухопроницаемость при  Р =1 0 0 Па, м3
/(ч•м2 ), не более 17

   
  
Окна должны быть с двухкамерным
стеклопакетом: 4М1-10Ar-4М1-10Ar-4М1/
4М1-12Ar-4М1-12Ar-4М1/
4М1 - 8 - 4М1 - 8 - 4М1/ 4М1 - 10 - 4М1 - 10 -
4М1;
Камеры стеклопакетов должны быть заполнены:
осушенным воздухом/ инертным газом.

   
  
Сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт, :
0,49 -0,56.

   
  
Сварные швы не должны иметь поджогов,
непроваренных участков, трещин. Изменение
цвета ПВХ-профилей в местах сварных швов после
их зачистки не допускается.
Вата минеральная тип 1
39.
   
  
Плотность, кг/м3, не более 70
Модуль кислотности, не менее 1,4
Водостойкость, рН, не более 4,0

   
  
Влажность, % по массе, не более 1,0
' Марка минеральной ваты ВМ-35/ ВМ-50/ ВМ-
70
Вата минеральная тип 2
40.
   
  
Плотность, кг/м3, не более 70
Модуль кислотности, не менее 1,4
Водостойкость, рН, не более 4,0

   
  
Влажность, % по массе, не более 1,0
' Марка минеральной ваты ВМ-35/ ВМ-50/ ВМ-
70
Вата минеральная тип 3
41.
   
  
Плотность, кг/м3, не более 70
Модуль кислотности, не менее 1,4
Водостойкость, рН, не более 4,0

   
  
Влажность, % по массе, не более 1,0
' Марка минеральной ваты ВМ-35/ ВМ-50/ ВМ-
70
Бетон:
42.
   
  
класс прочности на осевое растяжение Bt0,8/
Bt1,2/ Bt1,6/ Bt2,0/ Bt2,8/ Bt3,2/ Bt3,6/ Bt4,0;
классы прочности на растяжение при изгибе:
Btb0,8/ Btb 1,2/ Btb1,6/ Btb2,0/ Btb2,4/ Btb2,8/
Btb3,2/ Btb3,6/ Btb4,0.

   
  
Марка по осадке конуса П1/П2.
Бетон : марка по истираемости выше G-2;
водонепроницаемость – W4- W10; прочности на
сжатие в возрасте 28 сут. – не менее В20

   
  
Марки по жесткости Ж1- Ж2.
Осадка конуса, см 1-9. Жесткость, с 5-20. бетон:

   
  
Бетон должен быть плотной структуры средней
плотностью более 2000 до 2500 кг/м3
включительно на цементном вяжущем и (или
отсутствует) плотных крупном и мелком
заполнителях,
Группа по удобоукладываемости бетонной смеси
: Жесткие или подвижные. Марка смеси : БСТ,
БСМ;

   
  
В качестве мелкого заполнителя для бетонов
должны применять природный песок по ГОСТ
8736-2014,

   
  
В качестве крупных заполнителей для бетонов
должны применять щебень из гравия по ГОСТ
8267-93, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010.
Песок:
Класс песка по зерновому составу: 1 или 2 класс;
43.
   
  
Группа песка по крупности: «средний» или
«мелкий»
Модуль крупности песка: Мк свыше 1,5 до 2,0/
свыше 2,0 до 2,5;

   
  
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не
более: 20 % по массе;
Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не
более: 5 % по массе;
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм не более
15 % по массе;

   
  
Камни бутовые
Марка по прочности при сжатии: 600,700,800
44.
   
  
Средняя плотность, кг/м3, не менее 2500/не
нормируется
Водопоглощение, %, не более 0,75/не нормируется

   
  
Предел прочности при сжатии породы в сухом
состоянии, МПа (кгс/см2), не менее 60 (600)
По морозостойкости камни должны быть
марки: F100, F150, F200

   
  
Бутовые камни должны иметь размеры кусков:
от 100 до 500 мм
Поковки квадратные тип 1
L – не менее 350 до 500 мм
' B – 200-240 мм
45.
   
  
' H – 200-240 мм
Поковки квадратные тип 2
46.
   
  
L – не менее 350 до 500 мм
' B – 200-240 мм
' H – 200-240 мм

   
  
[1]Радиаторы алюминиевые,
Мощность и производительность:
47.
   
  
Мощность: не менее 190 Вт
Размеры и вес:
Высота: не более 585 мм

   
  
Ширина: менее 85 мм
Глубина: не более 100 мм
Вес: не более 2 кг

   
  
Рабочее давление: не менее 1,0 МПа (10 атм.)
Испытательное давление: не менее 1,6 МПа (16
атм.)
Подключение: боковое: 1"

   
  
Межцентровое расстояние: не менее 500 мм
Количество секций в радиаторе должно быть 8-10
шт.
ЭМАЛЬ ПФ -115 черного цвета
ГОСТ 6465-76
48.

   
  
После высыхания эмаль должна образовывать
гладкую, однородную без расслаивания, оспин,
потеков, морщин и посторонних включений
поверхность. Допускается небольшая шагрень.

   
  
Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм при температуре
(20±0,5) °С,: 60-100/не нормируется
Степень разбавления до вязкости 28-30 с по
вискозиметру типа BЗ-246 диаметром сопла 4
мм при температуре (20±0,5) °С, %, не более 20

   
  
Степень перетира, мкм, не более,: 30 /не
нормируется
Эмаль должна быть высшего/ первого сорта.

   
  
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2) °С, ч, не более,: 24/не нормируется
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-
1, см, не менее, 40 / не нормируется

   
  
Адгезия пленки, баллы, не более 1
Стойкость покрытия при температуре (20±2)
°С к статическому воздействию воды, ч, не менее,
2/ не нормируется

   
  
Стойкость покрытия при температуре (20±2)
°С к статическому воздействию
трансформаторного масла, ч, не менее  24
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром
6,3-6,5 мм
Марка стали Ст0 с массовой долей углерода до
0,12%
49.
   
  
Временное сопротивление, sв, Н/мм2 не более 470
Относительное сужение поперечного сечения после
разрыва, y, %, не менее 66

   
  
Класс проволоки по стадии охлаждения ее: УО1/
УО2
Проволока должна выдерживать в холодном
состоянии изгиб на 180° вокруг оправки
диаметром, равным диаметру испытываемой
проволоки.

   
  
ГОСТ 30136-95
(ИСО 8457-1-89)
50. Горячекатаная арматурная сталь класса : А-I,
А-II, А-III
керамическая плитка для полов:
Длина (К), (мм) 400/500
51.
   
  
ширина(К), (мм) 300/400/500
ширина шва 2-4 мм
толщина не менее7,5 мм

   
  
Разность между наибольшим и наименьшим
размерами плиток одной партии по длине и
ширине не должна быть более 2,0 мм.
разнотолщинность не более 0,5 мм

   
  
На монтажной поверхности плиток должны
быть рифления.
Высота (глубина) рифлений должна быть не
менее 0,5 мм
Лицевая поверхность плиток должна быть
гладкой, глазурованной, многоцветной.

   
  
Количество граней с завалом 0-4
Боковые грани плиток: без завала или с завалом

   
  
На лицевой поверхности плиток не
допускаются трещины, цек.
На лицевой поверхности плитокдопускаются
дефекты, размеры которых не должны быть больше
следующих значений:

   
  
щербины и зазубринышириной в направлении,
перпендикулярном ребру 1 мм; щербины и
зазубриныобшей длиной 5 мм;
Длина (Н), (мм) не менее 396
Ширина (Н), (мм) не менее 296

   
  
На лицевой поверхности плиток не допускаются
видимые с расстояния 1 м плешины, пятна,
мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв
декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки),
пузыри, прыщи, сухость глазури,