| № п/п | Наименование товара (материала/оборудования) | Технические и функциональные характеристики товара (материала и оборудования) с диапазоном |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арматура (тип 1) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля. Класс: А-III. Диаметр: 6 (мм). Сталь марок: 35ГС, 25Г2С. |
| 2 | Арматура (тип 2) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля. Класс: А-III. Диаметр: 8 (мм). Сталь марок: 35ГС, 25Г2С. |
| 3 | Арматура (тип 3) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля. Класс: А-III. Диаметр: 10 (мм). Сталь марок: 35ГС, 25Г2С. |
| 4 | Арматура (тип 4) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля. Класс: А-III. Диаметр: 12 (мм). Сталь марок: 35ГС, 25Г2С. |
| 5 | Арматура (тип 5) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля. Класс: А-III. Диаметр: 20 (мм). Сталь марок: 35ГС, 25Г2С. |
| 6 | Арматура (тип 6) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая. Класс: А-I. Диаметр: 6 (мм). Сталь марок: Ст3пс, Ст3сп. |
| 7 | Арматура (тип 7) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая. Класс: А-I. Диаметр: 8 (мм). Сталь марок: Ст3пс, Ст3сп. |
| 8 | Кольцо стеновое для колодца (тип 1) | Кольцо стеновое железобетонное. Высота: 580-600 (мм). Внутренний диаметр: 1000 (мм). Наружный диаметр: не менее 1155 (мм). Геометрический объем: 0,15-0,20 (м3). Класс бетона по прочности на сжатие: выше В15. |
| 9 | Кольцо стеновое для колодца (тип 2) | Кольцо стеновое железобетонное. Высота: 580 - 600 (мм). Внутренний диаметр: 1500 (мм). Наружный диаметр: не менее 1675 (мм). Геометрический объем: не более 0,35 (м3). Класс бетона по прочности на сжатие: выше В15. |
| 10 | Кольцо стеновое для колодца (тип 3) | Кольцо стеновое железобетонное. Высота: не более 900 (мм), но не менее 880 (мм). Внутренний диаметр: 1000 (мм). Наружный диаметр: не менее 1155 (мм). Геометрический объем: не менее 0,22 (м3). Класс бетона по прочности на сжатие: выше В15 |

БЫЛО

СТАЛО

1. Раствор цементный в соответствии с разделом 1 локальной сметы №02-01-01

Раствор должен быть предназначен для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, газобетона, пенобетона, при производстве внутренних и наружных работ. Марка по морозостойкости не ниже F50. Максимальная фракция заполнителя не более двух целых шестидесяти одной сотой и более двух целых двадцати семи сотых мм. Минимальная водоудерживающая способность менее ста и не менее восьмидесяти трех целых восьми десятых %. Максимальная расслаиваемость свежеприготовленных смесей не более десяти целых одной десятой и более девяти целых двух десятых %. Максимальная влажность сухих растворных смесей не менее нуля целых восьми сотых и не более нуля целых двенадцати сотых % по массе. Минимальная средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте более одной тысячи четырехсот пятидесяти трех целых нуля десятых и менее одной тысячи пятисот семидесяти двух целых шести десятых кг/м3.

2. Бетон W 6, В25 (М350), F150, П3 (КЗ 20 мм) в соответствии с разделом 2 локальной сметы №02-01-01

Бетон должен быть тяжелый. Бетон должен изготавливаться с применением воздухововлекающих добавок. Содержание фракции от трех до десяти миллиметров в крупном заполнителе в диапазоне конкретных значений с верхним пределом не менее тридцати шести целых восьми десятых и нижним пределом не более двадцати девяти целых одной десятой процентов. Содержание фракции от десяти до двадцати миллиметров в крупном заполнителе в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более шестидесяти и верхним пределом не менее семидесяти пяти процентов. Класс бетона должен быть B25. Марка бетона по подвижности должна быть П3. Марка морозостойкости бетона должна быть F150. Марка по прочности на сжатие должна быть М350. Марка водонепроницаемости должна быть W6. Наибольшая крупность заполнителя должна быть 20 мм. Максимальное содержание в крупном заполнителе зерен пластинчатой и игловатой формы не менее тридцати четырех целых восьми десятых и менее сорока одной целой девяти десятых процентов. Средняя прочность бетона при сжатии более двухсот девяноста пяти целых шестидесяти сотых и не более трехсот тридцати одной целой двадцати шести сотых кг/см2. Средняя прочность бетона при растяжении не более трехсот тридцати семи целых сорока двух сотых и более трехсот пяти целых восьмидесяти девяти сотых кг/см2.

3. Арматурная сталь класса А-III диам. 20-22 мм в соответствии с разделом 2 локальной сметы №02-01-01

Cталь горячекатаная должна быть предназначена для армирования железобетонных конструкций. Класс стали должен быть А-III. Тип изготовления или гладкий, или периодический профиль. Вид изготовления или в стержнях, или в мотках. Сталь должна иметь выступы по винтовым линиям. Линии должны иметь с одной стороны правый, а с другой стороны левый заходы. Марка стали изготовления или 35ГС, или 25Г2С. Массовая доля углерода в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых тридцати сотых и верхним пределом менее нуля целых тридцати семи сотых процентов. Массовая доля марганца в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых восьмидесяти сотых и верхним пределом менее одной целой двадцати сотых процентов. Массовая доля кремния в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых шестидесяти сотых и верхним пределом менее нуля целых девяноста сотых процентов. Максимальная массовая доля хрома не более нуля целых тридцати сотых процентов. Массовая доля никеля не более нуля целых тридцати сотых процентов. Массовая доля серы не более нуля целых сорока пяти тысячных процентов. Массовая доля фосфора не более нуля целых сорока тысячных процентов. Массовая доля меди не более нуля целых тридцати сотых процентов. Предел текучести не менее трехсот восьмидесяти семи целых пяти десятых и не более трехсот девяноста девяти целых четырех десятых Н/мм2. Временное сопротивление разрыву более пятисот шестидесяти целых шести десятых и менее шестисот шести целых семи десятых Н/мм2. Относительное удлинение более тринадцати целых нуля десятых и менее пятнадцати целых одной десятой процентов. Номинальный диаметр стержня должен быть 20 мм. Площадь поперечного сечения стержня более двух целых четырех тысяч восьмисот семидесяти четырех десятитысячных и менее трех целых четырех тысяч четырехсот девяноста десятитысячных см2. Теоретическая масса одного метра профиля не более трех целых двухсот девятнадцати десятитысячных кг.

4. Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм в соответствии с разделом 2 локальной сметы №02-01-01

Cталь горячекатаная должна быть предназначена для армирования железобетонных конструкций. Класс стали должен быть А-III. Тип изготовления или гладкий, или периодический профиль. Вид изготовления или в стержнях, или в мотках. Сталь должна иметь выступы по винтовым линиям. Линии должны иметь с одной стороны правый, а с другой стороны левый заходы. Марка стали изготовления или 35ГС, или 25Г2С. Массовая доля углерода в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых тридцати сотых и верхним пределом менее нуля целых тридцати семи сотых процентов. Массовая доля марганца в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых восьмидесяти сотых и верхним пределом менее одной целой двадцати сотых процентов. Массовая доля кремния в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых шестидесяти сотых и верхним пределом менее нуля целых девяноста сотых процентов. Максимальная массовая доля хрома не более нуля целых тридцати сотых процентов. Массовая доля никеля не более нуля целых тридцати сотых процентов. Массовая доля серы не более нуля целых сорока пяти тысячных процентов. Массовая доля фосфора не более нуля целых сорока тысячных процентов. Массовая доля меди не более нуля целых тридцати сотых процентов. Предел текучести менее четырехсот двадцати пяти целых трех десятых и не менее трехсот шестидесяти двух целых нуля десятых Н/мм2. Временное сопротивление разрыву менее шестисот сорока трех целых девяти десятых и более пятисот семидесяти восьми целых трех десятых Н/мм2. Относительное удлинение не менее одиннадцати целых восьми десятых и не более шестнадцати целых четырех десятых процентов. Номинальный диаметр стержня должен быть 16 мм. Площадь поперечного сечения стержня менее двух целых пятисот тридцати десятитысячных и более одной целой шести тысяч четырехсот семидесяти четырех десятитысячных см2. Теоретическая масса одного метра профиля не более одной целой семи тысяч двухсот пятидесяти девяти десятитысячных кг.

5. Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм в соответствии с разделом 2 локальной сметы №02-01-01

Cталь горячекатаная должна быть предназначена для армирования железобетонных конструкций. Класс стали должен быть А-III. Тип изготовления или гладкий, или периодический профиль. Вид изготовления или в стержнях, или в мотках. Сталь должна иметь выступы по винтовым линиям. Линии должны иметь с одной стороны правый, а с другой стороны левый заходы. Марка стали изготовления или 35ГС, или 25Г2С. Массовая доля углерода в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых тридцати сотых и верхним пределом менее нуля целых тридцати семи сотых процентов. Массовая доля марганца в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых восьмидесяти сотых и верхним пределом менее одной целой двадцати сотых процентов. Массовая доля кремния в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более нуля целых шестидесяти сотых и верхним пределом менее нуля целых девяноста сотых процентов. Максимальная массовая доля хрома не более нуля целых тридцати сотых процентов. Массовая доля никеля не более нуля целых тридцати сотых процентов. Массовая доля серы не более нуля целых сорока пяти тысячных процентов. Массовая доля фосфора не более нуля целых сорока тысячных процентов. Массовая доля меди не более нуля целых тридцати сотых процентов. Предел текучести не более трехсот девяноста шести целых девяти десятых и более трехсот семидесяти трех целых пяти десятых Н/мм2. Временное сопротивление разрыву менее пятисот девяноста шести целых трех десятых и более пятисот семидесяти девяти целых четырех десятых Н/мм2. Относительное удлинение не более шестнадцати целых нуля десятых и более одиннадцати целых восьми десятых процентов. Номинальный диаметр стержня должен быть 12 мм. Площадь поперечного сечения стержня менее одной целой трех тысяч пятисот девяноста четырех десятитысячных и более нуля целых восьми тысяч восьмисот девяноста восьми десятитысячных см2. Теоретическая масса одного метра профиля не более нуля целых девяти тысяч девятисот семи десятитысячных кг.