Техническое задание

Выполнение работ по текущему ремонту лестничных клеток в общежитии № 1

1. Перечень и объем выполняемых работ: в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1) к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2. Место выполнения работ: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.10, общежитие № 1.

3. Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора.

4. Срок гарантии качества на выполненные работы: 36 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

5. Перечень материалов, используемых при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя товара | Требования к значению показателя | Требования к указанию значения показателя |
| 1 | Листы гипсоволокнистые | Тип | влагостойкий | Значение показателя не изменяется |
|  |  | Длина, мм | не менее 2500 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Ширина, мм | не менее 1200 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Предельные отклонения по длине в сторону уменьшения размеров, мм | не более 5 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от длины |
|  |  | Предельные отклонения по ширине в сторону уменьшения размеров, мм | не более 4 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от ширины |
|  |  | Толщина, мм | 9 либо 10 либо 12 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Поверхностное водопоглощение листов, кг/м2 | не более 1,0 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов, МПа | не менее 20 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Масса 1 м2 листов, кг | не более 15 и не менее 9,45 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от толщины |
| 2 | Блоки оконные пластиковые | Характеристика | Блок оконный пластиковый с двойным стеклопакетом (32 мм) толщиной профиля 60мм с москитной сеткой в комплекте | Значение показателя не изменяется |
|  |  | Класс по показателю звукоизоляции изделия | А либо Б либо В | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Класс по показателю общего коэффициента пропускания света | А либо Б либо В | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Класс по сопротивлению ветровой нагрузке | А либо Б либо В | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Класс по показателям воздухо- и водопроницаемости | А либо Б либо В | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче | А1 либо А2 либо Б1 либо Б2 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Общий коэффициент пропускания света | Не менее 0,4 | необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от класса по показателю общего коэффициента пропускания света |
|  |  | Сопротивление ветровой нагрузке, Па | Не менее 600 | необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от класса по сопротивлению ветровой нагрузке |
|  |  | Снижением воздушного шума, дБА | Не менее 31 | необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от класса по показателю звукоизоляции изделия |
|  |  | Предел водонепроницаемости, Па | Не менее 400 | необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от класса по показателям воздухо- и водопроницаемости |
|  |  | Сопротивление теплопередаче, м·°С/Вт | Не менее 0,65 | необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от класса по показателю приведенного сопротивления теплопередаче |
| 3 | Плитки керамические для полов | Тип | керамогранит квадратный неглазурованный | Значение показателя не изменяется |
|  |  | Размер, см | 30 | Значение показателя не изменяется |
|  |  | Толщина, мм | не менее 8 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя |
|  |  | Предельные отклонения размеров плиток от номинальных по длине и ширине, мм | не более ±1,5 | Значение показателя не изменяется |
|  |  | Предельные отклонения размеров плиток от номинальных по толщине, мм | не более ±0,5 | Значение показателя не изменяется |
|  |  | Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 25 | Необходимо указать одно конкретное значение показателя в зависимости от толщины |

Материалы должны соответствовать следующим нормативным документам: п.1 - ГОСТ Р 51829-2001, п.2 - ГОСТ 23166-99, п.3 - ГОСТ 6787-2001.