Товары и материалы, используемые при выполнении работ
по ремонту четырех пожарных водоемов в с.Закаринье Слободской район

 Кировская область 
	№ пункта

сметы
	Наименование материала
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1
	2
	3

	
	1. Пожарный водоем по ул. Новая
	

	4
	Песок
	Природный для строительных работ  по ГОСТ 8736-93.

	5
	Бетон
	Марка В15 (М200); прочность 196 кгс/см2, морозостойкость F100, водонепроницаемость W4.

	6
	Кирпич силикатный
	По ГОСТ  379-95, по прочности марки 150, по морозостойкости F25, со средней плотностью 1500 кг/мм3

	6
	Раствор готовый кладочный цементный М100 или эквивалент
	По ГОСТ 28013-98, водоудерживающая способность растворных смесей 90 %, расслаиваемость 10 %, влажность сухой смеси 0,1 % по массе, морозостойкость F50, цементы для строительного раствора по ГОСТ 25328

	7
	Плиты перекрытия 
ПК 63.15-8АтУТ-а
	По ГОСТ 26434-85 серия 1.141-1 вып.63, многопустотные, расчетная нагрузка 800кгс/м2, толщиной 220 мм, из тяжелого бетона В15 (М200), длина 6,3 м, ширина 1,5 м

	10
	Люк чугунный
	По ГОСТ 3634-99

	
	2. Пожарный водоем по ул. Труда
	

	4
	Песок
	Природный для строительных работ  по ГОСТ 8736-93.

	5
	Бетон
	Марка В15 (М200); прочность 196 кгс/см2, морозостойкость F100, водонепроницаемость W4.

	6
	Кирпич силикатный
	По ГОСТ  379-95, по прочности марки 150, по морозостойкости F25, со средней плотностью  1500 кг/мм3

	6
	Раствор готовый кладочный цементный М100 или эквивалент
	По ГОСТ 28013-98, водоудерживающая способность растворных смесей 90 %, расслаиваемость 10 %, влажность сухой смеси 0,1 % по массе, морозостойкость F50, цементы для строительного раствора по ГОСТ 25328

	7
	Плиты перекрытия 
ПК 63.15-8АтУТ-а
	По ГОСТ 26434-85 серия 1.141-1 вып.63, многопустотные, расчетная нагрузка 800кгс/м2, толщиной 220 мм, из тяжелого бетона В15 (М200), длина 6,3 м, ширина 1,5 м

	10
	Люк чугунный
	По ГОСТ 3634-99

	
	3. Пожарный водоем по ул. Ленина
	

	2
	Кирпич силикатный
	По ГОСТ  379-95, по прочности марки 150, по морозостойкости F25, со средней плотностью 1500 кг/мм3

	2
	Раствор готовый кладочный цементный М100 или эквивалент
	По ГОСТ 28013-98, водоудерживающая способность растворных смесей 90 %, расслаиваемость 10 %, влажность сухой смеси 0,1 % по массе, морозостойкость F50, цементы для строительного раствора по ГОСТ 25328

	3
	Люк чугунный
	По ГОСТ 3634-99

	5
	Раствор готовый отделочный тяжелый М 50 или эквивалент
	Прочность на сжатие 50 кгс/см2

	6
	Портландцемент  М400
	По ГОСТ 10178-85, предел прочности при сжатии 16 МПа

	6
	Песок
	Природный для строительных работ  по ГОСТ 8736-93.

	
	4. Пожарный водоем по ул. Школьная
	

	1
	Люк чугунный
	По ГОСТ 3634-99

	3
	Портландцемент  М400
	По ГОСТ 10178-85, предел прочности при сжатии 16 МПа

	3
	Песок
	Природный для строительных работ  по ГОСТ 8736-93.


PAGE  
2

