| № п/п | Рекомендуемые материалы | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Блоки дверные | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные. Размеры и конструкцию принять согласно проекту и смете. |
| 2. | Дверь металлическая | Дверь металлическая утепленная двупольная. Размеры и конструкцию принять согласно проекту и смете. |
| 3. | Краска масляная | Краска масляная для внутренних и наружных работ, светлых тонов, нетоксичная, соответствующие по пожарной безопасности требованиям ГОСТ 12.4.011-89, цвет согласовать с заказчиком. |
| 4. | Грунтовка | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 или «эквивалент». Используется при подготовке оснований, к которым выставляются повышенные требования по влагозащите. Усиливает эффект сцепления материалов образуя эластичное, воздухопроникаемое, бесцветное покрытие. Глубоко проникает, укрепляет поверхность, помогает избавиться от пыли. Снижает расход краски. Расход: 1 литр на 7-9 м2. Время высыхания: не более 2 часов при t +20°С и влажности воздуха до 70%. |
| 5. | Плитки керамические для внутренней облицовки стен | - водопоглощение, %, не более: 16 - предел прочности при изгибе, МПа, не менее: 15,0 - твердость глазури по Моосу, не менее: 5 - цвет: светлый; - размер: 200×400 мм. |
| 6. | Клей плиточный | - время жизни раствора не менее, ч: 3 - открытое время не менее, мин: 15 - время корректировки плитки не менее, мин: 10 - расход смеси при работе шпателем 6*6 не более, кг/м²: 3,3 - толщина слоя, мм: 3-6 - адгезия не менее, МПа: 0,7 |
| 7. | Краска водоэмульсионная (водно-дисперсионная) | Краска водно-дисперсионная должна отвечать следующим характеристикам: не содержать токсичных компонентов, практически без запаха; легко наносится на поверхности, разбавлятся водой; способна перекрывать трещины шириной до 1 мм; не горюча; устойчива к воздействию влаги (сопротивление смыванию); эластична и прочна, отсутствует меление; стойка к ультрафиолету и атмосферным явлениям; устойчива к износу; просто колероваться в любой цветовой оттенок; случайные капли краски легко удалить с помощью влажной тряпки; паропроницаема, а значит — не появятся колонии грибка и плесени; стойка к воздействию щелочей; иметь высокую адгезию (плотное прилегание) к основе; сохранять цвет, блеск и стойка к пожелтению; быстро сохнуть не более 40 минут |
| 8. | Декоративное покрытие | Декоративное покрытие Байрамикс или «эквивалент». Мелкозернистое декоративное покрытие из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе. Состав с наполнителем из среднезернистого материала (размер зерна до 3 мм). |
| 9. | Водно-дисперсионная грунтовка | Водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-Грунт или «эквивалент» для подготовки деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и гипсовых поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Предназначена для внутренних и наружных работ. Обладает антисептическим эффектом: предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов. Образует однородное бесцветное покрытие без кратеров, пор и морщин. Расход при обработке бетонных, каменных, кирпичных поверхностей, г/м2, не менее: 120 (в 1 слой) Время высыхания при температуре (20±2оС), не более: 1 час (дальнейшие работы) |
| 10. | Плитки керамогранитные | Плитки керамогранитные: - поверхность матовая; - водопоглощение не более,% 3,5 - предел прочности при изгибе, МПа, не менее: 28,0 - размер: 300×300х8 мм. |
| 11. | Плитки керамогранитные | Плитки керамогранитные: - противоскользящие; - размер: 300×300х8 мм. |
| Сантехнические работы |  |  |
| 12. | Умывальники | Умывальники для инвалидов. Размеры согласно проектно-сметной документации. |
| 13. | Унитаз | Унитаз-компакт для инвалидов. Размеры согласно проектно-сметной документации. |
| 14. | Трубопроводы канализации | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм. |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 15. | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник аналог ЛСП 2х36 Тип лампы: LED Цвет свечения: Белый Угол светорассеивания:120-180 град. Цветовая температура: 4000 – 4400К Мощность: не более 48 Вт Световой поток: не менее 3500 Лм Степень защиты: не ниже IP65 Срок службы: не менее 40000 часов Гарантия: 3 года. |
| 16. | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
| 17. | Труба | Труба гибкая гофрированная легкая из самозатухающего ПВХ (IP 55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм2. |