Требования к товарам, использующимся при выполнении работ по адресу Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.12 Литер А.

| № п/п | Требования к значениям показателей товаров | Наименование товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гвоздь должен быть: изготовлен из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Сечение гвоздя: круглое или фасонное. Гвоздь: с плоской головкой или с конической головкой. Длина гвоздя: менее 60 и более 32 мм. Диаметр стержня гвоздя: более 1,2 и ≤ 1,8 мм. Диаметр головки гвоздя: ≥ 2,8 мм. Торцовая поверхность головки гвоздя: гладкая или рифленая. Гвоздь: круглый или трефовый с перемычками или трефовый. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75. | Гвоздь. | Гвоздь должен быть: изготовлен из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Сечение гвоздя: круглое или фасонное. Гвоздь: с плоской головкой или с конической головкой. Длина гвоздя: менее 60 и более 32 мм. Диаметр стержня гвоздя: более 1,2 и ≤ 1,8 мм. Диаметр головки гвоздя: ≥ 2,8 мм. Торцовая поверхность головки гвоздя: гладкая или рифленая. Гвоздь: круглый или трефовый с перемычками или трефовый. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75. |
| 2. | Краска: в виде суспензии пигментов с добавками в олифе оксоль с введением сиккатива или в виде суспензии пигментов в олифе оксоль с введением сиккатива или в виде суспензии пигментов с добавками в олифе комбинированной с введением сиккатива или в виде суспензии пигментов в олифе комбинированной с введением сиккатива или в виде суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ. Краска предназначена: для наружных и | Краска тип 1. |  |

|  | внутренних работ или для внутренних работ. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч. Укрывистость невысушенной пленки краски: не более 235 г/м2. Укрывистость высушенной пленки: не более 210 г/м2. Степень перетира: не более 90 мкм. рН краски: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 6,5 и с верхним пределом не более 9,5. Марка олифы: К-3 или К-2 или К-5 или К-4. Марка краски: ВД-ВА-224 или МА-25 или ВД-КЧ-26А или МА-22 или ВД-АК111 или МА-15 или ВД-КЧ-26 или ВД-КЧ-183 или ВД-КЧ-577. Цвет: белый или зеленый или желтый или серый или синий или черный или красный или бежевый или свойственный пигменту охра или оранжевато-бежевый или светло-бежевый. Наименование основных пленкообразующих веществ: сополимерная акрилатная дисперсия или стиролбутадиеновый латекс или водная дисперсия синтетических полимеров или олифа комбинированная или олифа оксоль или гомополимерная поливинилацетатная дисперсия. Массовая доля пленкообразующего вещества: ≥ 20 %. Массовая доля нелетучих веществ: не менее 50 %. Группа краски в соответствии с преимущественным назначением: 5 или 1 или 2. Классификация краски по цвету: ахроматическая или цветная. Внешний вид покрытия должен быть: однородная, без кратеров, пор и морщин |  |
| --- | --- | --- |

|  | поверхность. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С: не менее 0,5 ч. Морозостойкость краски: не менее 5 циклов. Смываемость пленки: не более 3,5 г/м2. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 28196- 89. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Пленкообразующее вещество: в виде продукта переработки растительных масел с введением сиккатива и растворителя или в виде продукта переработки растительных масел с введением сиккативов. Сырье и материалы, применяемые при изготовлении пленкообразоющего вещества: должны отвечать единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору. Время высыхания пленкообразующего вещества до степени 3 при температуре (20±2)°С: не более 24 ч. Кислотное число пленкообразующего вещества: ≤ 10 мг КОН/г. Массовая доля нелетучих веществ в пленкообразующем веществе: не более 72 и не менее 54,5 %. Содержащееся в пленкообразующем веществе переработанное масло: кукурузное или льняное или льняное и кукурузное или льняное и подсолнечное или подсолнечное или соевое. Масло в пленкоообразующем веществе: термообработанное или полимеризованное или | Пленкообразующее вещество. |

|  | оксидированное. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 32389-2013, ГОСТ 9980.4-2002. |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Точность прокатки: повышенная или обычная. Способ охлаждения: охлаждение на воздухе или ускоренное охлаждение. Номинальный диаметр: более 6 и менее 8 мм. Предельное отклонение по номинальному диаметру не менее -0,5 - не более 0,3 мм. Овальность: не должна превышать 50 % суммы предельных отклонений по диаметру. Временное сопротивление: не более 540 Н/мм2. Охлаждение: одностадийное или двухстадийное. Катанка: изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества. Условный номер марки стали катанки в зависимости от химического состава: не более 3. Степень раскисления стали катанки: спокойная или полуспокойная или кипящая. На поверхности катанки: не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30136-95, ГОСТ 25902006, ГОСТ 380-2005. | Проволока тип 1. |
| 5. | Материал изготовления должен быть: сталь. Вид поверхности должен быть: с покрытием. Вид покрытия должен быть: оцинкованный. Диаметр: не более 2 и не менее 1,3 мм. Относительное удлинение: не менее 12 %. Временное сопротивление разрыву: не более 540 и более 360 Н/мм2. Поверхностная плотность цинка: не менее | Проволока тип 2. |

|  | 50 г/м2. Проволока должна быть: стальная. Проволока должна быть: термически обработанная. Класс проволоки должен быть: 1. Точность изготовления проволоки должна быть: нормальная. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 3282-74. |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Цемент по назначению: специальный или общестроительный. Вид клинкера: портландцементный клинкер или смесь портландцементного и сульфоферритного клинкера или смесь портландцементного и сульфоалюминатного клинкера или глиноземистый клинкер. Тип: II/А или III или I или II/В или IV или V или II-С. Основные компоненты: портландцементный клинкер, минеральные добавки или портландцементный клинкер, шлак или портландцементный клинкер или портландцементный клинкер, пуццолана или портландцементный клинкер, смесь шлака с пуццоланой или глиноземистый клинкер или портландцементный клинкер, сульфоферритный клинкер или портландцементный клинкер, сульфоалюминатный клинкер. Класс цемента по прочности на сжатие: 42,5 или 22,5 или 32,5 или 52,5. Подкласс прочности общестроительного цемента в соответствии с ГОСТ 31108-2016 и ГОСТ 30515-2013: быстротвердеющий с нормированием прочности в возрасте 2 суток, повышенной по сравнению с | Цемент. |

|  | нормальнотвердеющими, и 28 суток или нормальнотвердеющий с нормированием прочности в возрасте 7 и 28 суток или медленнотвердеющий с нормированием начальной прочности в возрасте 2 суток, пониженной по сравнению с нормальнотвердеющими цементами, и 28 суток или медленнотвердеющий с нормированием начальной прочности в возрасте 7 суток, пониженной по сравнению с нормальнотвердеющими цементами, и 28 суток или нормальнотвердеющий с нормированием прочности в возрасте 2 и 28 суток. По срокам схватывания цемент: медленносхватывающийся или нормальносхватывающийся. Срок начала схватывания: свыше 2 часов или от 45 минут до 2 часов. Гидрофобизирующие и пластифицирующие добавки: добавлены или отсутствуют. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 305152013. |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Портландцемент по назначению должен быть: общестроительный. Основа портландцемента: белый портландцементный клинкер или портландцементный клинкер. Тип портландцемента по вещественному составу: ЦЕМ III или ЦЕМ I или ЦЕМ II. Подтип портландцемента: А или В или С. Сорт белого портландцемента по белизне: 2 или 3 или 1. Марка белого портландцемента по прочности на сжатие: 400 или 500. Класс портландцемента по прочности | Портландцемент. |

|  | на сжатие: 32,5 или 42,5 или 52,5. Подкласс прочности портландцемента: медленнотвердеющий или нормальнотвердеющий. Основные компоненты вещественного состава портландцемента: портландцементный клинкер с шлаком в качестве минеральной добавки или портландцементный клинкер, электротермофосфорный гранулированный шлак или портландцементный клинкер или белый портландцементный клинкер или портландцементный клинкер, доменный гранулированный шлак или портландцементный клинкер с не содержащими шлак минеральными добавками. По срокам схватывания портландцемент: медленносхватывающийся или нормальносхватывающийся. Содержание в портландцементе минеральных добавок: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 6 и с верхним пределом не более 35 % массы. Содержание в портландцементе шлака: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 6 и с верхним пределом не более 95 % массы. Максимальное содержание допустимых к введению специальных добавок в составе портландцемента: ≤ 1 % массы цемента. Максимальное содержание допустимых к введению технологических добавок, в том числе органических, в составе портландцемента: ≤ 1 % массы цемента. Все введенные добавки: не |  |
| --- | --- | --- |

|  | должны ухудшать свойства цемента. Портландцемент: не должен обладать признаками ложного схватывания. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 965-89, ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 31108-2016. |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Шуруп должен быть: стальной. Диаметр резьбы: менее 6 и не менее 3,5 мм. Шаг резьбы: менее 2,5 и не менее 1,5 мм. Диаметр головки: < 12 и не менее 7 мм. Высота головки: ≥ 2,4 и менее 4,2 мм. Длина шурупа: менее 60 и ≥ 25 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1147-80. | Шуруп тип 1. |
| 9. | Диаметр шурупа: более 3,5 и не более 6 мм. Шаг резьбы: более 1,5 и не более 2,5 мм. Диаметр головки: более 7 и ≤ 12 мм. Высота головки: не более 4,2 и более 2,4 мм. Длина: более 35 и не более 60 мм. Соответствие НТД: ГОСТ 1144-80, ГОСТ 24669-81, ГОСТ 10753-86, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 24670-81. | Шуруп тип 2. |
| 10. | Головка шурупа: шестигранная. Диаметр шурупа: < 16 и не менее 8 мм. Шаг резьбы: менее 6 и не менее 3,5 мм. Длина: не менее 60 и не более 90 мм. Расстояние между двумя параллельными сторонами головки: не менее 13 и менее 24 мм. Высота головки: < 10 и не менее 5,3 мм. Предельное отклонение по длине не менее -1,75 - ≤ 1,75 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 11473-75. | Шуруп тип 3. |

| 11. | Номинальный диаметр электрода: не менее 3 и не более 5 мм. Временное сопротивление разрыву наплавленного металла: не менее 38 кгс/мм2. Относительное удлинение наплавленного металла: не менее 18 %. Ударная вязкость наплавленного металла: не менее 8 кгс•м/см2. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75. | Электрод. |
| --- | --- | --- |
| 12. | Массовая доля нелетучих веществ: менее 53 и не менее 50 %. Время высыхания до степени 3 при температуре от 105 до 110°С: < 1 ч. Способность просыхания лака в толстом слое при температуре от 115 до 120 °С: < 15 ч. Термоэластичность пленки при температуре (150±2)°С: не менее 48 ч. Маслостойкость плёнки: не менее 78 Н. Электрическая прочность пленки при температуре (20±2)°С: не менее 70 МВ/м. Электрическая прочность пленки при температуре (130±2)°С: не менее 40 МВ/м. Электрическая прочность пленки после действия воды в течение 24 часов при температуре (20±2)°С: не менее 30 МВ/м. Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2) °С: не 1 •1012 Ом•м. Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (130±2) °С: не 1 •109 Ом•м. Удельное объемное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч при температуре (20±2) °С: более 5 •1010 Ом•м. Массовая доля свободного | Лак. |

|  | формальдегида в лаке: менее 0,6 %. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 15865-70. |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | Тип шпатлевки должен быть: готовая к применению. Сухой остаток: менее 70 %. Плотность шпатлевки: не 1,5 кг/л. Время высыхания при температуре 20 °С и относительной влажности 65 %: менее 5 ч. Заполняющая способность: более 0,7 мм. Минимальная рабочая температура: ниже 7 °С. Максимальная влажность воздуха при которой шпатлевка сохраняет свои свойства: не ниже 85 %. | Шпатлевка тип 1. |
| 14. | Состав должен быть: раствор карбоксиметилцеллюлозы, олифы и антисептической добавки. Цвет должен быть: белый. Плотность: не 1,6 г/см3. Минимальное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности: не менее 4. Время высыхания при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 %: менее 5 ч. Опасность развития грибковых культур и плесени: должна отсутствовать. Минимальная температура применения: не выше 5 °С. Шпатлевка должна быть: пожаровзрывобезопасна. | Шпатлевка тип 2. |
| 15. | Содержание воды в составе талька: не более 4,8 %. Максимально допустимое содержание зерен с размером фракции от 0,09 мм: менее 2 %. | Тальк. |

| 16. | Длина болта: более 110 и не более 200 мм. Номинальный диаметр резьбы болта: не более 20 и не менее 16 мм. Диаметр головки болта: менее 25 и более 15 мм. Внутренний диаметр заклинивающего элемента болта: более 12,2 и не более 20,2 мм. Наружный диаметр заклинивающего элемента: не более 23,8 и не менее 19,8 мм. Длина заклинивающего элемента болта: более 75 и ≤ 125 мм. Болт должен быть: покрыт цинковым хроматированием. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 28778-90. | Болт самоанкерующийся распорный. |
| --- | --- | --- |
| 17. | Внешний вид после высыхания должен быть: ровная однородная бесцветная прозрачная пленка. Время высыхания грунта при температуре (20±2) °С: ≤ 1 ч. Грунт должен быть: экологически безопасен. Свойства грунта должны быть: порозаполнение, адгезия. Адгезия по ГОСТ 1514078: 1 балл. Минимальная температура применения: не выше 9 °С. Степень токсичности грунта должен быть: нетоксичен. Степень пожароопасности грунта должен быть: пожаробезопасен. Степень взрывоопасности грунта должен быть: взрывобезопасен. | Грунт. |
| 18. | Сорт канифоли должен быть: 1. Внешний вид канифоли должен быть: прозрачная. Кислотное число: не менее 168 мг КОН на 1 г продукта. Медовый пористый осадок: должен отсутствовать. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 19113-84. | Канифоль. |

| 19. | Болт, гайка, шайба должны быть: предназначены для совместного использования. Шайба должна быть: особо большая или увеличенная. Материал изготовления шайбы должен быть: оцинкованная сталь или нержавеющая сталь. Материал изготовления гайки должен быть: оцинкованная сталь. Материал изготовления болта должен быть: оцинкованная сталь. Класс прочности гайки: выше 8. Класс прочности болта: выше 4.6 и не выше 10.9. Класс точности шайбы: А или C. Класс точности гайки: B или A. Класс точности болта: В или С или А. Гайка: нормальная или высокая. Резьба болта: с мелким шагом или с крупным шагом. Резьба болта: 18х1,5 или М16х1,5 или М20. Длина болта: не менее 140 и ≤ 160 мм. Толщина шайбы: более 5 и менее 10 мм. Внутренний диаметр шайбы: не менее 17 и не более 22 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013, ГОСТ Р ИСО 4016-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ ISO 86732014, ГОСТ ISO 8674-2014, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 28848-90, ГОСТ 28961-91. | Болт с гайкой и шайбой. |
| --- | --- | --- |
| 20. | Марка краски: ВД-АК-111 или ВД-ВА-224 или ВД-КЧ-26 или ВД-КЧ-183 или ВД-КЧ-26А. Краска: в виде суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров, атмосферостойкая, с добавлением различных вспомогательных веществ или в виде | Краска водно-дисперсионная тип 1. |

|  | суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров, ограниченно атмосферостойкая, без добавления различных вспомогательных веществ. Вспомогательные вещества: эмульгатор и/или стабилизатор и/или пеногаситель и/или коалесцент и/или консервант и/или загуститель и/или диспергатор. Пигмент: литопон по ГОСТ 907-72 или двуокись титана по ГОСТ 9808-84. Внешний вид покрытия должен быть: однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность. рН краски: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 6,8 и с верхним пределом не более 9,5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: ≤ 1 ч. Укрывистость высушенной пленки: не более 210 г/м2. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С: не менее 12 ч. Степень перетира: не более 70 мкм. Морозостойкость краски: не менее 5 циклов. Смываемость пленки краски: не более 3,5 г/м2. Цвет должен быть: белый. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 9825-73, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 28246-2006. |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Дюбель: из полиэтилена низкого давления или из полиэтилена высокого давления. Длина дюбеля: > 25 и менее 35 мм. Дюбель должен быть: распорный. Количество распорных зон дюбеля: 2 или 4. Дюбель должен быть: со стопорными усами и шипами. Дюбель для шурупа диаметром более 3 | Дюбель тип 1. |

|  | менее 5 мм. Дюбель должен быть: с бортиком для предотвращения проваливания. |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Дюбель: из полиэтилена низкого давления или из полиэтилена высокого давления. Длина дюбеля: более 35 и менее 45 мм. Дюбель должен быть: распорный. Предельная нагрузка дюбеля при бетонном основании: более 0,5 кН. Предельная нагрузка дюбеля при кирпичном основании: не менее 0,4 кН. Количество распорных зон дюбеля: 2 или 4. Дюбель должен быть: со стопорными усами и шипами. Дюбель для шурупа диаметром не менее 4 менее 5 мм. Дюбель должен быть: с бортиком для предотвращения проваливания. | Дюбель тип 2. |
| 23. | Дюбель: из нейлона или из полипропилена. Длина дюбеля: не менее 70 мм. Дюбель должен быть: распорный. Количество распорных зон дюбеля: 2 или 4. Дюбель должен быть: со стопорными усами и шипами. Дюбель с шурупом диаметром: не менее 8 и менее 12 мм. Дюбель должен быть: с бортиком для предотвращения проваливания. | Дюбель тип 3. |
| 24. | Максимальное удлинение: не менее 500 %. Максимальное время полного отверждения: ≤ 16 суток. Модуль упругости при 50% удлинении: не менее 0,3 МПа. Предел прочности при растяжении: ≥ 2 МПа. Твёрдость по Шору: ≥ 25. Время отверждения на отлип: не более 330 мин. Максимальное сползание: не более 3 мм. | Герметик. |

| 25. | Материал изготовления панели: минеральное волокно. Поверхность панели: мелко-рельефная. Цвет лицевой стороны панели: белый. Класс эмиссии формальдегида панели: не ниже Е1. Класс пожарной опасности панели: не ниже КМ1. Звукопоглощение панели: не менее 0,15 alpha w. Звукоизоляция панели: не менее 33 дБ. Светоотражение панели: не менее 85 %. Влагостойкость панели: не менее 90 %. Теплопроводность панели: не более 0,06 Вт/м•К. Масса: не более 2,7 кг/м2. В комплекте с панелями должны быть: рейки, несущая рейка, пружинный зажим подвеса, тяга подвеса с крюком, тяга подвеса с ушком, угловой профиль. Ширина панели: более 595 мм. Длина панели: не менее 595 мм. Толщина: не менее 12 мм. | Панели потолочные с комплектующими. |
| --- | --- | --- |
| 26. | Максимальное время высыхания грунтовки: менее 4 ч. Минимальная рабочая температура грунтовки: не выше 5 °С. Плотность грунтовки: не менее 1,6 кг/дм3. Грунтовка должна быть: паропроницаемая, экологически безопасная. Максимальная рабочая температура грунтовки: не ниже 35 °С. | Грунтовка тип 1. |
| 27. | Состав должен быть: смесь эфиров акриловой кислоты, воды и сополимеров. Цвет: молочнобелый или матовый белый. Свойства грунтовки должны быть: безопасность для здоровья человека, пропускание водяных паров из помещения. Опасные вещества в составе грунтовки: должны | Грунтовка тип 2. |

|  | отсутствовать. Показатель pH при температуре 20°С: ≤ 12 и не менее 6. Опасность самовоспламенения: должна отсутствовать. Плотность при температуре 20°С: не менее 0,8 г/см3. Максимальная динамическая вязкость при температуре 20°С: менее 0,6 Пуаз. Минимальное время высыхания: не более 3 ч. Минимальная температура применения: не выше 5 °С. Класс горючести должен быть: НГ. |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | Вяжущее должно быть: гипс. Время высыхания: менее 8 суток. Состояние должно быть: порошок. Жизнеспособность раствора клея: не менее 30 мин. Опасность самовоспламенения: должна отсутствовать. Плотность не 3 г/см3. Растворитель должен быть: вода. | Клей тип 1. |
| 29. | Максимальный размер фракции: менее 0,2 мм. Прочность на изгиб: > 2,5 МПа. Прочность на сжатие: более 5 МПа. Время высыхания: не более 3 ч. Минимальная температура затворения смеси: ниже 6 °С. Максимальная температура затворения смеси: не ниже 30 °С. Время сохранения рабочих свойств раствора до начала загустевания: более 40 мин. Вид шпатлевки должен быть: гипсовый. | Шпатлевка тип 3. |
| 30. | Основа шпаклевки должна быть: цементная или гипсовая. Максимальный размер фракции: менее 0,2 мм. Прочность на сжатие: более 5 МПа. Прочность на изгиб: > 2,6 МПа. | Смесь сухая. |

| 31. | Материал должен быть: пластмасса. Максимальный диаметр пучка проводов и кабелей, бандажируемых лентой: не менее 40 мм. Монтажные кнопки должно быть: наличие. Ширина ленты: ≤ 10 мм. Диаметр основания кнопки: не менее 5 мм. Диаметр кнопки: ≥ 2 мм. Длина шага между кнопками: ≤ 10 мм. Допустимая растягивающая сила на соединении лента - кнопка: не менее 48 Н. | Лента тип 1. |
| --- | --- | --- |
| 32. | Номинальная толщина: не менее 0,14 мм. Ширина ленты: ≥ 20 мм. Масса 1 м2: не более 236 г. Вид ленты: липкая лента из эскапоновой стеклоткани на поликасиновом компаунде или липкая лента из термореактивной стеклолакоткани. Разрывная нагрузка вдоль основы: не менее 80 Н/см. Тип ленты должен быть: электроизоляционная. | Лента тип 2. |
| 33. | Минимальная рабочая температура: не выше -30 °С. Максимальная рабочая температура: не ниже 30 °С. Тип ленты: резиновая смесь нанесена с двух сторон или резиновая смесь нанесена с одной стороны. Лента должна быть: предназначена для электроизоляции. Номинальная ширина: не более 25 и не менее 15 мм. Предельное отклонение по ширине не менее -2 - не более 2 мм. Толщина должна быть: 0,35 мм. Масса 1 м2: не более 400 и ≥ 250 г. Лента: не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней | Лента изоляционная. |

|  | металлических поверхностей. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 2162-97. |  |
| --- | --- | --- |
| 34. | Продольная кромка листа должна быть: прямая. Толщина листа должна быть: 12,5 мм. Масса 1 м2 листа: ≤ 12,5 кг. Группа горючести листа: не ниже Г1. Группа воспламеняемости листа: не ниже В3. Группа дымообразующей способности листа должна быть: Д1. Группа токсичности листа должна быть: Т1. Группа листа по внешнему виду и точности изготовления: А или Б. Плотность гипсового сердечника листа (показатель введен с целью обеспечить необходимые прочностные характеристики гипсокартонного листа): ≤ 1000 и не менее 750 кг/м3. Толщина картонного покрытия лицевой стороны листа (показатель введен с целью обеспечить необходимые прочностные характеристики гипсокартонного листа): не менее 0,3 и не более 0,4 мм. Толщина картонного покрытия тыльной стороны листа (показатель введен с целью обеспечить необходимые прочностные характеристики гипсокартонного листа): не менее 0,3 и не более 0,4 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30244-94, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89. | Лист гипсокартонный. |
| 35. | Область применения должна быть: для крепления металлических профилей и листовых деталей толщиной до 0,7 мм. Головка шурупа должна быть: полукруглая. Тип шлица должен быть: | Шуруп тип 4. |

|  | крестообразный. Шуруп должен быть: самонарезающий прокалывающий с острым концом. Диаметр шурупа: > 2,8 и менее 4,2 мм. Длина шурупа: < 11 и более 9 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| 36. | Область применения должна быть: для крепления металлических профилей и листовых деталей толщиной до 0,7 мм. Головка шурупа должна быть: полукруглая. Тип шлица должен быть: крестообразный. Шуруп должен быть: самонарезающий прокалывающий с острым концом. Диаметр шурупа: > 2,8 и менее 4,2 мм. Длина шурупа: менее 30 и более 22 мм. | Шуруп тип 5. |
| 37. | Материал изготовления должен быть: вспененный полиэтилен. Максимальная рабочая температура: выше 65 °C. Толщина: ≥ 2 мм. Ширина листа: не менее 1000 мм. Минимальная удельная теплоемкость: не менее 1,9 кДж/кг•°С. Паропроницаемость: не более 0,0013 мг/м•ч•Па. Разрушающее напряжение при растяжении в продольном направлении: ≥ 28 Н/см2. Разрушающее напряжение при растяжении в поперечном направлении: ≥ 28 Н/см2. Группа горючести: не ниже Г2. Группа воспламеняемости: не ниже В2. Минимальная рабочая температура: ниже -45 °C. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30244-94. | Подложка. |
| 38. | Область применения должна быть: для заполнения швов в помещениях с повышенными | Пена. |

|  | требованиями к огнестойкости. Полное время застывания пены: ≤ 1 час. Пена должна быть: полиуретановая. Прочность на разрыв: не 100 кПа. Прочность на сдвиг: не менее 80 кПа. Рабочая температура менее -32 - не менее 90 °С. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30247.0- 94. |  |
| --- | --- | --- |
| 39. | Винт: с полукруглой головкой. Тип шага резьбы: мелкий или крупный. Номинальный диаметр резьбы: более 3 и менее 6 мм. Номинальный диаметр головки: < 10 и более 5,5 мм. Номинальная высота головки: менее 4,2 и более 2,1 мм. Шаг резьбы: не менее 1,5 и не более 2 мм. Шлиц: крестообразный или прямой. Ширина прямого шлица: не менее 1,06 и ≤ 1,51 мм. Глубина шлица: не менее 1,6 и не более 2,5 мм. Диаметр крестообразного шлица: не более 5 мм. Номинальная длина винта: > 22 и не более 45 мм. Соответствие НТД: ГОСТ 10621-80. | Винт. |
| 40. | Уголок должен быть: наружный. Внешний вид уголка должен быть: одноцветный, с равномерной окраской по всей площади лицевой поверхности. Лицевая поверхность уголка: матовая и рифленая или глянцевая и гладкая. На лицевой поверхности уголка: должны отсутствовать наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Высота уголка: менее 60 и более 45 мм. Глубина уголка: не менее | Уголок тип 1. |

|  | 15 и не более 25 мм. Соответствие НТД: ГОСТ 19111-2001. |  |
| --- | --- | --- |
| 41. | Уголок должен быть: внутренний. Внешний вид уголка должен быть: одноцветный, с равномерной окраской по всей площади лицевой поверхности. Лицевая поверхность уголка: глянцевая и гладкая или матовая и рифленая. На лицевой поверхности уголка: должны отсутствовать наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Высота уголка: менее 60 и более 45 мм. Глубина уголка: не более 25 и не менее 15 мм. Соответствие НТД: ГОСТ 19111-2001. | Уголок тип 2. |
| 42. | Внешний вид соединителя должен быть: одноцветный, с равномерной окраской по всей площади лицевой поверхности. Лицевая поверхность соединителя: глянцевая и гладкая или матовая и рифленая. На лицевой поверхности соединителя: должны отсутствовать наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Высота соединителя: менее 60 и более 45 мм. Глубина соединителя: не более 25 и не менее 15 мм. Соответствие НТД: ГОСТ 19111-2001. | Соединитель. |
| 43. | Внешний вид заглушки должен быть: одноцветный, с равномерной окраской по всей площади лицевой поверхности. Лицевая поверхность заглушки должен быть: глянцевая и гладкая или матовая и рифленая. На лицевой поверхности заглушки: должны отсутствовать | Заглушка торцевая тип 1. |

|  | наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Высота заглушки: более 45 и менее 60 мм. Глубина заглушки: не менее 15 и не более 25 мм. Исполнение должен быть: левое. Соответствие НТД: ГОСТ 19111-2001. |  |
| --- | --- | --- |
| 44. | Внешний вид заглушки должен быть: одноцветный, с равномерной окраской по всей площади лицевой поверхности. Лицевая поверхность заглушки должен быть: глянцевая и гладкая или матовая и рифленая. На лицевой поверхности заглушки: должны отсутствовать наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Высота заглушки: менее 60 и более 45 мм. Глубина заглушки: не менее 15 и не более 25 мм. Исполнение должен быть: правое. Соответствие НТД: ГОСТ 19111-2001. | Заглушка торцевая тип 2. |
| 45. | Изготовление плинтуса: способом экструзии из композиции на основе сополимеров винилхлорида с различными добавками или способом экструзии из композиции на основе поливинилхлорида с различными добавками. Внешний вид плинтуса должен быть: одноцветный, с равномерной окраской по всей площади лицевой поверхности. Цветовое различие между двумя любыми участками лицевой поверхности плинтуса: менее 4 порога цветоразличения. Плинтус должен быть: цветоустойчив. Максимальное цветовое различие плинтуса после облучения в течение 30 ч: менее 4 | Плинтус. |

|  | порога цветоразличения. Прочность при растяжении плинтуса: > 25 МПа. Абсолютная деформация плинтуса при вдавливании: не более 0,5 мм. Изменение плинтусом линейных размеров: менее 2 %. Лицевая поверхность плинтуса: глянцевая и гладкая или матовая и рифленая. На лицевой поверхности плинтуса: должны отсутствовать наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Высота плинтуса: более 45 и менее 60 мм. Глубина плинтуса: не менее 15 и не более 25 мм. Соответствие НТД: ГОСТ 191112001. |  |
| --- | --- | --- |
| 46. | Материал изготовления стекловолокна сетки должен быть: алюмоборосиликатное стекло. Защита стеклянного волокна от щелочной коррозии должна быть: обеспечена аппретированием полимерным составом. Номинальный размер ячейки по основе: менее 8 и не менее 3,5 мм. Номинальный размер ячейки по утку: не менее 3,5 и менее 8 мм. Предельное отклонение по номинальному размеру ячейки не менее -0,1 - не более 0,1 мм. Форма ячейки: квадратная или прямоугольная. Предельное отклонение номинальной толщины сетки не менее -0,1 - не более 0,1 мм. Прочность узла на сдвиг: ≥ 2 Н. Разрывное усилие по основе: ≥ 2000 Н. Разрывное усилие по утку: ≥ 2000 Н. Предел прочности при разрыве по утку: не менее 40 Н/мм. Предел прочности при разрыве по основе: не | Сетка фасадная. |

|  | менее 40 Н/мм. Относительное удлинение при разрыве по основе: не более 7 %. Относительное удлинение при разрыве по утку: не более 7 %. Допустимая площадь полного затекания ячеек на 1 м2 сетки: не более 2 см2. Разнонаправленный перекос уточной нити (волнообразный перекос, перекос с одного края сетки, перекос кромки сетки) должно быть: отсутствие. Разрывы, дыры, складки, масляные пятна и непропитанные места на поверхности сетки должно быть: отсутствие. Назначение: для армирования базового штукатурного слоя СФТК и для изготовления профильных элементов или для армирования базового штукатурного слоя СФТК в области цокольных этажей при антивандальной защите и базового слоя СФТК с керамической облицовкой. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ Р 552252012. Номинальная масса на единицу площади: не более 350 и не менее 145 г/м2. |  |
| --- | --- | --- |
| 47. | Ширина уголка: > 20 и не более 28 мм. Высота уголка: не более 30 и более 24 мм. Материал изготовления уголка должен быть: поливинилхлорид. Угол сгиба должен быть: 90 градусов. Прочность при растяжении: не менее 37 МПа. Модуль упругости при растяжении: > 2100 МПа. Температура размягчения по Вика: более 75 °С. Толщина уголка: не менее 1 мм. | Уголок тип 3. |

| 48. | Краска представляет собой: жидкий пигментированный лакокрасочный материал, имеющий лакокрасочную среду в виде дисперсии органического пленкообразующего вещества в воде, модифицированной органоразбавляемыми смолами, и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие или жидкий пигментированный лакокрасочный материал, имеющий лакокрасочную среду в виде дисперсии органического пленкообразующего вещества в воде с применением модифицированных алкидов и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие или жидкий пигментированный лакокрасочный материал, имеющий лакокрасочную среду в виде дисперсии органического пленкообразующего вещества в воде и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие. Краска предназначена: для внутренних работ или для наружных и внутренних работ. Класс краски по роду пленкообразующего вещества должен быть: ВДАК. Классификация краски по цвету: ахроматическая или цветная. Группа: атмосферостойкая или ограниченно атмосферостойкая. Внешний вид покрытия после высыхания должен быть: однородная, без | Краска водно-дисперсионная тип 2. |
| --- | --- | --- |

|  | кратеров, пор и морщин поверхность. Массовая доля нелетучих веществ: не менее 33 %. рН: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее 6,5 и с верхним пределом не более 9,5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч. Степень перетира: не более 70 мкм. Смываемость пленки: не более 3,5 г/м2. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С: не менее 12 ч. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 28246-2006, ГОСТ Р 52020-2003. |  |
| --- | --- | --- |
| 49. | Дюбель: из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления. Длина дюбеля: не менее 30 и менее 40 мм. Дюбель должен быть: распорный. Количество распорных зон дюбеля: 2 или 4. Дюбель должен быть: со стопорными усами и шипами. Дюбель для шурупа диаметром более 4 не более 6 мм. Дюбель должен быть: с бортиком для предотвращения проваливания. | Дюбель тип 4. |
| 50. | Класс износостойкости: не ниже 33. Поверхность должна быть: гладкая, полуглянцевая. Материал должен быть: водостойкий. Материал должен быть: стоек к царапинам. Материал должен: обладать антистатическими и антимикробными свойствами. Способ соединения планок должен быть: замковый. Длина планки: не менее 1200 мм. Ширина планки: не менее 190 мм. Толщина планки: не менее 8 мм. Группа воспламеняемости | Ламинат. |

|  | должна быть: не ниже В2. Группа дымообразующей способности должна быть: не ниже Д3. Группа токсичности продуктов горения должна быть: не ниже Т2. Группа распространения пламени должна быть: не ниже РП2. Класс пожарной опасности должен быть: не ниже КМ2. |  |
| --- | --- | --- |
| 51. | Открывание ключом должно быть: двухстороннее. Сечение засова: менее 836 и не менее 760 мм2. Вылет ригеля: более 33 мм. Защита от высверливания и отмычек: наличие. Длина замка: ≤ 140 мм. Высота замка: ≤ 140 и не менее 126 мм. Толщина замка: менее 37 и не менее 31 мм. Высота планки: не более 220 и ≥ 200 мм. Ширина планки: ≥ 28 и не более 43 мм. Толщина планки: не более 3,0 и ≥ 2,0 мм. Масса замка не 3 кг. Баксет (удаление ключевого отверстия (скважины) от торцевой планки замка): не менее 63 и не более 85 мм. Длина замка при полностью выдвинутом засове: ≤ 170 мм. | Замок. |
| 52. | Масса дверного полотна: ≤ 160 и более 80 кг. Максимальный момент открывания между 0° и 60°: не менее 83 и не более 215 Н•м. Минимальный момент закрывания между 88° и 90°: не более 29 и более 9 Н•м. КПД доводчика между 0° и 4°: не менее 65 %. Момент закрывания между 0° и 4° не менее 37 ≤ 140 Н•м. Степень коррозионной стойкости: умеренная или высокая. Доводчик предназначен для: внутренних и | Доводчик. |

|  | наружных дверей. Температура применения не выше -15 - не ниже 40 °С. Безотказность: не менее 500000 циклов закрывания. Тип доводчика по способу монтажа: накладной или скрытый. Тип доводчика по расположению: нижний или верхний. Соответствие НТД: ГОСТ Р 56177-2014. |  |
| --- | --- | --- |
| 53. | Грунтовка должна быть: предназначена для наружной и внутренней отделки. Грунтовка представляет собой: продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную пленку, обладающую защитными свойствами, предназначенный для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям или продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую непрозрачную пленку, обладающую защитными и специальными техническими свойствами, предназначенный для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям или продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную пленку, обладающую защитными и специальными техническими свойствами, предназначенный для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям или продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую непрозрачную пленку, обладающую специальными техническими свойствами, предназначенный для повышения адгезии к | Грунтовка тип 3. |

|  | окрашиваемой поверхности и покрывным слоям. Свойства грунтовки: защита окрашенной поверхности от атмосферных воздействий, предотвращение появления плесневых и деревоокрашивающих грибов и/или укрепление основания поверхности. Род пленкообразующего вещества должен быть: полиакриловый. Внешний вид покрытия должен быть: однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: ≤ 12 ч. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ Р 52020-2003. |  |
| --- | --- | --- |
| 54. | Краска: в виде пасты или в виде суспензии. Цвет краски: коричневато-красный или светлокоричневый или красно-коричневый. Добавки, препятствующие образованию плотного осадка в краске: не введены или введены. Пленкообразующее вещество, входящее в состав краски: олифа комбинированная К-3 или олифа комбинированная К-5. Сиккатив в краске: введен или не введен. Пигмент в краске: сурик железный или мумия или охра. Время высыхания краски до степени 3 при температуре (20±2)°С: не более 24 ч. Краска: для эксплуатации в атмосферных условиях или для наружных и внутренних работ. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 8292-85, ГОСТ 10503-71. | Краска тип 2. |

| 55. | Время высыхания при влажности (65±5) % и при температуре (20±2) °С: менее 2 ч. Вид образуемого краской покрытия должен быть: ровный паропроницаемый. Тип краски должен быть: тиксотропный. Растворитель в краске: должен отсутствовать. Краска должна быть: матовая или глянцевая. | Краска тип 3. |
| --- | --- | --- |
| 56. | Вид изделия должна быть: слоистая клееная древесина с наружными слоями из шпона лиственных пород. Сорт оборотного слоя: I или II. Сорт лицевого слоя: II или I. Степень водостойкости клеевого соединения должна быть: ФК. Фанера с лицевой стороны должна быть: шлифованная. Фанера с оборотной стороны должна быть: нешлифованная. Номинальная толщина фанеры: ≤ 12 мм. Слойность фанеры: не менее 7 шт. Предельное отклонение по толщине фанеры: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не менее -0,7 и с верхним пределом не более 0,5 мм. Лист фанеры должен быть: обрезан под прямым углом. Косина на 1 м длины кромки листа: не более 2 мм. Отклонение от прямолинейности кромок на 1 м длины листа: не более 2 мм. Порода шпона наружных слоев: береза или бук или ольха. Класс эмиссии: E2 или E1. Порода шпона внутренних слоев: ольха или липа или бук или береза или сосна. Толщина шпона наружных слоев: не более 3,5 мм. Толщина шпона внутренних слоев: не более 4 мм. Предел | Фанера. |

|  | прочности при скалывании по клеевому слою: не менее 0,6 МПа. Влажность фанеры: не менее 5 и менее 10 %. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев: ≥ 25 МПа. Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон: не менее 7000 МПа. Твердость фанеры должна быть: 20 МПа. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 3916.1-96. |  |
| --- | --- | --- |
| 57. | Материал изготовления должен быть: полистирол. Минимальная температура эксплуатации: не выше -20 °С. Максимальная температура эксплуатации: выше 50 °С. Зажим для труб диаметром: менее 32 и более 15 мм. Зажим должен быть: с возможностью состыковки нескольких зажимов. Зажим должен быть: для гладких, гофрированных труб. Зажим должен быть: с защелкой. | Зажим тип 1. |
| 58. | Материал изготовления должен быть: полистирол. Минимальная температура эксплуатации: ниже -20 °С. Максимальная температура эксплуатации: выше 50 °С. Зажим для труб диаметром: не более 40 и более 30 мм. Зажим должен быть: с возможностью состыковки нескольких зажимов. Зажим должен быть: для гладких, гофрированных труб. Зажим должен быть: с защелкой. | Зажим тип 2. |
| 59. | Клей должен быть: в виде раствора натурального каучука в нефрасе. Вид клея: однородная масса без комков марки Б или однородная масса без комков марки А. Посторонние включения в клее: должны | Клей тип 2. |

|  | отсутствовать. Массовая доля сухого остатка: более 7 и ≤ 12 %. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 2199-78. |  |
| --- | --- | --- |
| 60. | Пленка должна быть: из полиэтилена низкой плотности. Сорт: высший или первый. Пленка: не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий. Толщина пленки: более 0,12 и не более 0,25 мм. Предельное отклонение от номинальной толщины пленки не менее -30 - не более 30 %. Плотность при температуре +20 °С: не менее 919 и не более 929 кг/м3. Температура морозостойкости: не выше -70 °С. Рабочий интервал температур должен быть: от минус 60 до плюс 80 °С. Химстойкость должна быть: стойкость к действию кислот и щелочей различной концентрации, кроме концентрированных азотной и серной кислот. Пленка должна быть: нерастворима в органических растворителях. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 10354-82. | Пленка. |
| 61. | Эмаль: в виде суспензии двуокиси титана рутильной формы и цветных пигментов и наполнителей в лаке с добавлением сиккатива и растворителей или в виде суспензии пигментов и наполнителей в лаке с введением органических растворителей и сиккатива или в виде суспензии двуокиси титана рутильной формы и наполнителей в лаке с добавлением сиккатива и растворителей или в виде суспензии пигментов и наполнителей в | Эмаль. |

|  | лаке с введением органических растворителей, сиккатива и других добавок. Цвет эмали: оранжевый или белый или бежевый или желтый или голубой. Основные пленкообразующие вещества должны быть: смолы алкидные пентаэритритофталатные. Массовая доля нелетучих веществ в эмали: не менее 57 и не более 70 %. Степень перетира эмали: не более 30 мкм. Сорт эмали: первый или высший. Группа лакокрасочного материала должна быть: 1. После высыхания эмаль: должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность или должна образовывать однородную, гладкую пленку без "кратеров" подтеков, морщин и посторонних включений. Укрывистость высушенной пленки: ≤ 100 г/м2. Пленка эмали должна быть: устойчива к изменению температуры от минус 50 до плюс 60 °С. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 6465-76, ГОСТ 926-82, ГОСТ 9825-73. |  |
| --- | --- | --- |
| 62. | Составляющие дверного блока должны быть: рама и дверное полотно. Внутренняя полость рамы должна быть: заполнена теплоизоляционный материал. Петли дверного блока должны быть: регулируемые. Внутренняя полость дверного полотна должна быть: заполнена теплоизоляционным материалом. Предел огнестойкости дверного блока по потере | Дверь. |

|  | целостности: более 45 мин. Предел огнестойкости дверного блока по теплоизолирующей способности: более 45 мин. Ширина дверного блока должна быть: 1060 мм. Высота дверного блока должна быть: 2380 мм. Эксплуатационная температура дверного блока: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не выше 1 и с верхним пределом выше 35 °С. Дверной блок: однопольный без порога или однопольный с порогом. На раме дверного блока на стороне петель должны быть: неподвижные противосъёмные ригели. Ширина дверного полотна: более 960 мм. Высота дверного полотна: ≥ 2180 мм. Дверное полотно должно быть: глухое или с остекленным проемом. Площадь остекленного проема (показатель введен в связи с необходимостью сохранения прочности двери): < 1400 см2. Максимальное усилие открывания двери в начальный период: не менее 30 и не более 40 кгс. Максимальная инерционность срабатывания двери: ≤ 15 сек. В комплекте с дверным блоком должны быть: замок-защелка и ручки. Вид замка: цилиндровый или сувальдный. Покрытие планки замка должно быть: цинковое. Покрытие ригеля замка должно быть: цинковое. Дорнмасс замка: ≤ 100 мм. Максимальный вылет щеколды замка: > 20 мм. Высота планки замка: > 220 мм. Ширина планки замка: > 22 мм. Высота щеколды замка: не менее 35 мм. Ширина щеколды замка: более 8 мм. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Шаг вылета щеколды замка: не 10 мм. Максимальное количество шагов вылета щеколды замка: не более 4. Расстояние от нижнего края дверного полотна до остекленного проема: < 1500 мм. Расстояние от правого края дверного полотна до остекленного проема: не более 380 мм. Дверной блок должен быть: покрыт порошковой краской. Высота порога дверного блока не 30 мм. Высота дверного проема дверного блока в свету: ≥ 2180 мм. Ширина дверного проема дверного блока в свету: не менее 810 мм. Расстояние от нижнего края дверного полотна до верхнего края остекленного проема: не менее 1700 мм. Расстояние от правого края дверного полотна до левого края остекленного проема: не менее 630 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30247.0-94. |  |
| --- | --- | --- |
| 63. | Материал изготовления профиля должен быть: прессованный алюминиевый профиль, закаленный и искусственно состаренный, произведенный из алюминиевого сплава системы алюминий-магнийкремний. Плотность: ≥ 2,7 кг/дм3. Временное сопротивление: не менее 168 МПа. Предел текучести: не менее 125 МПа. Относительное удлинение: не менее 6,5 %. Покрытие профиля должно быть: наличие. Минимальная толщина покрытия: не менее 8 мкм. Ширина профиля: не менее 60 мм. Высота профиля: не менее 4 мм. | Профиль тип 1. |

|  | Длина профиля должна быть: 900 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 4784-97. |  |
| --- | --- | --- |
| 64. | Ширина профиля: не более 30 и ≥ 25 мм. Высота профиля: не более 3 мм. Тип покрытия должно быть: полимерно-порошковое. Тип профиля должен быть: стыкоперекрывающий. | Профиль тип 2. |
| 65. | Тип кронштейна должен быть: настенный. Свойство кронштейна должно быть: регулировка по длине. Минимальная возможная длина кронштейна: ≤ 132 мм. Максимальная возможная длина кронштейна: ≥ 200 мм. Материал изготовления кронштейна должен быть: сталь с покрытием порошковой краской. Амплитуда регулирования кронштейна: < 100 мм. Количество отверстий в монтажной пластине кронштейна должно быть: 3 шт. | Кронштейн. |
| 66. | Область применения должна быть: для эксплуатации в системах водяного отопления. Тип радиатора должен быть: панельный. Толщина стенки панели: более 1 и менее 1,5 мм. Подключение должно быть: нижнее. Материал изготовления должен быть: сталь. Максимальная температура теплоносителя: выше 99 °С. Рабочее давление: не менее 7 бар. Высота: менее 330 и более 270 мм. Ширина: более 630 и не более 770 мм. Глубина: более 46 и менее 100 мм. Мощность: не более 526 и более 430 Вт. | Радиатор тип 1. |

| 67. | Материал изготовления вертикального прохода в секции и горизонтальный коллектор должна быть: сталь. Материал изготовления корпуса радиатора должен быть: алюминий. Количество секций: более 9 шт. Высота: более 560 мм. Цвет должен быть: белый. Глубина: < 100 и не менее 80 мм. Ширина секции: не менее 70 мм. Теплоотдача секции: не менее 160 Вт. Емкость секции: более 0,2 л. Масса секции: < 1,6 кг. Максимальное рабочее давление: не 18 атм. Пробное давление: > 27 атм. Максимальная температура теплоносителя: не менее 110 °С. Межосевое расстояние: не более 550 и не менее 450 мм. Теплоотдача радиатора: ≤ 1980 Вт. Ширина радиатора: не более 880 мм. Емкость радиатора: > 2 л. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 31311-2005. | Радиатор тип 2. |
| --- | --- | --- |
| 68. | Материал изготовления вертикального прохода в секции и горизонтальный коллектор должна быть: сталь. Материал изготовления корпуса радиатора должен быть: алюминий. Количество секций: ≤ 14 и не менее 12 шт. Высота: более 560 мм. Цвет должен быть: белый. Глубина: < 100 и не менее 80 мм. Ширина секции: не менее 70 мм. Теплоотдача секции: не менее 160 Вт. Емкость секции: более 0,2 л. Масса секции: < 1,6 кг. Максимальное рабочее давление: не 18 атм. Пробное давление: > 27 атм. Максимальная температура теплоносителя: не менее 110 °С. Межосевое расстояние: не более 550 и не менее 450 мм. Теплоотдача радиатора: не | Радиатор тип 3. |

|  | более 2380 Вт. Ширина радиатора: ≤ 1120 мм. Емкость радиатора: > 2,4 л. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 31311-2005. |  |
| --- | --- | --- |
| 69. | Труба должна быть: выполнена из композиции на основе поливинилхлорида, химически стойкой к щелочам, минеральным маслам, большинству кислот и растворителей. Материал изготовления трубы: не должен распространять горение и должен исключать возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю. Вид трубы: жесткая гладкая без зонда или гибкая гофрированная с зондом. В соответствии с областью применения труба: должна подходить для прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при максимальном напряжении переменного тока величиной 1000 В, прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и сетей коммуникаций, использования в огнестойких кабельных линиях, а также для механической защиты или должна подходить для прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при максимальном напряжении переменного тока величиной 1000 В, прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и сетей коммуникаций, использования в огнестойких кабельных линиях, а также для прокладки проводки в междуэтажных перекрытиях. Температура воздуха, выдерживаемая изделием в | Труба для электропроводки тип 1. |

|  | условиях эксплуатации при отсутствии механических воздействий не выше -25 - не ниже 60 °C. В соответствии с требованиями пожарной безопасности изделие: должно обладать теплостойкостью, стойкостью к зажиганию нагретой проволоки, стойкостью к воздействию открытого пламени, стойкостью к распространению горения при одиночной и групповой прокладке. Классификация трубы по прочности: тяжелая или легкая. Зонд должен быть: изготовлен из стальной проволоки. Номинальный наружный диаметр: 25 или 20 или 32 мм. Внутренний диаметр трубы: не более 30,0 и не менее 13,7 мм. Степень защиты IP от воздействия окружающей среды: не ниже 54. Диэлектрическая прочность при воздействии переменного тока частотой 50 Гц в течение 15 минут: ≥ 2000 В. Толщина стенки трубы: не менее 0,4 и ≤ 1,7 мм. Сопротивление изоляции при воздействии тока напряжением 500 В в течение 1 минуты: не менее 100 МОм. Высота гофра трубы: не более 4,0 и ≥ 2,8 мм. Минимальная прочность на 5 см трубы при температуре 20 °С: не менее 350 Н. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 14254-2015, ГОСТ Р 53313-2009. |  |
| --- | --- | --- |
| 70. | Класс раствора по средней плотности: тяжелый или легкий. Водоудерживающая способность растворной смеси: не менее 90 %. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: менее 8 %. Средняя | Раствор. |

|  | плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте: < 1600 кг/м3. Наибольшая крупность зерен заполнителя раствора: не более 2,5 мм. Марка морозостойкости раствора: выше F25. Марка по подвижности растворной смеси: Пк3 или Пк2 или Пк4. Раствор: штукатурный накрывочного слоя или штукатурный, кроме накрывочного слоя. Раствор по применяемому вяжущему: простой или сложный. Вяжущее: известковое или гипсовое или цементно-известковое. Заполнитель должен быть: песок. Норма подвижности по погружению конуса: < 13 и не менее 6 см. Проектный возраст раствора: не менее 7 сут. Прочность раствора на сжатие: выше М75. Гипсовое вяжущее в растворе: должно быть по ГОСТ 125-79. Известь строительная в растворе должна быть: по ГОСТ 9179-77. Цемент в растворе: по ГОСТ 10178-85 или по ГОСТ 2532882. Песок в растворе: по ГОСТ 8736-2014 или по ГОСТ 5578-94. Известковое вяжущее в растворе должно быть: в виде известкового молока. Плотность известкового молока в растворе: < 1250 кг/м3. Содержание извести в известковом молоке раствора: более 30 % по массе. Известковое вяжущее в растворе: не должно содержать непогасившиеся частицы извести. Содержание щелочей в цементном вяжущем: менее 0,5 % по массе. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 28013-98. |  |
| --- | --- | --- |

| 71. | Вяжущее смеси: смешанное на основе цемента или цементное. Содержание цемента в смешанном вяжущем: более 75 % по массе. Содержание полимерных добавок в смеси: не более 5 % массы. Смесь: дисперсная без водоудерживающих добавок или дисперсная с водоудерживающими добавками. Марка подвижности смеси, готовой к применению: Пк2 или Пк3. Марка прочности на сжатие затвердевшего раствора из смеси: М150 или М100 или М200. Влажность сухой смеси: не более 0,3 % массы. Наибольшая крупность зерен заполнителя смеси: не более 0,63 мм. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, в сухой смеси: не более 0,5 %. Водоудерживающая способность смеси, готовой к применению: не менее 91 %. Адгезия затвердевшего раствора смеси с бетонным основанием: не менее 0,5 МПа. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 313572007. | Смесь сухая шпаклевочная. |
| --- | --- | --- |
| 72. | Строительная смесь: с искусственным заполнителем и полимерными добавками, включая водоудерживающую добавку или с природным заполнителем и полимерными добавками, не включая водоудерживающую добавку или с искусственным заполнителем и полимерными добавками, без водоудерживающей добавки или со смешанным заполнителем и полимерными добавками, включая водоудерживающую добавку | Сухая смесь. |

|  | или с природным заполнителем и полимерными добавками, включая водоудерживающую добавку. Заполнитель смеси: карьерный намывной песок и/или кварцевый песок и/или вспученный перлит и/или песок из отсевов дробления и/или керамзитовый песок. По виду применяемого вяжущего смесь: цементная или гипсовая. По функциональному назначению смесь: штукатурная тяжелая или штукатурная легкая. По способу нанесения смесь: механизированного нанесения или ручного нанесения. Класс прочности при сжатии: КП II или КП III или КП IV. Марка смеси по подвижности должна быть: Пк3. По наибольшей крупности зерен заполнителя смесь: растворная крупнозернистая или растворная мелкозернистая. Наибольшая крупность зерен заполнителя: более 0,6 мм. Содержание зерен размером 0,20 мм: ≤ 12 %. Содержание зерен размером 0,125 мм: ≤ 15 %. Глубина погружения конуса должна быть: 8-12 см. Средняя плотность затвердевшей смеси: не менее 950 и ≤ 1500 кг/м3. Минимальная прочность сцепления затвердевшей смеси с основанием: не менее 0,3 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе затвердевшей смеси: не менее 1,0 МПа. Предел прочности при сжатии затвердевшей смеси: ≥ 2,0 МПа. Влажность сухой смеси: не более 0,3 % по массе. Водоудерживающая способность смеси, готовой к применению: не менее 90 %. Срок начала |  |
| --- | --- | --- |

|  | схватывания с момента затворения водой: не менее 45 и ≤ 120 минут. Соответствие НТД: ГОСТ 311892015, ГОСТ 4.233-86, ГОСТ 31377-2008, ГОСТ 33083-2014. |  |
| --- | --- | --- |
| 73. | Срок начала схватывания: не менее 6 мин. Срок конца схватывания: не более 30 мин. Объемное расширение: не более 0,2 %. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 125-79, ГОСТ 4013-82. | Гипсовое вяжущее. |
| 74. | Материал изготовления корпуса должен быть: пластик. Степень защиты IP: > 20. Высота: ≤ 110 и не менее 100 мм. Ширина: не более 70 и не менее 50 мм. Глубина: не менее 40 и не более 50 мм. Количество мест должно быть: 2. Максимальная мощность нагрузки на номинальном напряжении: не более 3,68 кВт. Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А. Номинальное напряжение: 230 В. Розетка должна быть: скрытой проводки, без заземляющего контакта. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 14254-2015. | Розетка. |
| 75. | Форма коробки должна быть: круглая. Тип коробки должен быть: наборный. Диаметр: не менее 55 мм. Глубина: не менее 38 мм. Отверстия для ввода проводов должны быть: круглые и овальные. Количество крепежных элементов: не более 5 шт. Диаметр круглого отверстия: не более 21 мм. Максимальное допустимое отклонение по диаметрам отверстий для ввода проводов: не более 0,75 мм. Минимальное усилие удержания коробки | Коробка тип 1. |

|  | на стене: не более 220 Н. Минимальное усилие разъединения электроустановочного устройства и коробки: не более 250 Н. Расположение отверстий для ввода проводов должно быть: обозначено перфорацией. Материал изготовления корпуса должен быть: пластик. |  |
| --- | --- | --- |
| 76. | Материал изготовления: полипропилен или полиэтилен или поливинилхлорид. Степень защиты IP: ≥ 25. Длина коробки: не менее 75 мм. Ширина коробки: ≤ 133 мм. Высота коробки: не менее 44 мм. Количество входов: не менее 4. | Коробка тип 2. |
| 77. | Материал кабель-канала должен быть: самозатухающий поливинилхлорид. Степень защиты IP: не ниже 20. Тип кабель-канала должен быть: прямой. Ширина изделия: не менее 40 мм. Высота кабель-канала: ≥ 20 мм. Максимальная рабочая температура: не ниже 43 °С. Минимальная рабочая температура: не выше -32 °С. Тип замка должен быть: одинарный. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 14254-2015. | Кабель-канал. |
| 78. | Труба должна быть: выполнена из композиции на основе поливинилхлорида, химически стойкой к щелочам, минеральным маслам, большинству кислот и растворителей. Материал изготовления трубы: не должен распространять горение и должен исключать возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю. Вид трубы: гибкая | Труба для электропроводки тип 2. |

|  | гофрированная с зондом или жесткая гладкая без зонда. В соответствии с областью применения труба: должна подходить для прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при максимальном напряжении переменного тока величиной 1000 В, прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и сетей коммуникаций, использования в огнестойких кабельных линиях, а также для механической защиты или должна подходить для прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при максимальном напряжении переменного тока величиной 1000 В, прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и сетей коммуникаций, использования в огнестойких кабельных линиях, а также для прокладки проводки в междуэтажных перекрытиях. Температура воздуха, выдерживаемая изделием в условиях эксплуатации при отсутствии механических воздействий не выше -25 - не ниже 60 °C. В соответствии с требованиями пожарной безопасности изделие: должно обладать теплостойкостью, стойкостью к зажиганию нагретой проволоки, стойкостью к воздействию открытого пламени, стойкостью к распространению горения при одиночной и групповой прокладке. Классификация трубы по прочности: легкая или тяжелая. Зонд должен быть: изготовлен из стальной проволоки. Номинальный |  |
| --- | --- | --- |

|  | наружный диаметр: 25 или 20 или 16 мм. Внутренний диаметр трубы: не более 23,2 и не менее 10,3 мм. Степень защиты IP от воздействия окружающей среды: не ниже 54. Диэлектрическая прочность при воздействии переменного тока частотой 50 Гц в течение 15 минут: ≥ 2000 В. Толщина стенки трубы: ≤ 1,6 и не менее 0,4 мм. Сопротивление изоляции при воздействии тока напряжением 500 В в течение 1 минуты: не менее 100 МОм. Минимальная прочность на 5 см трубы при температуре 20 °С: не менее 350 Н. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 142542015, ГОСТ Р 53313-2009. |  |
| --- | --- | --- |
| 79. | Условный проход втулки: менее 25 мм. Длина втулки: более 9 мм. Внешний диаметр втулки не 34 мм. Внутренний диаметр втулки: не менее 12 мм. Внешний диаметр входа втулки: не более 25,5 мм. Толщина стенки входа втулки: не менее 1 мм. | Втулка тип 1. |
| 80. | Условный проход втулки: не 15 мм. Длина втулки: не менее 15 мм. Внешний диаметр втулки: не более 49 мм. Внутренний диаметр втулки: не 12 мм. Внешний диаметр входа втулки: не более 39 мм. Толщина стенки входа втулки: не менее 1 мм. | Втулка тип 2. |
| 81. | Способ закрепления гильзы должен быть: опрессовка. Гильза предназначена для соединения проводов и кабелей на напряжение: до 10 кВ. Номинальный наружный диаметр гильзы: не более 9 и не менее 6 мм. Номинальный внутренний | Гильза. |

|  | диаметр гильзы: не менее 4 и не более 6 мм. Номинальная длина гильзы должна быть: 30 мм. Минимальное номинальное сечение проводов и кабелей, для которых предназначена гильза: не менее 4 и ≤ 10 мм2. Максимальное номинальное сечение проводов и кабелей, для которых предназначена гильза: не менее 10 и ≤ 16 мм2. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 23469.3- 79. |  |
| --- | --- | --- |
| 82. | Масса: не более 83 г. Высота выключателя: не более 98 мм. Ширина выключателя: не более 98 мм. Высота кнопки: не менее 41 мм. Ширина кнопки: не менее 46 мм. Глубина внешней части выключателя: ≤ 19 мм. Глубина внутренней части выключателя: не более 25 мм. Тип монтажа должен быть: скрытый. Степень защиты IP: > 20. Материал корпуса должен быть: поликарбонат. Материал клавиш должен быть: поликарбонат. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 142542015, ГОСТ Р 51324.1-2012. | Выключатель тип 1. |
| 83. | Номинальное напряжение должен быть: 230 В. Максимальный ток нагрузки: ≤ 16 А. Высота выключателя: не более 98 мм. Ширина выключателя: не более 98 мм. Глубина внешней части выключателя: ≤ 19 мм. Глубина внутренней части выключателя: не более 25 мм. Тип монтажа должен быть: скрытый. Максимальная регулируемая глубина посадки: не менее 1 мм. | Выключатель тип 2. |

|  | Минимальное сечение подключаемого проводника: ≤ 1,5 мм2. Максимальное сечение подключаемого проводника: не 1,5 мм2. Степень защиты: более IP 20. Материал суппорта должен быть: оцинкованная сталь. Материал крышки должен быть: поликарбонат. Материал корпуса должен быть: поликарбонат. Материал механизма подсоединения должен быть: поликарбонат. Материал захватов должен быть: оцинкованная сталь. Материал пружины захватов должен быть: стальная рояльная проволока. Материал винтов должен быть: оцинкованная сталь. Материал клавиш должен быть: поликарбонат. Минимальная температура эксплуатации: не выше -4 °С. Максимальная температура эксплуатации: выше 35 °С. Количество клавиш должно быть: 2. Максимальная мощность нагрузки на номинальном напряжении: ≥ 2,3 кВт. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 14254-2015. |  |
| --- | --- | --- |
| 84. | Потребляемая мощность: не более 43 Вт. Световой поток светильника: не менее 3200 лм. Цветовая температура: не менее 4000 К и не более 5000 К. Световая эффективность светильника: более 90 лм/Вт. Коэффициент мощности: более 0,95. Пульсация светового потока: < 1 %. Индекс цветопередачи: более 84. Тип рассеивателя должен быть: микропризматический. Габаритный размер: менее 600х600х40 мм. Степень защиты IP: более 30. Напряжение питания: не менее 198 В и не | Светильник. |
|  | более 242 В. Тип источника света должен быть: светодиодный. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 14254-2015. |  |

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ по адресу Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.40.

| № п/п | Требования к значениям показателей товаров | Наименование товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канат: в виде переплетеных попарно прядей с направлением кручения Z и прядей с направлением кручения S или в виде свитых канатов с направлением кручения S или в виде свитых в направлении Z прядей, скрученных вместе с направлением кручения S. Канат: с отделкой или без отделки. Диаметр каната: менее 50 и более 37 мм. Канат: восьмипрядный или шестипрядный. Вид отделки каната: пропитанный или термофиксированный. Номинальная линейная плотность каната: не менее 1040 и не более 2060 ктекс. Предельное отклонение от номинальной линейной плотности каната: не более 6,5 %. Коэффициент использования прочности прядей в канате: не более 0,8 и не менее 0,69. Нормированная влажность каната: не менее 5 и ≤ 16 %. Канат: подвергнут или не подвергнут | Канат тип 1. |

|  | отделке, повышающей его светостойкость. Канат изготовлен: из волокна пенькового трепаного длинного или из нитей полиамидных технических или из волокна пенькового чесаного длинного или из волокна сизалевого длинного. Канат должен быть: пропитан смазкой Е-1 и сосновой смолой. Группа каната: Б или А. Пряди каната: должны состоять из каболок одинаковой линейной плотности. Связанные узлом пряди в канате: должны отсутствовать. Канат: не должен иметь бурых пятен. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30055-93, ГОСТ 15037-69. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пленкообразующее вещество: в виде продукта переработки растительных масел с введением сиккатива и растворителя или в виде продукта переработки растительных масел с введением сиккативов. Сырье и материалы, применяемые при изготовлении пленкообразоющего вещества: должны отвечать единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору. Время высыхания пленкообразующего вещества до степени 3 при температуре (20±2)°С: не более 24 ч. Кислотное число пленкообразующего вещества: ≤ 10 мг КОН/г. Массовая доля нелетучих веществ в пленкообразующем веществе: не более 72 и не менее 54,5 %. Содержащееся в пленкообразующем веществе переработанное масло: подсолнечное или | Пленкообразующее вещество. |

|  | соевое или льняное или льняное и подсолнечное или льняное и кукурузное или кукурузное. Масло в пленкоообразующем веществе: оксидированное или термообработанное или полимеризованное. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 323892013, ГОСТ 9980.4-2002. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Точность прокатки: обычная или повышенная. Способ охлаждения: охлаждение на воздухе или ускоренное охлаждение. Номинальный диаметр: более 6 и менее 8 мм. Предельное отклонение по номинальному диаметру не менее -0,5 - не более 0,3 мм. Овальность: не должна превышать 50 % суммы предельных отклонений по диаметру. Временное сопротивление: не более 540 Н/мм2. Охлаждение: одностадийное или двухстадийное. Катанка: изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества. Условный номер марки стали катанки в зависимости от химического состава: не более 3. Степень раскисления стали катанки: полуспокойная или спокойная или кипящая. На поверхности катанки: не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 30136-95, ГОСТ 25902006, ГОСТ 380-2005. | Проволока. |
| 4. | Тип внутренних граней: с уклоном или параллельные. Ширина полки: не менее 110 мм. Высота швеллера: не менее 360 мм. Толщина | Швеллер. |

|  | стенки: не более 8 мм. Толщина полки: ≤ 13,5 мм. Площадь поперечного сечения: не менее 53,4 см2. Масса 1 м: не более 48,3 кг. Момент инерции по оси Х: не менее 10820 см4. Момент сопротивления по оси Х: не более 763 см3. Радиус инерции по оси Х: не менее 14,2 см. Момент инерции по оси Y: не менее 513 см4. Момент сопротивления по оси Y: не более 89,9 см3. Радиус инерции по оси Y: не менее 3,1 см. Статический момент полусечения: не менее 350 см3. Материал изготовления должна быть: сталь углеродистая обыкновенного качества. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 8240-97. |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Головка шурупа: шестигранная. Диаметр шурупа: < 16 и не менее 8 мм. Шаг резьбы: не менее 3,5 и менее 6 мм. Длина: не менее 60 и не более 90 мм. Расстояние между двумя параллельными сторонами головки: не менее 13 и менее 24 мм. Высота головки: < 10 и не менее 5,3 мм. Предельное отклонение по длине не менее -1,75 - ≤ 1,75 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 11473-75. | Шуруп. |
| 6. | Диаметр: не менее 3 и не более 5 мм. Временное сопротивление разрыву наплавленного металла: не менее 48 кгс/мм2. Относительное удлинение наплавленного металла: ≥ 22 %. Ударная вязкость наплавленного металла: не менее 8 кгс•м/см2. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75. | Электрод. |

| 7. | Внешний вид после высыхания должен быть: ровная однородная прозрачная пленка. Время высыхания при температуре (20±2) °С: ≤ 1 ч. Грунт должен быть: экологически безопасен. Свойства грунта должны быть: порозаполняющий, адгезивный. Адгезия по ГОСТ 15140-78 не 3 балла. Минимальная температура применения: не выше 9 °С. Степень токсичности грунта должен быть: нетоксичен. Степень пожароопасности грунта должен быть: пожаробезопасен. Степень взрывоопасности грунта должен быть: взрывобезопасен. | Грунт. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Растворитель: в виде смеси летучих органических жидкостей или в виде смеси летучих органических растворителей. Кислотное число растворителя: не более 0,07 мг KOH/г. Летучесть растворителя по этиловому эфиру: не менее 5 и ≤ 15. Растворитель: без мути, расслаивания и взвешенных частиц или без видимых взвешенных частиц. Внешний вид растворителя: слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость или бесцветная прозрачная однородная жидкость. Летучие органические вещества в растворителе: ароматические углеводороды, кетоны, спирты, эфиры или ароматические углеводороды, кетоны, сложные эфиры. Разбавляющее действие растворителя: не должно наблюдаться свертывания и расслаивания лакокрасочного материала. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 7827-74, ГОСТ 18188-72. | Растворитель. |

| 9. | Ширина уголка: > 20 и не более 28 мм. Высота уголка: не более 30 и более 24 мм. Материал изготовления уголка должен быть: поливинилхлорид. Угол сгиба должен быть: 90 градусов. Прочность при растяжении: не менее 37 МПа. Модуль упругости при растяжении: > 2100 МПа. Температура размягчения по Вика: более 75 °С. Толщина уголка: не менее 1 мм. | Уголок. |
| --- | --- | --- |
| 10. | Время высыхания грунтовки до степени 5 при температуре (20±2) °C: ≤ 15 мин. Грунтовка: должна представлять собой смесь основы и кислотного разбавителя в соотношении не менее 4:1. Основа грунтовки: должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы в смеси летучих органических растворителей или суспензию пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля в смеси летучих органических растворителей. Степень перетира основы грунтовки: не более 30 мкм. Массовая доля нелетучих веществ в основе грунтовки: ≥ 20 %. Плотность основы грунтовки при (20±2) °C: не более 0,960 и не менее 0,890 г/см3. Кислотный разбавитель грунтовки: должен представлять собой спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. Массовая доля ортофосфорной кислоты в кислотном разбавителе грунтовки: более 15 и ≤ 15,5 %. Плотность кислотного разбавителя грунтовки при температуре (20±2) °C: не более | Грунтовка тип 1. |

|  | 0,918 и более 0,910 г/см3. После высыхания грунтовка: образует ровную, однородную пленку или образует ровную, однородную, лессирующую пленку. Внешний вид пленки грунтовки после высыхания: защитно-зеленого цвета, матовая или зеленовато-желтого цвета, матовая или зеленоватожелтого цвета, полуглянцевая. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 12707-77. |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Масляная краска: для внутренних работ или для наружных и внутренних работ. Марка масляной краски: МА-25 или МА-15 или МА-22. Состав масляной краски: суспензия пигментов в олифе оксоль с введением сиккатива или суспензия пигментов в олифе комбинированной с введением сиккатива или суспензия пигментов с добавками в олифе комбинированной с введением сиккатива или суспензия пигментов с добавками в олифе оксоль с введением сиккатива. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч. Цвет: светло-бежевый или свойственный пигменту охра или оранжевато-бежевый или бежевый. Марка олифы: К-4 или К-2 или К-3 или К-5. Укрывистость невысушенной пленки краски: не более 235 г/м2. Массовая доля пленкообразующего вещества: ≥ 20 %. Степень перетира: не более 90 мкм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 10503-71. | Краска. |

| 12. | Грунтовка: в виде суспензии пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры: от минус 50 или от минус 45 до 60 °С. Грунтовка: для грунтования металлических и деревянных поверхностей и для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии или для грунтования металлических и деревянных поверхностей. Максимальная эластичность пленки грунтовки при изгибе: ≤ 1 мм. Массовая доля нелетучих веществ в грунтовке: не более 60 и не менее 53 %. Степень перетира грунтовки: не более 40 мкм. Время высыхания грунтовки до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч. Время высыхания грунтовки до степени 3 при температуре (105±5) °С: не более 35 мин. Адгезия пленки грунтовки: ≤ 1 балл. Пленка грунтовки при шлифовании: должна образовывать ровную поверхность. После высыхания пленка грунтовки: ровная, однородная или ровная, однородная, матовая или ровная, однородная, полуглянцевая. Цвет пленки грунтовки должен быть: краснокоричневый. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 25129-82, ГОСТ 23343-78. | Грунтовка тип 2. |
| --- | --- | --- |
| 13. | Клей должен быть: в виде раствора натурального каучука в нефрасе. Вид клея: однородная масса без комков марки Б или однородная масса без комков марки А. Посторонние включения в клее: должны | Клей. |

|  | отсутствовать. Массовая доля сухого остатка: более 7 и ≤ 12 %. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 2199-78. |  |
| --- | --- | --- |
| 14. | Пленка должна быть: из полиэтилена низкой плотности. Сорт: первый или высший. Пленка: не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий. Толщина пленки: более 0,12 и не более 0,25 мм. Предельное отклонение от номинальной толщины пленки не менее -30 - не более 30 %. Плотность при температуре +20 °С: не менее 919 и не более 929 кг/м3. Температура морозостойкости: не выше -70 °С. Рабочий интервал температур должен быть: от минус 60 до плюс 80 °С. Химстойкость должна быть: стойкость к действию кислот и щелочей различной концентрации, кроме концентрированных азотной и серной кислот. Пленка должна быть: нерастворима в органических растворителях. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 10354-82. | Пленка. |
| 15. | Грунтовка должна быть: предназначена для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислого характера. Марка грунтовки: ХС-059 или ХС-010. Разбавители должны быть: растворители Р-4, Р-4А. По составу грунтовка: представляет собой комплектуемую отвердителем суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилацетатом в смеси | Грунтовка тип 3. |

|  | органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора или суспензию пигментов в растворе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом в смеси органических растворителей. Внешний вид пленки должен быть: однородная поверхность, без морщин, кратеров, потеков и посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ: не более 40 и не менее 32 %. Степень перетира: не более 50 мкм. Время высыхания пленки при (20±2) °C до степени 3: ≤ 1 ч. Время высыхания пленки при (20±2) °C до степени 4: не более 24 ч. Адгезия покрытия: не более 2 балл. Цвет пленки должен быть: красно-коричневый. Жизнеспособность при (20±2) °С: не менее 8 ч. Количество компонентов грунтовки: 2 или 1 шт. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 23494-79. |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Пленка эмали должна быть: устойчива к изменению температуры от минус 50 до плюс 60 °С. Максимальное время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С: не более 24 ч. Максимальная степень перетира эмали: не более 25 мкм. Максимальная эластичность пленки при изгибе: ≤ 1 мм. Сорт эмали: первый или высший. Цвет эмали: зеленый, коричневый, желтый. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 6465-76. | Эмаль. |
| 17. | Тип кронштейна должен быть: настенный. Свойство кронштейна должно быть: регулировка | Кронштейн. |

|  | по длине. Минимальная возможная длина кронштейна: ≤ 132 мм. Максимальная возможная длина кронштейна: ≥ 200 мм. Материал изготовления кронштейна должен быть: сталь с покрытием порошковой краской. Амплитуда регулирования кронштейна: < 100 мм. Количество отверстий в монтажной пластине кронштейна должно быть: 3 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Подвижность растворной смеси: Пк2 или Пк3. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте: выше М25. Марка раствора по морозостойкости: не ниже F50. Тип раствора по средней плотности: тяжелый или легкий. Водоудерживающая способность растворной смеси: не менее 90 %. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: менее 8 %. Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте: не 1450 кг/м3. Наибольшая крупность зерен заполнителя раствора: не более 2,5 мм. Раствор должен быть: штукатурный накрывочного слоя или штукатурный. Тип вяжущего должен быть: простой или сложный. Вяжущее: строительная известь или цемент или цемент и строительная известь. Известь: должна соответствовать требованиям ГОСТ 9179-77. Цемент: должен соответствовать требованиям ГОСТ 25328-82. Заполнитель должен быть: песок. Норма подвижности по погружению конуса: более | Раствор. |

|  | 7 и ≤ 12 см. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 28013-98. |  |
| --- | --- | --- |
| 19. | Вяжущее раствора: цемент или глина. Марка прочности на сжатие в проектном возрасте: не ниже М150. Марка по морозостойкости: выше F75. Наибольшая крупность зерен заполнителя: не более 4 мм. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: менее 7 %. Марка по подвижности: Пк1 или Пк2. Водоудерживающая способность: не менее 90 %. Средняя плотность в проектном возрасте затвердевших растворов: не 1450 кг/м3. Тип раствора по средней плотности в проектном возрасте: тяжелый или легкий. Вид раствора: для бутовой кладки или кладочный. Тип применяемого вяжущего должен быть: простой. Заполнитель должен быть: песок. Норма подвижности по погружению конуса: менее 5 и более 1 см. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм: не менее 30 и не более 50 %. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 28013-98. | Раствор строительный. |
| 20. | Вяжущее смеси: смешанное на основе цемента или цементное. Содержание цемента в смешанном вяжущем: более 75 % по массе. Содержание полимерных добавок в смеси: не более 5 % массы. Смесь: дисперсная с водоудерживающими добавками или дисперсная без водоудерживающих добавок. Марка подвижности смеси, готовой к применению: Пк3 или Пк2. Марка прочности на | Смесь сухая шпаклевочная. |

|  | сжатие затвердевшего раствора из смеси: М200 или М150 или М100. Влажность сухой смеси: не более 0,3 % массы. Наибольшая крупность зерен заполнителя смеси: не более 0,63 мм. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, в сухой смеси: не более 0,5 %. Водоудерживающая способность смеси, готовой к применению: не менее 91 %. Адгезия затвердевшего раствора смеси с бетонным основанием: не менее 0,5 МПа. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31357-2007. |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Класс прочности при сжатии: КП III или КП IV или КП II. Марка по морозостойкости: не ниже F25. Средняя плотность штукатурного раствора в сухом состоянии: не менее 1200 кг/м3. Наибольшая крупность зерен заполнителя: более 0,6 мм. Марка смеси по подвижности должна быть: Пк3. Тип смеси: штукатурная тяжелая или штукатурная легкая. По наибольшей крупности зерен заполнителя смесь: растворная мелкозернистая или растворная крупнозернистая. Вяжущее должен быть: цемент. Заполнитель должен быть: песок. Влажность смеси: не более 0,3 % по массе. Норма подвижности по погружению конуса: более 8 - ≤ 12 см. Минимальная прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 33083-2014, ГОСТ 31189-2015. | Смесь сухая. |

| 22. | Материал изготовления должен быть: проволока канатная. Тип прядей должен быть: ТК. Марка каната по механическим свойствам: В или 1. Вид свивки должен быть: двойная. Диаметр каната: не более 6,5 и не менее 4,5 мм. Расчетная площадь сечения всех проволок в канате: не менее 7,07 и ≤ 14,53 мм2. Расчетное разрывное усилие, суммарное всех проволок: не менее 12450 Н. Расчетное разрывное усилие, каната в целом: не менее 10700 Н. Сердечник должен быть: органический. Направление свивки каната: левое или правое. Способ свивки должен быть: нераскручивающийся. Точность изготовления каната: повышенная или нормальная. Тип каната по степени уравновешенности должен быть: нерихтованный. Тип каната по сочетанию направлений свивки элементов каната должен быть: крестовой. Количество центральных проволок должно быть: 6 шт. Количество проволок в прядях должно быть: 108 шт. Диаметр центральной проволоки: не более 0,45 и не менее 0,3 мм. Диаметр проволоки в слоях: не более 0,4 и не менее 0,28 мм. Вид покрытия проволок должен быть: цинк. Группа проволоки в зависимости от поверхностной плотности покрытия: С или Ж. Поверхностная плотность цинка: ≥ 20 г/м2. Покрытие должно быть: сплошное, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Маркировочная группа: 170 или 160 или 180 кгс/мм2. Допускаемый разбег | Канат тип 2. |
| --- | --- | --- |
|  | временного сопротивления разрыву проволок в канате: не более 21 %. Сцепление цинкового покрытия со стальной основой должно быть: прочное. Предельное отклонение по номинальному диаметру центральных проволок и проволок в прядях в сторону уменьшения: не менее -0,01 мм. Предельное отклонение по номинальному диаметру центральных проволок и проволок в прядях в сторону увеличения: не более 0,02 мм. Соответствие НТД должно быть: ГОСТ 3070-88, ГОСТ 7372-79. |  |