| № | Наименование материала | Наименование показателя | Значения показателей | Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песок для строительных работ (страна происхождения Российская Федерация) | Полный остаток на сите № 063 | средний – 35 очень мелкий - 8 | % по массе |
|  |  | Класс | второй |  |
|  |  | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 370 | Бк/кг |
|  |  | Модуль крупности | средний – 2,20 очень мелкий - 1,20 | Мк |
|  |  | Группа песка в зависимости от крупности зерен | средний и очень мелкий |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 8736-2014 |  |
|  | Щебень для строительных работ (страна происхождения Российская Федерация) |  |  |  |
|  |  | щебень из осадочных пород | применяется |  |
|  |  | фракция | 20-40 | мм |
|  |  | средняя плотность зерен | 2,4 | г/см3 |
|  |  | марка по дробимости щебня | 600 |  |
|  |  | содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 17 | % по массе |
|  |  | количество циклов замораживания-оттаивания | 100 | цикл |
|  |  | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 360 | Бк/кг |
|  |  | класс материала по удельной активности естественных радионуклидов | 1 |  |
|  |  | маркм по истираемости | И2 |  |
|  |  | Соответствие | Гост 8267-93 |  |
|  | Семена (смесь универсальная) газонных трав (Мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяница луговая, тимофеевка луговая, овсяница овечья) (страна происхождения Российская Федерация) | Содержание райграса пастбищного | 20 | % |
|  |  | Категория семян райграса пастбищного | РС |  |
|  |  | Чистота семян райграса пастбищного | 92 | % |
|  |  | Всхожесть райграса пастбищного | 75 | % |
|  |  | влажность райграса пастбищного | 15 | % |
|  |  | содержание мятлика лугового | 10 | % |
|  |  | категория семян мятлика лугового | РС |  |
|  |  | чистота семян мятлика лугового | 85 | % |
|  |  | всхожесть мятлика лугового | 60 | % |
|  |  | влажность мятлика | 15 | % |
|  |  | содержание тимофеевки луговой | 25 | % |
|  |  | категория семян тимофеевки луговой | РС |  |
|  |  | чистота семян тимофеевки луговой | 90 | % |
|  |  | всхожесть тимофеевки луговой | 75 | % |
|  |  | влажность тимофеевки луговой | 15 | % |
|  |  | Категория семян овсяницы луговой | РС |  |
|  |  | чистота семян овсяницы луговой | 92 | % |
|  |  | всхожесть овсяницы луговой | 80 | % |
|  |  | влажность овсяницы луговой | 15 | % |
|  |  | содержание овсяницы овечьей | 15 | % |
|  |  | категория семян овсяницы овечьей | ОС |  |
|  |  | чистота семян овсяницы овечьей | 90 | % |
|  |  | всхожесть овсяницы овечьей | 50 | % |
|  |  | влажность овсяницы овечьей | 15 | % |
|  |  | Соответствие | ГОСТ Р 52325-2005 |  |
|  | Земля растительная (грунт) (страна происхождения Российская Федерация) | массовая доля влаги | 50 | % |
|  |  | зональность | 10 | % |
|  |  | кислотность РН солевой суспензии | 3,0 | единиц |
|  |  | кислотность РН водной суспензии | 3,50 | единиц |
|  |  | электропроводность | 0,18 | сСм/см |
|  |  | засоренность древесными включениями куски размером свыше 25 мм | 1 | % |
|  |  | массовая доля остатков пушицы | 10 | % |
|  |  | влагоемкость (на сухое вещество) | 6 | кг/кг |
|  |  | плотность насыпная (на сухое вещество) | 150 | кг/м3 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород (страна происхождения Российская Федерация) | Длина | 4 | м |
|  |  | ширина | 100 | мм |
|  |  | толщина | 32 | мм |
|  |  | сорт | 3 |  |
|  |  | доски | сырые |  |
|  |  | влажность | 30 | % |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 8486-86 ГОСТ 18288-87 |  |
|  | Болты (страна происхождения Российская Федерация) | Группа болтов | 22 | - |
|  |  | шаг резьбы | 1 ( мелкий шаг) | мм |
|  |  | фаска на опорной поверхности болтов | 15 | ⁰ |
|  |  | класс точности болтов | В | - |
|  |  | исполнение болтов | 2 | - |
|  |  | номинальный диаметр резьбы | 8 | мм |
|  |  | размер "под ключ" | 12 | мм |
|  |  | высота головки | 5 | мм |
|  |  | диаметр отверстия в стержне | 2,0 | мм |
|  |  | диаметр отверстия в головке | 2,5 | мм |
|  |  | расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке | 2,8 | мм |
|  |  | соответствие | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 1759.0-8 |  |
|  | Гайки (страна происхождения Российская Федерация) | группа | 22 |  |
|  |  | номинальный диаметр резьбы | 8 | мм |
|  |  | шаг резьбы | 1,25 (крупный шаг резьбы) | мм |
|  |  | класс точности гаек | С | -- |
|  |  | исполнение гаек | 1 | -- |
|  |  | размер под ключ | 13 | мм |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 15526-70 , ГОСТ 1759.0-87 |  |
|  | Шайбы (страна происхождения Российская Федерация) | класс точности шайбы | А |  |
|  |  | исполнение шайбы | 2 | -- |
|  |  | ширина фаски | 0,4 | мм |
|  |  | диаметр резьбы крепежной детали | 8 | мм |
|  |  | толщина шайбы | 1,6 | мм |
|  |  | внутренний диаметр шайбы | 8,4 | мм |
|  |  | внешний диаметр шайбы | 16 | мм |
|  |  | соответствие | ГОСТ 11371-78 | -- |
|  | гвозди строительные (страна происхождения Российская Федерация) | тип головки | коническая | -- |
|  |  | конструкция | круглая | -- |
|  |  | диаметр стержня | 1,8 | мм |
|  |  | длина гвоздя | 32 | мм |
|  |  | наименьший диаметр головки | 3,5 | мм |
|  |  | высота головки | 1,08 | мм |
|  |  | толщина перемычки | отсутствует | мм |
|  |  | шаг перемычки | отсутствует | мм |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 4028-63 | -- |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А III гладкого и периодического профиля (страна происхождения Российская Федерация) | арматурную сталь изготавливают | стержни |  |
|  |  | номер профиля | 22 | мм |
|  |  | площадь поперечного сечения стержня | 3,800 | см2 |
|  |  | масса 1 м профиля | 2,980 | кг |
|  |  | плотность стали | 7,85*103 | кг/м3 |
|  |  | стержни изготавливают длиной | 8 | м |
|  |  | длина стержня | мерная | -- |
|  |  | диаметр стержня d | 21,4 | мм |
|  |  | условное обозначение | 22-А-III ГОСТ 5781-82 |  |
|  |  | точность порезки стержней | обычная | -- |
|  | бетон (страна происхождения Российская Федерация) | группа бетонной смеси в зависимости от показателя удобоукладываемости | жесткая |  |
|  |  | марка бетона по средней плотности | D2250 |  |
|  |  | марка по расплыву конуса | отсутствует |  |
|  |  | марка бетона по водонепроницаемости | W2 |  |
|  |  | марка по жесткости | Ж2 |  |
|  |  | марка по истираемости | G1 |  |
|  |  | в качестве крупного заполнителя для бетона применяется | щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267 |  |
|  |  | в качестве мелкого заполнителя для бетона применяется | природный песок |  |
|  |  | наибольшая крупность зерен крупного заполнителя | 40 | мм |
|  |  | содержание фракции в крупном заполнителе Св.10 до 20мм | 30 | % |
|  |  | марка по уплотнению | отсутствует |  |
|  |  | класс прочности бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте | В15 |  |
|  |  | содержание фракции в крупном заполнителе Св.20 до 40мм | 50 | % |
|  |  | марка бетона по морозостойкости | F75 |  |
|  |  | содержание фракции в крупном заполнителе от 5(3) до 10 мм | 20 | % |
|  |  | фракция крупного заполнителя | 5-40 | мм |
|  |  | марка по осадке конуса | отсутствует |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |
|  | Сталь листовая горячекатаная, марки Ст3, толщиной 10-13 мм (страна происхождения Российская Федерация) | соответствие | ГОСТ 10885-85 |  |
|  |  | показатели обработки | листы обрезаны |  |
|  |  | показатели обработки | На обрезных кромках листов стали нет трещин и расслоений. |  |
|  |  | толщина коррозионно-стойкого слоя | нормальная |  |
|  |  | сплошность сцепления слоев | 0,1 |  |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25. (страна происхождения Российская Федерация) | соответствие | ГОСТ Р53383-2009 |  |
|  |  | длина трубы | 6 | м.п. |
|  |  | вес 1 м.п. в кг. | 17,14 | кг |
|  |  | предельное отклонение по наружному диаметру труб обычного исполнения | 1,0 | % |
|  |  | Предельное отклонение, по толщине стенки труб точности изготовления | +10 | % |
|  |  | Общая кривизна трубы | 0,1 | % |
|  | Грунтовка ХС-059 (страна происхождения Российская Федерация) | Расход грунтовки | 140-150 | г/м2 |
|  |  | соответствие | гост 23494-79 |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 38 | % |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, | 1 | ч |
|  | Маты минераловатные на синтетическом связующем (страна происхождения Российская Федерация) | Соответствие | ГОСТ 9573 |  |
|  |  | класс | А |  |
|  |  | Удельная теплоемкость | 0,84 | кДж/(кг°С |
|  |  | Коэффициент эксплуатационной теплопроводности | 0,058 | Вт/м°С |
|  |  | массового отношения влаги в материале | 2 | % |
|  |  | Коэффициент эксплуатационной теплоусвоения | 0,54 | Вт/м2°С |