| Растворы цементно-известковые, марка 50 |  | Марка по подвижности | Пк, Пк2, Пк3, Пк4 |  | Пк3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | должна быть в интервале от 1 до 14 | см | 10 |
|  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов не менее 93 % | Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов не менее 93 % |  | 91% растворная смесь |
|  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 % | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 % |  | 8 |
|  |  | Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента | Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента |  | 14 |
|  |  | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1 % по массе | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1 % по массе |  | 0,1 |
|  |  | Прочность растворов на сжатие | от 50 до 200 |  | 100 |
|  |  | Морозостойкость | F10-F200 |  | F100 |
|  |  | Средняя плотность: | Средняя плотность: |  |  |
|  |  | тяжелые растворы | ≥1500 | кг/м3 | 1500 |