| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20 – 40 мм, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 Марка 600 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | ГОСТ 22245-90 БНД 60/90, 90/130 Сорт I |
| 3 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | Температура горячей смеси: - 120 С°; Размер зерен мелкозернистой смеси - 20 мм; Размер зерен крупнозернистой смеси –40 мм; Размер зерен песчаных смесей – 5 мм; Остаточная пористость плотного асфальтобетона 3,0%; Тип Б; Марка II |