Приложение № 1 к аукционной документации на право заключения государственного контракта на оказание услуги на проведение капитального ремонта отдельных участков кровли приёмно-медицинского корпуса

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика
	Единца измерения

	
	
	Наименование показателя
	Требуемые значения показателей
	

	1
	Раствор
	основное назначение
	облицовочный; штукатурный
	-

	
	
	по средней плотности раствор
	тяжелый
	-

	
	
	марка по подвижности
	Пк3
	-

	
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	не более 1,25
	мм

	
	
	марка по прочности на сжатие
	1703281503 IF  < 1704121000 "" "от " 
100
	-

	
	
	в качестве вяжущего используется
	портландцемент или шлакопортландцемент или портландцемент быстротвердеющий
	-

	
	
	марка вяжущего
	300; 400; 500
	-

	
	
	в качестве заполнителя используется
	песок природный или песок из отсева дробления
	-

	
	
	группа песка
	крупный; средний; мелкий
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должен соответствовать ГОСТ 28013-98
	-

	2
	Мастика
	представляет собой
	должна быть однородная масса, состоящая из битумного вяжущего и наполнителя
	-

	
	
	добавки
	антисептики или гербициды или отсутствуют
	-

	
	
	назначение
	для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами
	-

	
	
	марка
	МБК-Г-65Г; МБК-Г-65; МБК-Г-100Г; МБК-Г-100; МБК-Г-75; МБК-Г-65А; МБК-Г-85А; МБК-Г-100А; МБК-Г-55А; МБК-Г-85; МБК-Г-75А; МБК-Г-85Г; МБК-Г-55Г; МБК-Г-55; МБК-Г-75Г
	-

	
	
	внешний вид
	должен быть однородный, без посторонних включений и частиц наполнителя, антисептика или гербицида, не покрытых битумом
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 2889-80
	-

	3
	Материал рулонный (толь)
	назначение
	для устройства однослойного, верхнего слоя или нижнего слоя или верхнего и нижнего слоев многослойного кровельного ковра; для устройства гидроизоляции или пароизоляции строительных конструкций
	-

	
	
	структура полотна
	основное (одноосновное или многоосновное); безосновное
	-

	
	
	вид основы
	перфорированная; неперфорированная и картонная; асбестовая; стекловолокнистая; из полимерных волокон; комбинированная
	-

	
	
	по основному компоненту покровного состава (вяжущего или материала)
	битумный (наплавляемый; ненаплавляемый); битумно-полимерный (наплавляемый; ненаплавляемый);

полимерный (эластомерный вулканизованный; эластомерный невулканизованный; термопластичный)
	-

	
	
	покровный состав (вяжущее)
	должен (должно) быть нанесен (нанесено) сплошным слоем по всей поверхности основы или отсутствует
	-

	
	
	вид защитного слоя лицевой стороны
	 посыпка (крупнозернистая; чешуйчатая; мелкозернистая; пылевидная); фольга; пленка
	-

	
	
	цвет посыпки
	черный или цветной или не нормируется
	-

	
	
	вид
	кровельный; гидроизоляционный; пароизоляционный
	-

	
	
	полотно материала
	не должно иметь трещин, дыр, разрывов или складок
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должен соответствовать ГОСТ 30547-97, может соответствовать ГОСТ 10923-93
	-

	4
	Гвозди
	назначение
	должны быть строительные
	-

	
	
	изготовление
	должно быть из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия, трефовые или круглые
	-

	
	
	(условный) диаметр стержня d
	1,4; 1,6; 1,8; 2,0
	мм


	
	
	головка
	плоская или коническая
	-

	
	
	диаметр головки D
	не менее 2,8
	мм

	
	
	толщина головки h (h1)
	не менее 0,84
	мм

	
	
	размер a
	1,75
	мм

	
	
	торцовая поверхность головки
	рифлёная или гладкая
	-

	
	
	сечение заострённой части гвоздя
	круглое или квадратное
	-

	
	
	сечение гвоздей
	фасонное или круглое
	-

	
	
	продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа на стержне гвоздя
	допускаются
	-

	
	
	четырехстороннее смятие на стержне гвоздя
	допускается
	-

	
	
	незначительные насечки и следы от разъемных матриц на стержне гвоздя
	допускаются
	-

	
	
	диаметрально расположенные наплывы металла под головкой гвоздя
	допускаются
	-

	
	
	неотпавшая обсечка
	допускается
	-

	
	
	длина гвоздя l
	40 или 50 или 60
	мм

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должны соответствовать ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75
	-

	5
	Краска
	назначение
	краска масляная для внутренних работ или краска масляная для наружных работ, для отделочных работ (окрашивания металлических и деревянных изделий, включая окраску полов или за исключением окраски полов)
	-

	
	
	форма
	паста или суспензия
	-

	
	
	внешний вид
	после высыхания должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений
	-

	
	
	марка
	МА-22; МА-22Н; МА-25; МА-25Н; МА-15; МА-15Н; МА-15; МА-015; МА-025
	-

	
	
	наименование краски
	белила цинковые; белила литопонные; краска цветная; сурик железный; мумия; охра
	-

	
	
	цвет
	вишневый; красный; темно-красный; кремовый; темно-желтый; зеленый; желто-зеленый; светлый серо-зеленый; фисташковый; голубой (424; 475); синий; светло-голубой; темно-серый; светло-серый; розово-бежевый; коричневый; светло-бежевый; оранжевато-бежевый; красно-коричневый; коричневато-красный; бежевый; от желтого до светло-коричневого; белый; сурик железный; мумия; охра
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 8292-85; ГОСТ 10503-71, ГОСТ 30884-2003
	-

	6
	Олифа
	применение
	должна предназначаться  для разведения густотертых красок, для  пропитки (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками
	-

	
	
	вид олифы
	натуральная; оксоль; комбинированная
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 32389-2013
	-

	7
	Замазка
	внешний вид
	должна быть однородная плотная мазь темно-коричневого цвета, без комков, песка и1703281503 IF  < 1704121000 "" "ли" 
 других абразивных примесей
	-

	
	
	возможность загрязнения атмосферы при применении
	должна отсутствовать
	-

	
	
	токсичность
	должна быть малотоксичной
	-

	
	
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007
	должен быть 4
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 19538-74
	-

	8
	Проволока
	вид поверхности
	без покрытия; оцинкованная
	-

	
	
	группа поверхностной плотности цинка
	С; Ж; ОЖ или нормируется
	-

	
	
	группа по временному сопротивлению разрыву
	1080 (110); 1180 (120); 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160); 1670 (170); 1770 (180); 1860 (190); 1960 (200); 2060 (210); 2160 (220)
	Н/мм2 (кгс/мм2)

	
	
	марка по механическим свойствам
	В; 1
	-

	
	
	номинальный диаметр
	0,18; 0,20; 0,22; 0,24; 0,26; 0,28; 0,30; 0,32; 0,34; 0,36; 0,38; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 1,90; 2,00; 2,10; 2,20; 2,30; 2,40; 2,50; 2,60; 2,80; 3,00; 3,20; 3,40; 3,60; 3,80, 4,00; 4,10; 4,30; 4,40; 4,50; 4,60; 5,00; 5,10; 5,50
	мм

	
	
	следы технологического омеднения на поверхности
	не допускаются
	-

	
	
	цинковое покрытие
	должно быть сплошным, без пропусков или трещин, видимых без увеличительных приборов, или отсутствует
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должна соответствовать ГОСТ 7372-79
	-

	9
	Бетон
	общая характеристика
	должен быть тяжелый или легкий, мелкозернистый
	-

	
	
	марка
	не менее М200
	-

	
	
	класс по прочности
	В15
	-

	
	
	марка по морозостойкости
	более F100
	-

	
	
	марка по водонепроницаемости
	W2-W8
	-

	
	
	марка по расплыву конуса
	не менее Р2 не более Р4
	-

	
	
	марка по осадке конуса
	П1-П4
	-

	
	
	марка по жесткости
	Ж1-Ж4
	-

	
	
	крупный заполнитель
	в качестве крупных заполнителей для бетонов должны применяться щебень и гравий из плотных горных пород или щебень из отсевов дробления плотных горных пород или щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии или щебень из шлаков ТЭЦ
	-

	
	
	наибольшая крупность крупного заполнителя
	1703281503 IF  < 1704121000 "" "менее " 
40
	мм

	
	
	мелкий заполнитель
	в качестве мелких заполнителей для бетонов должны применять природный песок или песок из отсевов дробления горных пород или песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии или золошлаковые смеси или золы-уноса
	-

	
	
	соответствие нормативно-техническим документам
	должен соответствовать ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 25820-2014, ГОСТ 7473-2010
	-


Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; 

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; 

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
