26
1

7. Требования к качеству товара, используемого при выполнении работ, его техническим, функциональным и иным характеристикам:
Марка щебня по дробимости восемьсот; температура размягчения остатка  после определения количества испарившегося разжижителя оС не ниже двадцати девяти, тридцати девяти;  Марка щебня по дробимости  тысяча двести; фракция щебня (мм) сорок - семьдесят; модуль крупности песка (Мк) не менее двух целых не более двух целых пять десятых; условная вязкость битума нефтяного дорожного по вискозиметру с отверстием пять миллиметров  при 60 оС ( с ) от семьдесят  одного до ста тридцати; температура асфальтобетонной смеси в начале уплотнения: максимальная  (оС) сто пятьдесят ; фракция щебня ( мм) двадцать - сорок; остаточная пористость асфальтобетонной смеси (%) не менее двух целых пять десятых не более пяти целых; фракция щебня (мм) десять - двадцать; трещиностойкость асфальтобетонной смеси по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 оС и скорости деформирования 50мм/мин ( Мпа) не менее трех не более шести целых пяти десятых; полный остаток песка на сите № 063 (% по массе) не менее тридцати не более сорока пяти; количество испарившегося разжижителя битума нефтяного  (%) не менее семи, восьми; содержание зерен пластинчатой ( лещадной) и игловатой формы, (% по массе) не менее двадцати пяти не более тридцати пяти; содержание в песке зерен крупностью св.10мм ( % по массе) не более пяти; температура асфальтобетонной смеси в начале уплотнения: минимальная  (оС) сто тридцать; содержание зерен слабых пород (% по массе) не более десяти; предел прочности асфальтобетонной смеси при сжатии при температуре 50 оС не менее одного (Мпа); содержания в щебне зерен слабых пород (% по массе ) не более пяти; содержание в песке зерен крупностью свыше 5 мм (% по массе ) не более пятнадцать; водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси  ( % по объему ) не менее одна целая пять десятых не более четырех; содержание зерен пластинчатой ( лещадной) и игловатой формы, (% по массе) не менее пятнадцати не более двадцати пяти; температура вспышки битума нефтяного определяемая в открытом тигле  (оС) не ниже пятьдесят,  сто десять; пористость минеральной части асфальтобетона (%) не менее четырнадцати не более девятнадцати; содержание пылевидных и глинистых частиц ( % по массе) не более двух; предел прочности асфальтобетонной смеси  при сжатии при температуре 20 оС не менее двух целых двух десятых Мпа; содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц ( % по массе)  не более двух; содержание в песке глины в комках ( % по массе)  не более ноль целых пять десятых; водонасыщение асфальтобетонной смеси  для вырубок и кернов ( % по объему) не более четыре целых пять десятых; битум нефтяной дорожный марка МГ, СГ; содержание в щебне глины в комках ( % по массе)   не более ноль целых двадцать пять сотых; предел прочности асфальтобетонной смеси  при сжатии при температуре 0 оС не более двенадцать (Мпа); насыпная плотность щебня (кг/м3)  не менее одна тысяча триста; водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси ( % по объему) от двух до пяти;  водостойкость асфальтобетонной смеси  не менее ноль целых восемьдесят пять сотых; морозостойкость щебня  F пятьдесят- F триста; водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия ( % по объему) не более пяти; марка щебня по истираемости И2; водостойкость асфальтобетонной смеси  при длительном водонасыщении не менее ноль целых семьдесят пять сотых; радиоактивность щебня  класс два не более триста семидесяти (Бк/кг ); предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре  50 оС не менее ноль целых девять десятых ( Мпа); количество в щебне  зерен мельче 20мм (%) не более десяти; сдвигоустойчивость асфальтобетонной смеси по коэффициенту внутреннего трения не менее ноль целых восемьдесят семь сотых; количество зерен размером крупнее 50 мм в щебне (%) не более ноль целых пять десятых; сдвигоустойчивость асфальтобетона по сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС ( Мпа) не менее ноль целых двадцать четыре сотых; содержание в песке зерен крупностью менее 0,15мм ( % по массе) не более пятнадцати;  сдвигоустойчивость асфальтобетона по сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС ( Мпа) не менее ноль целых тридцать пять сотых; сцепление битума с поверхностью минеральной части  асфальтобетонной смеси выдерживает.
В соответствии с требованием документации об аукционе участник размещения заказа представляет сведения о товарах ( материалах) используемых им при выполнении работ по форме:
	№
	Наименование товара
	Наименование показателя товара
	Единица измерения
	Значение показателя предлагаемого товара


 Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа ) товара ( материала) используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме с учетом однозначного определения наименования каждого из видов типов (типов) товаров с указанием соответствующих характеристик ( конкретных показателей).

26

