ФОРМА 2 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:
	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	
	

	
	песок
	
	группа песка по крупности
	средний
	
	
	

	
	
	
	модуль крупности песка
	свыше 2,0 до 2,5
	
	Мк
	

	
	
	
	полный остаток песка на сите № 063
	свыше 30 до 45
	
	% по массе
	

	
	
	
	содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм
	не более 0,5
	
	% по массе
	

	
	
	
	содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм
	не более 5,0
	
	% по массе
	

	
	
	
	содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм
	не более 5
	
	% по массе
	

	
	
	
	содержание в песке пылевидных и глинистых частиц
	не более 2
	
	% по массе
	

	
	
	
	содержание в песке глины в комках
	не более 0,25
	
	% по массе
	

	
	краски масляные
	
	массовая доля пленкообразующего вещества 
	не менее 26
	
	%
	

	
	
	
	массовая доля летучего вещества
	не более 12
	
	%
	

	
	
	
	условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 при температуре 20 град.С
	65-140
	
	с
	

	
	
	
	степень перетира
	не более 90
	
	мкм
	

	
	
	
	укрывистость невысушенной пленки
	не более 80
	
	г/м2
	

	
	
	
	время высыхания до степени 3 при t 18 град.С
	не более 24
	
	ч
	

	
	
	
	твердость пленки  по маятниковому прибору М-3
	не менее 0,13
	
	условные единицы
	

	
	
	
	стойкость пленки к статическому воздействию воды при t+20 град.С
	не менее 30
	
	мин
	

	
	
	
	условная светостойкость пленки
	не менее 2
	
	ч
	

	
	
	
	цвет
	зеленый или коричневый, или красно-коричневый 
	
	
	

	
	трубы стальные электросварные  квадратного сечения, наружный размер (А) 25 мм
	
	толщина стенки трубы 
	2,0 – 2,5
	
	мм
	

	
	
	
	площадь сечения труб
	2,14  или 1,77
	
	см2
	

	
	
	
	точность изготовления труб
	высокая или нормальная
	
	
	

	
	
	
	марка стали
	Ст4сп или Ст4пс или Ст4кп  или Ст2сп или Ст2пс или Ст2кп или 20 или 10 или 10пс или Ст3сп или Ст3пс или Ст3кп 
	
	 
	

	
	
	
	предельное отклонение по наружным  размерам труб
	не более 

±0,3
	
	мм
	

	
	
	
	предельное отклонение по толщине стенки труб
	не более ±10
	
	%
	

	
	
	
	временное сопротивление разрыву трубы
	не менее 333
	
	Н/мм2
	

	
	
	
	предел текучести трубы
	не менее 206
	
	Н/мм2
	

	
	
	
	относительное удлинение трубы
	не менее 21
	
	%
	

	
	плотные асфальтобетонные горячие песчаные смеси
	
	тип асфальтобетона в зависимости от вида песка
	Д
	
	
	

	
	
	
	марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов
	или II или III
	
	
	

	
	
	
	остаточная пористость
	свыше 2,5 до 5,0;
	
	%
	

	
	
	
	наибольший диаметр минеральных зёрен
	до 10
	
	мм
	

	
	
	
	водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси
	от 1,0 до 4,0
	
	% по объёму
	

	
	
	
	водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия
	не более 4,0
	
	% по объёму
	

	
	
	
	водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении
	не менее 0,65
	
	
	

	
	
	
	трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0 град.С и скорости деформирования 50мм/мин
	не менее 2,5 и не более 7,0
	
	МПа
	

	
	
	
	сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 град.С
	не менее 0,48
	
	МПа
	

	
	
	
	предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20 град.С
	не менее 2,0
	
	МПа
	

	
	
	
	предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С
	не менее 1,1
	
	МПа
	

	
	
	
	пористость минеральной части асфальтобетона
	не более 22
	
	%
	

	
	
	
	коэффициент вариации предела прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50 град.С
	не более 0,20
	
	
	

	
	
	
	сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
	не менее 0,64
	
	
	

	
	
	
	температура асфальтобетонной смеси при отгрузке потребителю
	не менее 110
	
	град.С
	

	
	
	
	тип песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	смесь природных песков с отсевами дробления или песок природный 
	
	
	

	
	
	
	марка песка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, по прочности
	не менее 600
	
	
	

	
	
	
	содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в песке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 1,0
	
	% по массе
	

	
	
	
	марка минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или МП-1, или МП-2
	
	
	ГОСТ Р 52129-2003

	
	
	
	тип минерального порошка (только для марки МП-1), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, в зависимости от содержания поверхностно-активных веществ
	или активированный, или неактивированный
	
	
	

	
	
	
	содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 1,25мм
	не менее 95
	
	% по массе
	

	
	
	
	пористость минерального порошка, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 40
	
	%
	

	
	
	
	содержание в минеральном порошке, применяемом при изготовлении асфальтобетонной смеси, зёрен мельче 0,315мм
	не менее 80
	
	% по массе
	

	
	
	
	набухание образцов из смеси порошка с битумом
	не более 3
	
	%
	

	
	
	
	влажность минерального порошка (только для неактивированного МП-1 и МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не более 2,5
	
	% по массе
	

	
	
	
	водостойкость образцов из смеси порошка с битумом (только для МП-2)
	не более 0,7
	
	%
	

	
	
	
	показатель битумоемкости минерального порошка (только для МП-2), применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси 
	не более 80
	
	г
	

	
	
	
	марка битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	или БНД60/90, или БНД 90/130, или БНД130/200
	
	
	

	
	
	
	глубина проникания иглы при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 61 и не более 200
	
	0,1мм
	

	
	
	
	глубина проникания иглы при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 20
	
	0,1мм
	

	
	
	
	температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не ниже 220
	
	град.С
	

	
	
	
	температура самовоспламенения для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее  368
	
	град.С
	

	
	
	
	температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не ниже 40
	
	град.С
	

	
	
	
	растяжимость при 25 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 55
	
	см
	

	
	
	
	растяжимость при 0 град.С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси
	не менее 35
	
	мм
	

	
	
	
	содержание битума в асфальтобетонной смеси
	от 6,0 до 9,0
	
	% по массе
	

	
	
	
	температура вспышки для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не ниже 230
	230
	град.С
	

	
	
	
	температура самовоспламенения для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не менее 368
	368
	град.С
	

	
	
	
	температура размягчения по кольцу и шару для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не ниже 45
	47
	град.С
	

	
	
	
	растяжимость при 25 град.С для вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не менее 45
	55
	см
	

	
	
	
	изменение температуры размягчения после прогрева вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не более 6
	5
	град.С
	

	
	
	
	температура хрупкости вязкого битума, применяемого для получения разжиженных битумов
	не выше минус 6
	-15
	град.С
	

	
	трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, наружным диаметром 89 мм
	
	толщина стенки труб
	3
	
	мм
	

	
	
	
	марка стали
	20 или 10 или 35 или 45
	
	
	

	
	
	
	предельное отклонение по наружному диаметру
	не более 

±0,8
	
	%
	

	
	
	
	предельное отклонение по толщине стенки
	не более ±10
	
	%
	

	
	
	
	временное сопротивление труб
	не менее 343
	
	Н/мм2
	

	
	
	
	предел текучести труб
	не менее 206
	
	Н/мм2
	

	
	
	
	относительное удлинение труб
	не менее 14
	
	%
	


