| п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Растворы цементные |  | растворы подразделяются на: | кладочные (в том числе и для монтажных работ); облицовочные; штукатурные; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По вяжущим подразделяют на: | простые (на вяжущем одного вида); сложные (на смешанных вяжущих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условное обозначение строительного раствора при заказе должно состоять из сокращенного обозначения с указанием степени готовности (для сухих растворных смесей), назначения, вида применяемого вяжущего, марок по прочности и подвижности, средней плотности (для легких растворов) и обозначения настоящего стандарта. | Условное обозначение строительного раствора при заказе должно состоять из сокращенного обозначения с указанием степени готовности (для сухих растворных смесей), назначения, вида применяемого вяжущего, марок по прочности и подвижности, средней плотности (для легких растворов) и обозначения настоящего стандарта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность | растворных смесей должна быть не менее 90%, глиносодержащих растворов - не менее 93%. |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса | От 1 до 14 |  |  |  |  |  |  | см |  |
|  |  |  | Средняя плотность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тяжелые растворы | ≥1500 |  |  |  |  |  |  | кг/м 3 |  |
|  |  |  | легкие растворы менее | 1500 |  |  |  |  |  |  | кг/м 3 |  |
|  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения допускается не более 10 % | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения допускается не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расслаиваемость не должна иметь значение | Более 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка по подвижности | 1-4 |  |  |  |  |  |  | Пк |  |
|  |  |  | Маркировка, упаковка | Сухие растворные смеси упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки массой до 8 или бумажные мешки по массой до 50 |  |  |  |  |  |  | кг |  |
|  |  |  | Погрешность дозирования | не должна превышать: для вяжущих материалов, воды и добавок +/- 1 заполнителей +/- 2 |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  | Для растворосмесительных установок производительностью до 5 м3/ ч допускается объемное дозирование всех материалов с теми же погрешностями. | Для растворосмесительных установок производительностью до 5 м3/ ч допускается объемное дозирование всех материалов с теми же погрешностями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость должна быть не | Менее 15 |  |  |  |  |  |  | F |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть | Более 5 |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  | Марка | Выше М50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По вяжущим подразделяют на: | простые (на вяжущем одного вида); сложные (на смешанных вяжущих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное назначение раствора: | для бутовой кладки; вибрированной; невибрированной; для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней; для кладки из полнотелого кирпича; кера- мических камней; бетонных камней или камней из легких пород; для заливки пустот в кладке и подачи растворонасосом; для устройства постели при монтаже стен из крупных бетонных блоков и панелей; расшивок горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков; для крепления плит из природного камня и керамической плитки по готовой кирпичной стене; для крепления облицовочных изделий легкобетонных панелей и блоков в заводских условиях; раствор для грунта; раствор для набрызга при ручном нанесении; раствор для набрызга при механизированном способе нанесения; раствор для накрывки без применения гипса; раствор для накрывки с применением гипса; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве вяжущих материалов могут применяться: | В качестве вяжущих материалов могут применяться: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гипсовые вяжущие: | Гипсовые вяжущие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка вяжущего | Г-2; Г-3; Г-4; Г-5; Г-6; Г-7; Г-10; Г-13; Г-16; Г-19; Г-22; Г-25; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности образцов-балочек размерами 40x40x160 мм в возрасте 2 ч.: | предел прочности образцов-балочек размерами 40x40x160 мм в возрасте 2 ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при сжатии | 2(20)-25(250) |  |  |  |  |  |  | Мпа (кгс/с м2) |  |
|  |  |  | при изгибе | 1,2(12)-8,0(80) |  |  |  |  |  |  | Мпа (кгс/с м2) |  |
|  |  |  | Вид вяжущего может быть | Быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс сроков твердения может быть | А; Б; В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок схватывания: | Срок схватывания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало | не ранее 2 мин; не ранее 6 мин; не ранее 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конец | не позднее 15 мин; не позднее 30 мин; не нормируют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень помола может быть | грубого помола; среднего помола; тонкого помола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индекс степени помола | I-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм от 2 до 23 | максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм от 2 до 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известь строительная воздушная/гидравлическая: | Известь строительная воздушная/гидравлическая: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воздушная известь должна соответствовать следующим требованиям: | воздушная известь должна соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | известь может быть | негашенной кальциевой; негашеной магнезиальной и доломитовой; гидратной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сорт | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | активные СаО + МgО без добавок; с добавками | 60-90;40-65 |  |  |  |  |  |  | % по масс е |  |
|  |  |  | активный МgО | от 5 до 40 |  |  |  |  |  |  | % по масс е |  |
|  |  |  | CO2 без добавок; с добавками | 3-11;2-9 |  |  |  |  |  |  | % по масс е |  |
|  |  |  | непогасившиеся зерна | от 7 до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидравлическая известь по химическому составу должна соответствовать следующим требованиям: | гидравлическая известь по химическому составу должна соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | известь может быть | Слабогидравлическая; сильногидравлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | активные СаО + МgО | не менее 40;5 и не более 65;40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | активный МgО | должен быть не более 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СО2 | не более 6;5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел прочности образцов через 28 суток твердения: | Предел прочности образцов через 28 сутоктвердения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при изгибе для слабогидравлической извести должен быть не менее 0,4(4,0) Мпа (кгс/см2), а для сильногидравлической извести должен быть неменее 1,0(10) Мпа(кгс/см2) | при изгибе для слабогидравлической извести должен быть не менее 0,4(4,0) Мпа(кгс/см2), а для сильногидравлической извести должен быть неменее 1,0(10) Мпа(кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при сжатии для слабогидравлической извести должен быть не менее 1,7 (17) Мпа (кгс/см2), а для сильногидравлической извести должен быть неменее 5,0(50) Мпа (кгс/см2) | при сжатии для слабогидравлической извести должен быть не менее 1,7(17) Мпа (кгс/см2), а для сильногидравлической извести должен быть не менее 5,0(50) Мпа(кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Портландцемент и шлакопортландцемент: | Портландцемент и шлакопортландцемент: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по вещественному составу цемент может быть | Портландцемент (без минеральных добавок); портландцемент с добавками (с активными минеральными добавками не более 20 %); шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по прочности при сжатии в 28- суточном возрасте цемент может быть | портландцемент – 400; 500; 550; 660; шлакопортландцемент – 300; 400; 500; портландцемент быстротвердеющий – 400; 500; шлакопортландцемент быстротвердеющий – 400; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля в цементах активных минеральных добавок: | массовая доля в цементах активных минеральных добавок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент | ПЦ-Д0; ПЦ-Д5; ПЦ-Д20; ПЦ-Д20-Б; ШПЦ; ШПЦ-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | активных минеральных добавок: | активных минеральных добавок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | не допускаются; до 54; от 5 до 20;от 20 до 80; |  |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  | доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки | не допускаются; до 54; от 5 до 20;от 20 до 80; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осадочного происхождения, кроме глиежа | не допускаются; до 5;до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие активные, включая глиеж | не допускаются; до 5; до 10; до 20; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности цемента при изгибе и сжатии: | предел прочности цемента при изгибе и сжатии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент | ПЦ-Д0; ПЦ-Д5; ПЦ-Д20; ПЦ-Д20-Б; ШПЦ; ШПЦ-Б; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности: | предел прочности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при изгибе в возрасте 3 суток/28 суток | 3,4(35)-6,4(65) |  |  |  |  |  |  | Мпа (кгс/с м2) |  |
|  |  |  | при сжатии в возрасте 3 суток/28 суток | 21,5(220)-58,8(600) |  |  |  |  |  |  | Мпа (кгс/с м2) |  |
|  |  |  | Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 10 часов от начала затворения | Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 10 часов от начала затворения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой №008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы | Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой №008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цементы пуццолановые и сульфатостойкие: | Цементы пуццолановые и сульфатостойкие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по вещественному сульфатостойкие цементы могут быть | сульфатостойкий портландцемент; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками; сульфатостойкий шлакопортландцемент; пуццолановый портландцемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по прочности при сжатии в возрасте 28 суток цементы могут иметь марку 300, 400, 500 | по прочности при сжатии в возрасте 28 суток цементы могут иметь марку 300; 400; 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать следующим требованиям: | Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент | содержание трехкальциевого силиката не более 50; не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5; не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22; не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | содержание трехкальциевого силиката не более 50; не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5; не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22; не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  | сульфатостойкий шлакопортландцемент | содержание трехкальциевого силиката не более 50; не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5; не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22; не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  | пуццолановый портландцемент | содержание трехкальциевого силиката не более 50; не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5; не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22; не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  | Содержание добавок в цементе должны соответствовать следующим требованиям: | Содержание добавок в цементе должны соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака | сульфатостойкий портландцемент не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; сульфатостойкий шлакопортландцемент не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; пуццолановый портландцемент не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пуццоланы | сульфатостойкий портландцемент не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; сульфатостойкий шлакопортландцемент не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; пуццолановый портландцемент не допускается; от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 60; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе: | Содержание ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент | должно быть не более 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | должно быть не более 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий шлакопортландцемент должно быть не более 4,0 | сульфатостойкий шлакопортландцемент должно быть не более 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пуццолановый портландцемент должно быть не | более 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предел прочности цементов при сжатии: | Предел прочности цементов при сжатии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент: | сульфатостойкий портландцемент: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками: | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий шлакопортландцемент: | сульфатостойкий шлакопортландцемент: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пуццолановый портландцемент: | пуццолановый портландцемент: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45минут, а конец не позднее 10 часов от начала затворения | Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 10 часов от начала затворения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250 м2/кг | Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250 м2/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой № 008 | Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой № 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаток на сите не должен быть более 15 % от массы просеиваемой пробы | Остаток на сите не должен быть более 15 % от массы просеиваемой пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цементы для строительных растворов: | Цементы для строительных растворов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент для строительных растворов - продукт, получаемый путем совместного измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок и добавок-наполнителей | цемент для строительных растворов - продукт, получаемый путем совместного измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок и добавок-наполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | активные минеральные добавки по НТД | активные минеральные добавки по НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476 | гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кварцевый песок с содержанием оксида кремния не менее 90 % | кварцевый песок с содержанием оксида кремния не менее 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций размером менее 0,05 мм не должно быть более 3 % | содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций размером менее 0,05 мм не должно быть более 3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кристаллический известняк, мрамор и пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей по НТД | кристаллический известняк, мрамор и пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей по НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гипсовый камень по ГОСТ 4013, допускается применять фосфо- и борогипс по НТД | гипсовый камень по ГОСТ 4013, допускается применять фосфо- и борогипс по НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20 % массы цемента | содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20 % массы цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6(200) Мпа (кгс/см2) | предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6(200) Мпа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 12 часов от начала затворения | начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 12 часов от начала затворения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водопоглощение цементного теста, изготовленного при В/Ц=1,0 не должно быть более 30 % по объему | водопоглощение цементного теста, изготовленного при В/Ц=1,0 не должно быть более 30 % по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глину: | Глину: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80 % | содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть не более 30 % | содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть не более 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание химических составляющих от массы сухой глины: | содержание химических составляющих от массы сухой глины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3 не более 1 % | сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3 не более 1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сульфидной серы в пересчете на SO3 не более 0,3 % | сульфидной серы в пересчете на SO3 не более ,3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | слюды должно быть не более 3 % | слюды должно быть не более 3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимых солей (вызывающих выцветы и высолы): | растворимых солей (вызывающих выцветы и высолы): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма оксидов железа не более 14 % | сумма оксидов железа не более 14 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма оксидов калия и натрия не более 7 % | сумма оксидов калия и натрия не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина не должна содержать органические примеси в количествах, придающих темную окраску | глина не должна содержать органические примеси в количествах, придающих темную окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание щелочей в цементных вяжущих, предназначенных для приготовления штукатурных и облицовочных растворов, не должно превышать 0,6 % по массе | Содержание щелочей в цементных вяжущих, предназначенных для приготовления штукатурных и облицовочных растворов, не должно превышать 0,6 % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известковое вяжущее применяют в виде гидратной извести (пушонки), известкового теста, известкового молока | Известковое вяжущее применяют в виде гидратной извести (пушонки), известкового теста, известкового молока |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известковое молоко должно иметь плотность не менее 1200 кг/м и содержать извести не менее 30 % по массе | Известковое молоко должно иметь плотность не менее 1200 кг/м и содержать извести не менее 30 % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известковое вяжущее для штукатурных и облицовочных растворов не должно содержать непогасившиеся частицы извести | Известковое вяжущее для штукатурных и облицовочных растворов не должно содержать непогасившиеся частицы извести |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известковое тесто должно иметь температуру не ниже 5°C | Известковое тесто должно иметь температуру не ниже 5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя можно применять | песок для строительных работ; золы-уноса; золошлаковый песок; пористый песок; песок из шлаков тепловых электростанций; песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя: | Наибольшая крупность зерен заполнителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кладочные, бутовая кладка, штукатурные, штукатурные накрывочного слоя, облицовочные | 1,0-5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25 мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов не допускается | Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25 мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При подогреве заполнителей их температура должна быть | При подогреве заполнителей их температура должна быть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при применении цементного вяжущего должна быть не | выше 60°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при применении цементно- известкового, цементно- глиняного вяжущего | должна быть не выше 40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при применении известкового, глиноизвесткового, гипсового и известково-гипсового вяжущего должна быть не выше | 20°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сыпучие исходные материалы для растворных смесей дозируют по массе, жидкие составляющие дозируют по массе или объему | Сыпучие исходные материалы для растворных смесей дозируют по массе, жидкие составляющие дозируют по массе или объему |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок Ѓ}1 %, заполнителей Ѓ}2 % | Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок Ѓ}1 %, заполнителей Ѓ}2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для растворосмесительных установок производительностью до 5 м3/ч допускается объемное дозирование всех материалов с теми же погрешностями | Для растворосмесительных установок производительностью до 5 м3/ч допускается объемное дозирование всех материалов с теми же погрешностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сыпучие исходные материалы для растворных смесей дозируют по массе, жидкие составляющие дозируют по массе или объему | Сыпучие исходные материалы для растворных смесей дозируют по массе, жидкие составляющие дозируют по массе или объему |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная эффективная активность: | Удельная эффективная активность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | класс материала | I-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | все виды строительства | до 370 |  |  |  |  |  |  | (Аэфф) Бк/кг |  |
|  |  |  | дорожное строительство в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, строительство производственных сооружений | от 370 до 740 |  |  |  |  |  |  | (Аэфф) Бк/кг |  |
|  |  |  | дорожное строительство вне населенных пунктов | от 740 до 1500 |  |  |  |  |  |  | (Аэфф) Бк/кг |  |
|  |  |  | Мешки с сухой смесью должны храниться при температуре не ниже 5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения | Мешки с сухой смесью должны храниться при температуре не ниже 5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения сухой растворной смеси должен быть | Не менее 6 месяцев со дня приготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |