|  | Растворы строительные |  | Марка по подвижности | Пк, Пк2, Пк3, Пк4 (выбрать) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса | должна быть в интервале от 1 до 14 |  | см |  |
|  |  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10% |  | % |  |
|  |  |  | Растворная смесь не должна содержать золы- уноса более | Растворная смесь не должна содержать золы- уноса более 20 % массы цемента |  | % |  |
|  |  |  | Влажность сухих растворных смесей | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1 % по массе |  | % |  |
|  |  |  | Прочность растворов на сжатие | От 75 до 150 |  | Кгс/см2 |  |
|  |  |  | Морозостойкость | F10-F200 |  |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность: | Средняя плотность: |  |  |  |
|  |  |  | тяжелые растворы | Не должны быть менее 1500 |  | кг/м3 |  |
|  |  |  | легкие растворы менее | 1500 |  | кг/м3 |  |
|  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения допускается не более 10% от установленной проектом |  | % |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть | Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть более 90 %, глиносодержащих растворов не менее 93 % |  | % |  |
|  |  |  | В качестве вяжущих материалов могут применяться: | Гипсовые вяжущие и/или глины и/или портландцемент и/или пуццолановыей цемент и/или шлакопортландцемент и/или известь строительная |  | правильно |  |
|  |  |  | По применяемым вяжущим растворы: | Должны быть сложные (на смешанных вяжущих) |  |  |  |
|  |  |  | Гипсовые вяжущие: | Гипсовые вяжущие: |  |  |  |
|  |  |  | марка вяжущего | Г-2 / Г-3 / Г-4 / Г-5 / Г-6 / Г-7 / Г-10 / Г-13 / Г-16 / Г-19 / Г- 22 / Г-25 |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности образцов-балочек размерами 40x40x160 мм в возрасте 2 ч.: | предел прочности образцов-балочек размерами 40x40x160 мм в возрасте 2 ч.: |  |  |  |
|  |  |  | при сжатии | 2(20)-25(250) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | при изгибе | 1,2(12)-8,0(80) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | Вид вяжущего может быть | Быстротвердеющий/ нормальнотвердеющий/ медленнотвердеющий |  |  |  |
|  |  |  | Индекс сроков твердения может быть | А/ Б/ В |  |  |  |
|  |  |  | Срок схватывания: | Срок схватывания: |  |  |  |
|  |  |  | начало | не ранее 2 мин.; не ранее 6 мин.; не ранее 20 мин. |  | мин |  |
|  |  |  | конец | не позднее 15 мин.; не позднее 30 мин.; не нормируют |  | мин |  |
|  |  |  | Степень помола может быть | грубого помола; среднего помола; тонкого помола |  |  |  |
|  |  |  | индекс степени помола | Может быть I-III |  |  |  |
|  |  |  | максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм от 2 до 23 | максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм от 2 до 23 |  | % |  |
|  |  |  | Известь строительная воздушная/гидравлическая: | Известь строительная воздушная/гидравлическая: |  |  |  |
|  |  |  | воздушная известь должна соответствовать следующим требованиям: | воздушная известь должна соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |
|  |  |  | известь может быть | негашенной кальциевой; негашенной магнезиальной и доломитовой; гидратной |  |  |  |
|  |  |  | Наличие добавок | наличие / отсутствие |  |  |  |
|  |  |  | сорт | Должен быть 1-3 |  |  |  |
|  |  |  | активные CaO + МgО без добавок/с добавками | 60-90/40-65 |  | % по массе |  |
|  |  |  | активные МgО | от 5 до 40 |  | % по массе |  |
|  |  |  | СО2 без добавок/с добавками | 3-11/2-9 |  | % по массе |  |
|  |  |  | непогасившиеся зерна | от 7 до 20 |  | % |  |
|  |  |  | гидравлическая известь по химическому составу должна соответствовать следующим требованиям: | гидравлическая известь по химическому составу должна соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |
|  |  |  | известь может быть | слабогидравлическая/сильногидравлическая |  |  |  |
|  |  |  | активные СаО + МgО | не менее 40/5 и не более 65/40 |  | % |  |
|  |  |  | активный МgО | должен быть не более 6 |  | % |  |
|  |  |  | СО3 | не более 6/5 |  | % |  |
|  |  |  | Предел прочности образцов через 28 суток твердения: | Предел прочности образцов через 28 суток твердения: |  |  |  |
|  |  |  | при изгибе для слабогидравлической извести должен быть | при изгибе для слабогидравлической извести должен быть не менее 0,4(4,0) Мпа(кгс/см2) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | для сильногидравлической извести должен быть | для сильногидравлической извести должен быть не менее 1,0(10) Мпа(кгс/см2) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | при сжатии для слабогидравлической извести должен быть | при сжатии для слабогидравлической извести должен быть не менее 1,7(17) Мпа(кгс/см2) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | для сильногидравлической извести должен быть | для сильногидравлической извести должен быть не менее 5,0(50) Мпа(кгс/см2) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | Портландцемент и шлакопортландцемент: | Портландцемент и шлакопортландцемент: |  |  |  |
|  |  |  | по вещественному составу цемент может быть | портландцемент(без минеральных добавок); портландцемент с добавками(с активными минеральными добавками не более 20%); шлакопортландцемент(с добавками гранулированного шлака более 20%) |  |  |  |
|  |  |  | по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте цемент может быть | портландцемент – 400; 500;550 или 660; шлакопортландцемент – 300; 400 или 500; портландцемент быстротвердеющий - 400 или 500; шлакопортландцемент быстротвердеющий 400 |  |  |  |
|  |  |  | массовая доля в цементах активных минеральных добавок: | массовая доля в цементах активных минеральных добавок: |  |  |  |
|  |  |  | цемент | ПЦ-ДО; ПЦ-Д; ПЦ-Д20; ПЦД20-Б; ШПЦ; ШПЦ-Б |  |  |  |
|  |  |  | активных минеральных добавок: | активных минеральных добавок: |  |  |  |
|  |  |  | всего | не допускаются/до 5/от 5 до 20/от 20 до 80 |  | % по массе |  |
|  |  |  | доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки | не допускаются/до 5/до 20/от 20 до 80 |  | % по массе |  |
|  |  |  | осадочного происхождения, кроме глиежа | не допускаются/до 5/до 10 |  | % по массе |  |
|  |  |  | прочие активные, включая глиеж | не допускаются/до 5/до 1 О/до 20 |  | % по массе |  |
|  |  |  | предел прочности цемента при изгибе и сжатии: | предел прочности цемента при изгибе и сжатии: |  |  |  |
|  |  |  | цемент | ПЦ-ДО; ПЦ-Д5; ПЦ-Д20; ПЦ-Д20-В; ШПЦ; ШПЦ-Б |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-600 |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности: | предел прочности: |  |  |  |
|  |  |  | при изгибе в возрасте 3 суток/28 суток | 3,4/35 - 6,4/65 |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | при сжатии в возрасте 3 суток/28 суток | 21,5(220) - 58.8(600) |  | Мпа(кгс/см2) |  |
|  |  |  | Начало схватывания цемента должно наступать .. , а конец .. от начала затворения | Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 10 часов от начала затворения |  | Мин/час |  |
|  |  |  | Тонкость помола цемента должна быть такой, | Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой №008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы |  | % |  |
|  |  |  | Цементы пуццоланавые и сульфатостойкие: | Цементы пуццоланавые и сульфатостойкие: |  |  |  |
|  |  |  | по вещественному сульфатостойкие цементы могут быть | сульфатостойкий портландцемент; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками; сульфатостойкий шлакопортландцемент; пуццолановый портландцемент |  |  |  |
|  |  |  | по прочности при сжатии в возрасте 28 суток цементы могут иметь марку 300,400,500 | по прочности при сжатии в возрасте 28 суток цементы могут иметь марку 300; 400;500 |  |  |  |
|  |  |  | Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать следующим требованиям: | Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент | содержание трехкальциевого силиката не более 50/не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5/не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22/не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  | % по массе |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | содержание трехкальциевого силиката не более 50/не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5/не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22/не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  | % по массе |  |
|  |  |  | сульфатостойкий шлакопортландцемент | содержание трехкальциевого силиката не более 50/не нормируется: содержание трехкальциевого алюмината не более 5/не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22/не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %: содержание оксида магния не более 5 % |  | % по массе |  |
|  |  |  | пуццолановый портландцемент | содержание трехкальциевого силиката не более 50/не нормируется; содержание трехкальциевого алюмината не более 5/не более 8; сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22/не нормируется; содержание оксида алюминия не более 5 %; содержание оксида магния не более 5 % |  | % по массе |  |
|  |  |  | Содержание добавок в цементе должны соответствовать следующим требованиям: | Содержание добавок в цементе должны соответствовать следующим требованиям: |  |  |  |
|  |  |  | гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака | сульфатостойкий портландцемент не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60/; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60/; сульфатостойкий шлакопортландцемент не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60/; пуццолановый портландцемент не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60 |  | % |  |
|  |  |  | пуццоланы | сульфатостойкий портландцемент не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60/; сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60/; сульфатостойкий шлакопортландцемент не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60/; пуццолановый портландцемент не допускается/от 10 до 20/от 20 до 40/от 40 до 60 |  | % |  |
|  |  |  | Содержание ангидрида серной кислоты(SO3) в цементе: | Содержание ангидрида серной кислоты(SO3) в цементе: |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент | должно быть не более 3,0 |  | % |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | должно быть не более 3,0 |  | % |  |
|  |  |  | сульфатостойкий шлакопортландцемент должно быть не более 4,0 | Сульфатостойкий шлакопортландцемент должно быть не более 4,0 |  | % |  |
|  |  |  | пуццолановый портландцемент должно быть не | более 3,5 |  | % |  |
|  |  |  | Предел прочности цементов при сжатии: | Предел прочности цементов при сжатии: |  |  |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент: | сульфатостойкий портландцемент: |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  | Мпа |  |
|  |  |  | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками: | сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками: |  |  |  |
|  |  |  | марки | 300-500 |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  | Мпа |  |
|  |  |  | сульфатостойкий шлакопортландцемент: | сульфатостойкий шлакопортландцемент: |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29.4-49,0 |  | Мпа |  |
|  |  |  | пуццолановый портландцемент: | пуццолановый портландцемент: |  |  |  |
|  |  |  | марка | 300-500 |  |  |  |
|  |  |  | предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | 29,4-49,0 |  | Мпа |  |
|  |  |  | Начало и конец схватывания цемента, | Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец не позднее 10 часов от начала затворения |  | Мин/час |  |
|  |  |  | Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности | Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250 м2/кг |  | м2/кг |  |
|  |  |  | Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют | Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой № 008 |  |  |  |
|  |  |  | Остаток на сите | Остаток на сите не должен быть более 15 % от массы просеиваемой пробы |  | % |  |
|  |  |  | Цементы для строительных растворов: | Цементы для строительных растворов: |  |  |  |
|  |  |  | цемент для строительных растворов | цемент для строительных растворов - продукт, получаемый путем совместного измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок и добавок-наполнителей: |  |  |  |
|  |  |  | активные минеральные добавки по НТД | активные минеральные добавки по НТД |  |  |  |
|  |  |  | гранулированные доменные или злектоотермофосфорные шлаки по ГОСТ3476 | гранулированные доменные или злектротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476 |  |  |  |
|  |  |  | кварцевый песок с содержанием оксида кремния | кварцевый песок с содержанием оксида кремния не менее 90 % |  | % |  |
|  |  |  | содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций размером менее 0,05 мм не должно быть | содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций размером менее 0,05 мм не должно быть более 2 % |  | % |  |
|  |  |  | кристаллический известняк, мрамор и пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей | кристаллический известняк мрамор и пыль электрофильтров клинкерообжигательных печей по НТД |  |  |  |
|  |  |  | гипсовый камень по ГОСТ 4013, допускается применять | гипсовый камень по ГОСТ 4013, допускается применять фосфо- и борогипс по НТД |  |  |  |
|  |  |  | содержание клинкера в цементе должно быть | содержание клинкера в цементе должно быть не менее 20% массы цемента |  | % |  |
|  |  |  | предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть | предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть не менее 19,6(200) Мпа(кгс/см2) |  | Кгс/см2 |  |
|  |  |  | начало схватывания цемента должно ______, а конец не позднее ______ от начала затворения | От 45 минут до 12 часов |  | Мин/час |  |
|  |  |  | водопоглощение цементного теста. изготовленного при В/Ц=1,0 не должно быть | водопоглощение цементного теста. изготовленного при В/Ц=1,0 не должно быть более 30 % по объему |  | % |  |
|  |  |  | Глину: | Глину: |  |  |  |
|  |  |  | содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть | содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80 % |  | % |  |
|  |  |  | содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть | содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть не более 30 % |  | % |  |
|  |  |  | содержание химических составляющих от массы сухой глины: | содержание химических составляющих от массы сухой глины: |  |  |  |
|  |  |  | сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3 | сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3 не более 1 % |  | % |  |
|  |  |  | сульфидной серы в пересчете на SO3, | сульфидной серы в пересчете на SO3 не более 0,3 % |  | % |  |
|  |  |  | слюды должно быть | слюды должно быть не более 3 % |  | % |  |
|  |  |  | растворимых солей (вызывающих выцветы и высолы): | растворимых солей (вызывающих выцветы и высолы): |  |  |  |
|  |  |  | сумма оксидов железа | сумма оксидов железа не более 14 % |  | % |  |
|  |  |  | сумма оксидов калия и натрия | сумма оксидов калия и натрия не более 7 % |  | % |  |
|  |  |  | глина не должна содержать органические примеси в количествах, | глина не должна содержать органические примеси в количествах, придающих темную окраску |  |  |  |
|  |  |  | Содержание щелочей в цементных вяжущих, предназначенных для приготовления штукатурных и облицовочных растворов, | Содержание щелочей в цементных вяжущих, предназначенных для приготовления штукатурных и облицовочных растворов, не должно превышать 0,6% по массе |  | % |  |
|  |  |  | Известковое вяжущее применяют в виде | Известковое вяжущее применяют в виде гидратной извести (пушонки), известкового теста, известкового молока |  |  |  |
|  |  |  | Известковое молоко должно иметь плотность и содержать извести | Известковое молоко должно иметь плотность не менее 1200 кг/м3 и содержать извести не менее 30% по массе |  | Кг/м3 % |  |
|  |  |  | Известковое вяжущее для штукатурных и облицовочных растворов не должно | Известковое вяжущее для штукатурных и облицовочных растворов не должно содержать непогасившиеся частицы извести |  |  |  |
|  |  |  | Известковое тесто должно иметь температуру | Известковое тесто должно иметь температуру не ниже 5 град С |  | Град С |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя можно применять | песок для строительных работ, золы-уноса, золошлаковый песок, пористый песок, песок из шлаков тепловых электростанций, песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя: | 1,0-5,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Назначение растворов | кладочные, бутовая кладка, штукатурные, штукатурные накрывочного слоя, облицовочные (выбрать один вариант) |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов | Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25 мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов не допускается |  |  |  |
|  |  |  | При подогреве заполнителей их температура должна быть | При подогреве заполнителей их температура должна быть |  |  |  |
|  |  |  | при применении цементного вяжущего должна быть не | выше 60 град С |  | Град С |  |
|  |  |  | при применении цементно-известкового, цементно-глиняного вяжущего | должна быть не выше 40°С |  | Град С |  |
|  |  |  | при применении известкового, глино-известкового, гипсового и известково-гипсового вяжущего должна быть не выше | 20 град С |  | Град С |  |
|  |  |  | Растворы должны быть | Цементный/цементно-известковый/цементно-шлаковый/известково-шлаковый/цементно-известково-гипсовый/известково-глиняный/гипсово-известковый/цементно-глиняный/известковый (цементный – любой цемент в качестве вяжущего из указанных) |  |  |  |
|  |  |  | Сыпучие исходные материалы для растворных смесей дозируют жидкие составляющие дозируют | Сыпучие исходные материалы для растворных смесей дозируют по массе, жидкие составляющие дозируют по массе или объему |  |  |  |
|  |  |  | Погрешность дозирования не должна превышать | Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1 %, заполнителей ±2 % |  |  |  |
|  |  |  | Для растворосмесительных установок производительностью до 5 м 3/ч допускается | Для растворосмесительных установок производительностью до 5м3/ч допускается объемное дозирование всех материалов с теми же погрешностями |  |  |  |
|  |  |  | Удельная эффективная активность: | Удельная эффективная активность: |  |  |  |
|  |  |  | класс материала | I-IV |  |  |  |
|  |  |  | все виды строительства | до 370 |  | (Аэфф) Бк/кг |  |
|  |  |  | дорожное строительство в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, строительство производственных сооружений | от 370 до 740 |  | (Аэфф) Бк/кг |  |
|  |  |  | дорожное строительство вне населенных пунктов | от 740 до 1500 |  | (Аэфф) Бк/кг |  |
|  |  |  | Мешки с сухой смесью должны храниться | Мешки с сухой смесью должны храниться при температуре не ниже 5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения сухой растворной смеси должен быть. | Срок хранения сухой растворной смеси должен быть не менее 6 месяцев со дня приготовления. |  |  |  |