Качественная характеристика

Фракция 20-40 мм

| № п/п | Физико-механические свойства | Требуется по ГОСТ–3344-83 | Данные анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозостойкость, цикл | 300 | 300 |
| 2 | Насыпная плотность, Т/м3 |  | 1,56 |
| 3 | Зерновой состав, полные остатки на контрольном сите, % по массе: |  |  |
|  | d | 90-100 | 92,5 |
|  | 0.5(d+D) | 40-70 | 42,8 |
|  | D | 0-10 | 0,8 |
|  | 1.25D | 0-0,5 | - |
| 4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Не более 3 | 0,3 |
| 5 | Содержание глины в комках, % по массе | Не более 0,25 | Нет |
| 6 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе | Не более 15 | 6,2 |
| 7 | Марка щебня по прочности, не менее | 800 | 1000 |
| 8 | Марка щебня по истираемости | ИII | ИII |
| 9 | Содержание слабых зерен, % по массе | Не более 5 | 1,1 |
| 10 | Содержание металлических примесей, % по массе | Не более 5 | 0,7 |
| 11 | Устойчивость структуры шлаков против всех видов распадов | УС-1 | УС-1 |
| 12 | Активность шлаков | НА | НА |
| 13 | Содержание посторонних загрязняющих примесей | Не допускается | Нет |
| 14 | Влажность, % по массе |  | 1,8 |
| 15 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | А.эфф. от 370 до 740 | 216 |