Требования к товарам (материалам), предлагаемым к использованию

при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные (при необходимости) |
| --- | --- |
|  | Вытяжная заклепка А2/А2 4х10 RAL Должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 15980-2017. Номинальный диаметр заклепки не менее 4 мм. Номинальная длина заклепки не менее 10 мм. Максимальный диаметр сердечника не менее 2,8 мм. Толщина пакета не уже 5,0-6,5 мм. Диаметры отверстий с зазором не менее 4,1 и не более 4,2. Поверхность корпуса заклепки должна быть оцинкована не менее 5 мкм. Нагрузка на срез не менее 1700 Н. Нагрузка на растяжение не менее 2200 Н. На заклепках не должно быть заусенцев и других дефектов поверхности, головка и корпус заклепки должны быть правильной формы. |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные Должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 898-1-2014, ГОСТ Р ИСО 898-2-2015, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ 11371-78, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ ISO 8674-2014. Состав комплекта должен состоять из стальных болта, гайки и шайбы одного номинального диаметра резьбы (резьбы крепежной детали). Технические характеристики болта: Тип болта с шестигранной головкой класса точности А и/или В. Класс прочности 5.6 или 8.8 или 9.8 или 10.9. Резьба М24х2 или М24 или М16х1,5 или М16 или М12 или М12х1,5 или М20 или М20х1,5 Шаг резьбы не менее 1,5 и не более 3 мм. Диаметр описанной окружности не менее 19,85 мм. Размер «под ключ» не менее 17,57 и не более 35,38 мм. Длина болта номинальная не менее 60 и не более 180. Технические характеристики гайки: Тип гайки шестигранная класса точности А и/или В, высокая или нормальная. Резьба М24х2 или М24 или М16х1,5 или М16 или М12 или М12х1,5 или М20 или М20х1,5 Шаг резьбы не менее 1,5 и не более 3 мм. Класс прочности не ниже 6. Размер «под ключ» не менее 17,73 и не более 36 мм. Диаметр описанной окружности не менее 20,03 мм. Высота гайки не менее 10,37 мм и не более 23,9 мм. Технические характеристики шайбы: Тип шайбы должна быть нормального ряда класса точности А и/или С. Исполнение 1 или 2. Внутренний диаметр не менее 13 и не более 26 мм. Внешний диаметр не более 44 мм. Толщина шайбы не менее 2,5 мм. Твердость шайб не менее 100 НV. Угол скоса на внешнем диаметре не более 45о. |
|  | Дюбель фасадный Должен быть предназначен для сквозного монтажа в твердые и мягкие материалы, такие как бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон. Должен соответствовать ГОСТ Р 56707-2015. Должен быть тарельчатого типа. Материал не хуже полимерного сырья. Минимальный диаметр тарельчатого элемента дюбеля - 60 мм. Конструкция разъемная или цельная. В конструкции должны быть предусмотрены: -распорная зона с исходным диаметром не менее 8-0,5 мм и длиной не менее 25 мм; - рядовая зона; - тарельчатый элемент с отверстиями. |
|  | Кляммер основной из нержавеющей стали Должен подходить для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK". Должен быть предназначен для облицовки фасадов зданий и утепления стен с наружной стороны. Материал не хуже нержавеющей стали. Толщина металла не менее 1 мм. Должен быть предназначен для видимого крепления керамогранита к каркасу фасадной системы. Должен иметь не менее 4 основных усов, 2 из которых должны смотреть вверх, а 2 других – вниз. Должен иметь не менее 6 отверстий для крепления к фасаду. |
|  | Кляммер стартовый из нержавеющей стали Должен подходить для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK". Должен быть предназначен для облицовки фасадов зданий и утепления стен с наружной стороны. Материал не хуже нержавеющей стали. Толщина металла не менее 1 мм. Должен быть предназначен для видимого крепления керамогранита к каркасу фасадной системы в качестве дополнительного элемента. Должен иметь не менее 2 основных усов и дополнительный прижимной элемент. Должен иметь не менее 2 отверстий для крепления к фасаду. |
|  | Паронитовая прокладка П5-П3-90.1 Должна подходить для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK". Должна устанавливаться между кронштейном и стеной. Должна служить для герметичного соединения, предотвращения промерзания и размывания в местах анкерных соединений. Должна быть терморазрывной. Должна препятствовать выходу тепла из помещения наружу в холодный период времени. Толщина не менее 3 мм. Должна соответствовать ГОСТ 481-80. Поверхность прокладок из паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. |
|  | Кронштейн 300 мм силовой из оцинкованной стали Должен подходить для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK". Должен быть предназначен для облицовки фасадов зданий и утепления стен с наружной стороны. Должен быть изготовлен из материала не хуже оцинкованной стали. Толщина стали не менее 2 мм. Размер не менее 70x70x300 мм. Должен являться держателем основной вертикальной нагрузки вентфасада и горизонтальной нагрузки давления ветра. Высота ребра жесткости не менее 6 мм. |
|  | Кронштейн 70 мм из оцинкованной стали Должен подходить для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK". Должен быть предназначен для облицовки фасадов зданий и утепления стен с наружной стороны. Должен быть изготовлен из материала не хуже оцинкованной стали. Толщина стали не менее 2 мм. Размер не менее 70x50x50 мм. Должен быть изготовлен с двумя ребрами жесткости и отверстием под анкерный крепитель. Должен подходить для монтажа вертикальной и горизонтально-вертикальной фасадной системы при облицовке зданий. |
|  | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм Должен быть предназначен для механического крепления теплоизоляции (пенополистирола, минеральной ваты, слоистых плит) к бетонным основаниям (бетон, камень, кирпич) и другим материалам: пустотелый блок, пустотелый кирпич. Комплектность: должен быть в комплекте с расклинивающим металлическим стержнем. Широкая головка стержня должна быть с коническими отверстиями. Материал дюбеля не хуже полипропилена (пластмасса). Материал гвоздя не хуже оцинкованной стали. Размер гвоздя более 4,5х95 мм. Максимальная толщина монтируемой изоляции до 80 мм. |
|  | Изовер Руф В Оптимал или эквивалент Должен представлять собой теплоизоляционную плиту на основе каменного волокна или аналога. Должен применяться в качестве верхнего слоя при утеплении в двухслойной системе плоской кровле в качестве тепло- и звукоизоляции. Должна быть возможность применяться при любом уровне влажности окружающей среды. В состав должны быть добавлены гидрофобизирующие, модифицирующие и обеспыливающие добавки или аналогичные. Толщина плиты не менее 30 мм. Прочность на сжатие при 10% относительной деформации не менее 70 кМпа. Группа горючести должен быть НГ. Паропроницаемость не менее 0,3 мг/(м*ч*Па). Плотность не менее 170 кг/м3. Теплопроводность при 10°С не более 0,039 Вт/м•°К. |
|  | Керамогранитные плиты Должны соответствовать ГОСТ 57141-2016. Размер плитки должен быть 600х600 мм. Номинальная толщина не менее 7,0 мм. Вид плитки глазурованная или неглазурованная. Вид поверхности гладкая или рельефная. Вид боковой грани с завалом или без завала. Отбитость со стороны лицевой поверхности не допускается. Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности - допускаются шириной не более 1 мм, общей длиной не более 10 мм. Пятна не допускаются. Пузыри, прыщи и вскипание глазури не допускаются. Общее число допустимых дефектов на плите не должно быть более трех. Водопоглощение не более 0,5%. Стойкость глазури к термоударам не менее 10 циклов. Морозостойкость не менее 150 циклов. Твердость по Моосу не менее 6. |
|  | Утепление фасада Урса Терра 34 или эквивалент Должно быть предназначено специально для теплоизоляции стен с навесным вентилируемым фасадом. С внешней стороны материал должен быть защищен армированным стеклохолстом или аналогом. Должно иметь высокие теплоизоляционные характеристики, формостабильность и влагостойкость. Толщина не менее 50 мм. Теплопроводность λ10 не менее 0,034 ВТ/м*К. Горючесть должен быть негорючим. Класс пожарной опасности не хуже КМ0. Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа не более 1 кг/м2. Плотность не менее 20 кг/м3. |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra или эквивалент Должна подходить для проветриваемых отвесных кровельных систем в качестве защиты пространства под крышей от грязи, пыли, влажности, возникающей вследствие дождя и снега, в грунтовых постройках должна защищать теплоизоляцию от влаги. Должна создавать преграду и не допускать проникновение паров, препятствуя образованию конденсата воды в теплоизоляционных материалах. Пленка должна способствовать удержанию тепла в кровельных каркасах, стеновых панелях, цокольных конструкциях и других строительных сооружениях. Должна значительно повышать герметичность и помогать сохранить тепло во внутреннем пространстве. Должна обеспечивать защиту от негативного ветрового воздействия. Должна состоять из многослойной полиэтиленовой пленки, укрепленной армированной сеткой или тканью. Плотность материала 96-110 г/м2*; Паропроницаемость 18,00-40,98 г./м2/24 ч.*; Прочность поперечного разрыва не менее 420 H/5см; Растяжение продольного разрыва не менее 17,5 %; Не должна разрушаться от прямого попадания ультрафиолетового излучения в течении не менее трех месяцев. Должна выдерживает высокую температуру в диапазоне от — 60 °C до + 80 °C; Не должна быть подвержена гниению и образованию плесени; Должна противостоять воздействию насекомых и прочих вредителей. |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм, двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм, размером 1500х2100 мм Должны соответствовать ГОСТ Р 57327-2016. Предел огнестойкости не менее EI 30 мин; Тип заполнения проемов в противопожарных преградах 1-2*; Предел огнестойкости для дверей дымогазонепроницаемых не менее EIS 30 мин. Число циклов открывания и закрывания, которое должны выдерживать двери в процессе эксплуатации в течение срока службы должно быть не менее 200000. Двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками, пружинными петлями и т.п.), а для двупольных дверей, оба полотна которых активно используются в процессе эксплуатации, дополнительно устройством координации последовательного закрывания полотен. Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с. Усилие открывания дверного полотна не должно превышать 100 Н. Коробка дымогазонепроницаемых дверей должна быть замкнутого типа с порогом с притвором. Полотна дверей следует изготавливать коробчатого сечения из стальных листов толщиной не менее 0,8 мм. Зазоры на лицевых поверхностях конструкций в местах соединения деталей коробки не должны быть более 0,5 мм. Замки, запорные планки, шпингалеты и петли, используемые в конструкции двери, должны обеспечивать ее фиксацию в закрытом положении в течение времени, соответствующего пределу огнестойкости. Детали и узлы, используемые в конструкции дверей, а также защелки замков и деталей, отвечающие за их функционирование, не должны изготавливаться из легкоплавких материалов. |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 Должно соответствовать ГОСТ 30674-99, ГОСТ 24866-2014. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается. Профиль должен изготавливаться из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида. Угловые соединения ПВХ профилей рамочных элементов должны быть сварены. Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей. Функциональные отверстия не должны проходить через стенки основных камер профилей. Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий (кроме изогнутых) должны быть защищены самоклеющейся пленкой. Заполнение стеклопакета: инертный газ или осушенный воздух или смесь газов. Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения (следы пальцев рук, герметик, надписи, пыль, ворсинки, масляные пятна и т.д.). Ширина профиля не менее 58 мм; Число камер профиля не менее 3; Класс профиля не хуже В; Стеклопакет не менее 24 мм; Звукоизоляция не менее 26 дБА; Общий коэффициент светопропускания не менее 70%; Сопротивление теплопередаче не менее 0,35 м2оС/Вт. |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, площадью не менее 4 м2 Должно соответствовать ГОСТ 30674-99, ГОСТ 24866-2014. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается. Профиль должен изготавливаться из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида. Угловые соединения ПВХ профилей рамочных элементов должны быть сварены. Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей. Функциональные отверстия не должны проходить через стенки основных камер профилей. Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий (кроме изогнутых) должны быть защищены самоклеющейся пленкой. Заполнение стеклопакета: инертный газ или осушенный воздух или смесь газов. Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения (следы пальцев рук, герметик, надписи, пыль, ворсинки, масляные пятна и т.д.). Ширина профиля не менее 58 мм; Число камер профиля не менее 3; Класс профиля не хуже В; Стеклопакет не менее 24 мм; Звукоизоляция не менее 26 дБА; Общий коэффициент светопропускания не менее 70%; Сопротивление теплопередаче не менее 0,35 м2оС/Вт. |
|  | Роллетная система ручной, цвет белый (Н5500*2500), (Н4600*2500), (Н2047*2470) Материал не хуже алюминия. Должны быть экологически чистыми, коррозийно-стойкими, устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям. Должны быть прочными при низких температурах. Должны обеспечивать безопасность и максимальную защищенность стеклопакета. Покрытие материала должно быть не хуже полимерного. Вид привода ленточный или шнуровой или кордовый. Должны обеспечивать звукозащиту. |
|  | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно, марки ТЕХНОРУФ В50 или эквивалент Должны быть предназначены для устройства теплоизоляционного слоя для покрытий из профнастила и железобетона с различными видами кровельных ковров. Основа: базальтовая вата на низкофенольном связующем или аналог. Должны обладать высокой теплосберегающей способностью, устойчивостью к воздействию высоких температур, стабильностью объема и формы, низким водопоглощением, высокой звукопоглощающей способностью, устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов. Степень горючести не хуже НГ. Температура применения не менее от - 60 до +400 °С. Температура плавления волокон более 1000°С. Средняя плотность не менее 170 кг/м3. Прочность на сжатие при 10% деформации не менее 50 кПа. Теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м.*°C). Паропроницаемость не менее 0,3 мг/(м*ч*Па). Влажность по массе не более 0,5%. |
|  | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или эквивалент Должен представлять собой готовый к применению раствор высококачественных нефтяных битумов или аналогичных материалов с температурой размягчения не ниже 70°С в специально подобранных органических растворителях. Должен быть предназначен для обеспечения необходимого прочного сцепления полотна наплавляемого и/или самоклеящегося кровельного, гидроизоляционного битумного материала с пористыми, пыльными и шероховатыми поверхностями (бетон, цементно-песчаный и сборные стяжки) гидроизолируемого основания плоской кровли, подвала, гаража, моста, технический конструкций и сооружений. Время высыхания при 20°С не более 12 часов. Не должен требовать дополнительной подготовки основания. Должна быть возможность применения при отрицательных температурах. Должна быть возможность применения на горизонтальных и вертикальных шероховатых, пористых и пыльных поверхностях. |
|  | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ или эквивалент Должен быть предназначен для устройства гидроизоляции зданий и сооружений. Должна быть возможность применения для устройства «дышащих» кровель, с полосовой приклейкой к основанию. Должен препятствовать вздутиям гидроизоляции. Основа не хуже полиэфира. Защитный слой крупнозернистая посыпка или полимерное покрытие. Наплавляемая сторона не хуже вентилируемого покрытия. Теплостойкость не менее 95 °С. Водопоглощение в течение 24 ч не более 1% по массе. |
|  | Техноэласт ЭКП или эквивалент Должен быть предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Должен подходить для устройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре. Лицевая сторона должна быть с крупнозернистой посыпкой или аналогичной и наплавляемая сторона полотна - с полимерной пленкой или аналогичной. Толщина не менее 4,2 мм; Максимальная сила растяжения вдоль не менее 800 Н, поперек не менее 600 Н; Теплостойкость от 90 °С; Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше -25°С. Водопоглощение в течение 24 ч не более 1 % по массе. Основа: не хуже полиэфирной. |
|  | Воронка HL 62 Должна быть кровельной. Должна быть выполнена с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с обжимным фланцем, с вертикальным выпуском. Материал листвоуловителя не хуже полипропилена. Материал обжимного фланца не хуже нержавеющей стали. Материал гайки не хуже нержавеющей стали. Материал корпуса не хуже полипропилена. Пропускная способность не менее 9,9 л/с. |
|  | Надставной элемет HL 65 Должен быть предназначен для организации водостока с плоских утепленных кровель. Должен плотно и герметично соединяться с корпусом кровельных воронок с помощью резинового или аналогичного уплотнительного кольца. Должна быть возможность вставлять кольцо язычком вниз в специальный паз внутри корпуса воронки. Материал корпуса не хуже полипропилена. Материал фланца не хуже поливинилхлорида (ПВХ). Материал профилированного фланца не хуже нержавеющей стали. В комплекте должен быть набор для крепежа (гайки, шайбы) и временная монтажная заглушка. |
|  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм Должны соответствовать ГОСТ 32414-2013. Должны быть предназначены для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий. Средний наружный диаметр максимальный не менее 110 мм. Толщина стенки 2,7-4*. Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На поверхности труб и фасонных частей не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Изменение длины труб после прогрева не более 2% (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин). |
|  | Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60 или эквивалент Должны быть предназначены для предотвращения распространения пожара по горючим пластиковым трубам через стены и потолочные перекрытия. Должны обеспечивать огнестойкость не менее EI 180. Должны защищать здание от распространения пожара по коммуникациям канализации и водоснабжения. Должна быть возможность жесткого крепления к стене, через которую проходит защищаемая труба, металлическими дюбелями и/или анкерными болтами. Материал не хуже нержавеющей стали. Вешний диаметр не менее 132 мм Диаметр трубы от 100 мм Высота не менее 62 мм должна выдерживать эксплуатацию в диапазоне температур от -50°С до + 60°С Должна состоять из разъемного корпуса с установленными внутри вкладышами из огнезащитного терморасширяющегося материала. |
|  | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200 Должны соответствовать ГОСТ 23208-2003. Должны быть предназначены для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от - 180 °С до +400 °С. Длина не менее 500 мм. Внутренний диаметр 114-219 мм*. Толщина не менее 40 мм. Плотность свыше 175 до 225 включительно кг/м3. Теплопроводность при температуре (25±5) °С не более 0,052 Вт/(м·К). Предел прочности при растяжении не менее 0,025 МПа. Предельное отклонение по внутреннему диаметру не более +5 мм. Предельное отклонение по толщине не более +5 мм. |
|  | Нетканый геотекстиль Геотекс 400 или эквивалент Должна быть возможность применения для ремонтных работ и монтажа кровельного покрытия, устройства водоотвода и дренажа и т.д. Поверхностная плотность более 400 г/м2. Материал не хуже полипропилена. Прочность при растяжении (продольное направление) не менее 15 кН/м. Прочность при растяжении (поперечное направление) не менее 13 кН/м. Не должен поддаваться гниению и воздействию агрессивных веществ. Температура эксплуатации в диапазоне от -60 до +100оС. |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный Должен соответствовать ГОСТ 8736-2014. Модуль крупности свыше 2,5 до 3,5. Класс песка I или II. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 3% по массе. Содержание глины в комках не должно превышать 0,5% по массе. Содержание зерен крупностью: - Свыше 10 мм не превышает 5% по массе - Свыше 5 мм не превышает 20% по массе - Менее 0,16 мм не превышает 15% по массе. |
|  | Асфальт литой для покрытий тротуаров Должен соответствовать ГОСТ Р 54401-2011. Тип II или III. Вид вяжущего полимерно-битумное или нефтяной дорожный вязкий битум. Максимальный размер зерен минеральной части не более 15 мм. Содержание фракций более 5 мм 0-30 % по массе. Пористость минерального остова не более 22 % по объему. Водонасыщение не более 0,5% по объему. Температура смеси при производстве, транспортировании, хранении и укладке не выше 230оС. |
|  | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 или эквивалент Должны иметь Г-образную кромку по всем сторонам листа. Должна подходить для теплоизоляции чердачных помещений и кровельных систем любого типа, включая плоские с рулонной гидроизоляцией. Должны обладать низкой теплопроводностью. Должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию крыш. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации от 0,2 Мпа; Водопоглощение за 24 часа не более 0,4 % по объему; Плотность 28-37 кг/м3*; Группа огнестойкости не ниже Г3. Ширина не менее 600 мм; Длина 1200-2400 мм*; Толщина 30-100 мм*. Температурный диапазон эксплуатации не менее от -50 до +75 °С. |
|  | Бетон тяжелый, класс В20 (М250), В7,5 (М100) Должен соответствовать ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В7,5. Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемости П или Ж. Показатель по удобоукладываемости по осадке конуса 1-20см. Расслаиваемость бетонной смеси по показателю раствороотделение не более 4%. Допустимое отклонение показателя расслаиваемость по раствороотделению не более + 1,0%. Расслаиваемость бетонной смеси по показателю водоотделение не более 0,8 %. Допустимое отклонение показателя расслаиваемость по водоотделению не более + 0,2%. Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса П1 или П2 или П3 или П4. Марка бетонной смеси по жесткости Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4. Жесткость бетонной смеси, с 5 до 50. |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм Должны соответствовать ГОСТ 8509-93. Номер уголка должен быть не менее 5. Радиус внутреннего закругления не менее 5,5 мм. В зависимости от точности прокатки: высокая или обычная. Предельные отклонения по ширине полки не более ±1,0 мм. Предельные отклонения по толщине полки не более -0,5 мм и не более +0,3 мм. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35'. |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, 10 мм, гладкая класса А-I, диаметром 6 мм. Должна соответствовать ГОСТ 34028-2016. Должна быть предназначена для применения при армировании сборных железобетонных конструкций и при возведении монолитного железобетона. Форма профиля 1ф или 2ф или 3ф; Номинальная площадь поперечного сечения не менее 28,3 мм2; Изготовлена в прутках и/или мотках; Кривизна прутков периодического профиля не должна превышать 6 мм на 1 м длины. Прокат в мотках должен быть смотан или уложен без перепутывания витков между собой. Допускается смещение или нахлест витков, не ухудшающих их свободную размотку без перепутывания. |
|  | Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный Должен соответствовать ГОСТ Р 56712-2015. В зависимости от количества слоев двухслойные или трехслойные или многослойные. Защита от УФО с защитой или без защиты. Содержание поликарбоната не менее 80%. Разность длин диагоналей 5 мм на 1 м ширины, но не более 15 мм. Толщина УФ-слоя не менее 30 мм. Поверхностная плотность не менее 1,7 кг/м2. Наружная поверхность панели с обеих сторон должна быть ровной, гладкой Полосы в продольном и поперечном направлении не допускаются. Коэффициент направленного пропускания света не менее 0,75. Долговечность не менее 15 условных лет. |
|  | Плиты теплоизоляционные isover styrofoam 350a или эквивалент Должна быть возможность использоваться для защиты стен подвалов и надземных частей здания, кровель и полов. Должна быть предназначена для устройства плоских традиционных и инверсионных кровель. Материал не хуже экструдированного пенополистирола. Плотность не менее 32 кг/м3. Прочность на сжатие при 10% деформации не менее 300 кПа. Водопоглощение за 28 суток не более 0,2 % от объема. Диапазон рабочих температур от - 160 до + 75оС. Группа горючести не хуже Г1. Поверхность должна быть гладкая. Форма кромки должна быть ступенчатая. |
|  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент Должна быть готова к применению, не должна содержать растворителей. Должна быть предназначена для обработки плотных, гладких, слабовпитывающих и не впитывающих влагу оснований. Должна подходить для внутренних работ. Макс. размер заполнителя не более 1,5 мм; Плотность не менее 1,5 кг/л; pH не шире диапазона 8-9; Летучие органические соединения (ЛОС) не более 0,1%; Расход при однослойном нанесении не более 0,23 кг/м2. |